Міністерство освіти і науки України

Національна Металургійна академія україни

Методичні вказівки

до виконання лабораторних і практичних робіт

з дисципліни

«Теоретичні основи ливарного виробництва»

для студентів заочного факультету за спеціальністю –Ливарне  виробництво

чорних та кольорових металів

Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 18 від 17.05.10

Дніпропетровськ  НМетАУ  2010

Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів заочного факультету за спеціальністю – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів/ В.Є. Хричиков, О.В. Меняйло - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 16с

Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, порядок виконання і зразки оформлення лабораторних робіт. Для виконання практичних робіт наведені індивідуальні завдання і приклади розрахунків.

Рецензенти:                                             Н.Є. Калініна, докт. техн. наук, проф.,                   (Дніпропетровський національний університет)

С.І. Реп’ях, канд. техн. наук, головний  металург ТОВ «ІТЛ» ЛАССО», м. Дніпропетровськ

Підписано до друку     Формат 60х80 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид арк.. 0,94. Умов.друк.арк.0,93. Наклад 50пр.

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4

____________________________________________________________________

Кафедра ливарного виробництва НМетАУ

Лабораторна робота №1

«Дослідження кінетики усадки Al-Si сплаву»

Лабораторна робота «Дослідження кінетики усадки Al-Si сплаву» виконується в лабораторії кафедри ливарного виробництва (4 години). Мета роботи – досліджувати кінетику лінійної усадки сплавів. В додатку 1 приведено зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №1, де наведені основні теоретичні положення, обладнання, порядок виконання роботи, обробка експериментальних даних. При закінченні розрахунків і побудові графіку кінетики усадки в координатах усадки % - час, сек., потрібно зробити висновки по роботі.

Лабораторна робота №2

«ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДІННЯ Виливків МЕТОДОМ ВИЛИВАННЯ РІДКОГО ЗАЛИШКУ»

Лабораторна робота «Дослідження твердіння виливків методом виливання рідкого залишку виконується в лабораторії кафедри ливарного виробництва (4 години). Мета роботи – визначити коефіцієнт затвердіння виливок , охолоджуваних в ливарних формах з різних матеріалів. В додатку 2 приведено зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №2, де наведені основні теоретичні положення, обладнання, порядок виконання роботи, обробка експериментальних даних. При закінченні розрахунків коефіцієнта твердіння для різних матеріалів стінок форми, потрібно зробити висновки по роботі.

Практична робота №1

«Обробка експериментальних кривих охолодження»

Практична робота виконується протягом 8 годин. Мета роботи - навчиться будувати температурне поле і кінетичну діаграму твердіння виливки. Основні теоретичні положення і порядок виконання практичної роботи приведені в методичному посібнику: Котешов Н.П., Хрычиков В.Е. Инженерные методы расчета, построения и экспериментального исследования температурных полей и напряжений в отливках. Учебное пособие для бакалавров и магистров по специальности 7.090405 Днепропетровск, ГМетАУ, 1996, 56с.

В додатку 3 приведено зразок завдання для виконання практичної роботи і рисунок експериментальних кривих охолодження виливки Ø 450 мм з ВЧ. Значення ізохрони і ізотерми кожен студент вибирає з таблиці 1 відповідно до списку групи.

Таблиця 1 - Значення ізохрони і ізотерми відповідно до списку групи

| №№ | Изохроны, мин | Изотермы, 0С |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 1210 |
|  | 6 | 1205 |
|  | 7 | 1200 |
|  | 8 | 1195 |
|  | 9 | 1190 |
|  | 10 | 1185 |
|  | 11 | 1180 |
|  | 12 | 1175 |
|  | 13 | 1170 |
|  | 14 | 1165 |
|  | 15 | 1160 |
|  | 16 | 1155 |
|  | 17 | 1150 |
|  | 18 | 1145 |
|  | 19 | 1140 |
|  | 20 | 1135 |
|  | 21 | 1130 |
|  | 22 | 1125 |
|  | 23 | 1120 |
|  | 24 | 1115 |
|  | 25 | 1110 |
|  | 26 | 1105 |
|  | 27 | 1100 |
|  | 28 | 1095 |
|  | 29 | 1090 |
|  | 30 | 1085 |
|  | 10,5 | 1080 |
|  | 11,5 | 1075 |
|  | 12,5 | 1070 |
|  | 13,5 | 1065 |

| №№ | Изохроны, мин | Изотермы, 0С |
| --- | --- | --- |
|  | 14,5 | 1060 |
|  | 15,5 | 1055 |
|  | 16,5 | 1050 |
|  | 17,5 | 1045 |
|  | 18,5 | 1040 |
|  | 19,5 | 1035 |
|  | 20,5 | 1030 |
|  | 21,5 | 1025 |
|  | 22,5 | 1020 |
|  | 23,5 | 1015 |
|  | 24,5 | 1010 |
|  | 25,5 | 1005 |
|  | 26,5 | 1000 |
|  | 27,5 | 995 |
|  | 28,5 | 990 |
|  | 29,5 | 985 |
|  | 30,5 | 980 |
|  | 31 | 1203 |
|  | 32 | 1153 |
|  | 33 | 1053 |
|  | 34 | 1003 |
|  | 35 | 1193 |
|  | 36 | 1183 |
|  | 37 | 1173 |
|  | 38 | 1163 |
|  | 39 | 1143 |
|  | 40 | 1133 |
|  | 41 | 1123 |
|  | 42 | 1113 |
|  | 43 | 1103 |

Після виконання практичної роботи необхідно відповісти на контрольні запитання.

Контрольні запитання:

- Якою термопарою з неблагородних сплавів можна зміряти температуру плавлення заліза? цинку? чавуну?

- За допомогою чого зазвичай проводять закріплення термопар в стінці кокілю і піщано-глинистої форми?

- Чим захищають "гарячий" спай термоелектродів термопари від дії розплавів?

- Чому термопара, встановлена у зовнішньої поверхні виливка не фіксує температурні зупинки?

- Що називають кінетичною діаграмою твердіння виливка?

- Що називають температурним полем виливка?

- Як називаються криві побудовані на температурному полі виливки?

- Як позначається хромель-копель термопара?

Практична робота №2

«Розрахунок твердіння виливків за рівнянням квадратного кореня»

Мета роботи - розрахувати по рівнянню квадратного кореня тривалість затвердіння різних сплавів охолоджуваних в піщано-глинистій формі.

Основні теоретичні положення

Закон «квадратного кореня» це один з видів рішення задачі Стефана-Шварца /1, 2/. Допущення, прийняті при її рішенні:

- напівнескінчена виливка і напівнескінчена форма стикаються поверхнею у вигляді необмеженої площини;

- між виливком і формою встановлюється ідеальний контакт;

- температури їх зіткнення не змінюються в процесі затвердіння;

- теплофізичні параметри матеріалу виливку і форми не залежать від температури, але в рідкому і твердому стані можуть мати різні величини;

- теплопередача в твердій і рідкій частинах виливку підкоряється рівнянню Фур'є, конвекція не враховується;

- заливка сплаву у форму проводиться без перегріву.

У першому наближенні товщину  затверділого шару металу плоского напівнескінченого виливку можна розрахувати по формулі (закон «квадратного кореня»):

,                                                           (1)

де  – коефіцієнт твердіння, м/с 0,5;

- тривалість твердіння, с.

Коефіцієнт твердіння (k) є коренем складного трансцендентного рівняння і залежить від безлічі чинників, що характеризують процес твердіння: термофізичних коефіцієнтів матеріалу виливку і форми, температури перегріву, твердіння і ін. Із-за трудності визначення величини k з трансцендентного рівняння для практичних розрахунків використовують значення, одержані досвідченим шляхом для різних видів виливків:

- з сірого чавуну, що остигають в піщано-глинистій формі (ПГФ) до - 0,0009 м/с0,5 і в чавунному кокілі - 0,00282 м/с0,5;

- з вуглецевої сталі, що остигають в ПГФ - 0,00167 м/с0,5 і в чавунному кокілі - 0,00334 м/с0,5;

- з латуні, що остигають в ПГФ - 0,00232 м/с0,5 і в чавунному кокілі - 0,00503 м/с0,5;

- з алюмінієвих сплавів, що остигають в чавунному кокілі - 0,00399 м/с0,5.

Використовуючи теплофізичні параметри матеріалу форми і сплаву по формулі Н.І. Хворінова визначають коефіцієнт затвердіння:

,                                  	(2)

де  tкр – температура кристалізації, К;

bf – коефіцієнт акумуляції тепла, Вт/м2К;

tf – температура форми, К;

ρ1 – щільність розплаву, кг/м3;

L – питома теплота кристалізації, Дж/кг;

tzal – температура заливки, К;

- питома теплоємність розплаву, Дж/кг К.

Приклад розрахунку.

Розрахувати тривалість твердіння сталевого виливку завтовшки стінки 100 мм, що остигає в піщано-глинистій формі (плоскої, необмеженої). Згідно формулі 1 маємо:

(3)

При k=0,00167 м/с0,5 і =0,05 м (розглядаємо симетричне твердіння половини товщини виливку) = 896 с = 15 хв.

Якщо коефіцієнт затвердіння розрахувати по формулі Н.І. Хворінова (2) при початкових значеннях bf =1394 Вт.с0,5/м2К,  tzal=1878 К,  L=259000 Дж/кг,  ρ1=7200 кг/м3, tf=293 К,  tкр=1775,5 К,  =920 Дж/кг К одержимо k = 0,00097 м/с0,5.

Тоді тривалість твердіння сталевого виливку розрахована по формулі (1.3) складе = 2657 с = 44 хв.

Розбіжність результатів двох розрахунків обумовлений тим, що коефіцієнт твердіння в першому прикладі визначали методом виливання розплаву з форми через заданий проміжок часу.

Такий експеримент дає орієнтовні результати значення до усередині температурного інтервалу tлік – tсол або, іншими словами – це межа виливання даного складу сплаву. Формула Н.І. Хворінова не враховує вплив ефекту перебігу металу у формі, конфігурації відливання, інтервалу температур кристалізації, теплоти перегріву і теплового опору зазору. Проте для інженерних розрахунків обидва приклади використовують як першого наближення.

Закон квадратного кореня, одержаний для напівпростору, не може бути застосовний для розрахунку повної тривалості затвердіння тіл з криволінійною поверхнею - циліндра і сфери. З метою обліку конфігурації тіла Н. І. Хворінов ввів в теорію твердіння поняття про приведену товщину. Він запропонував користуватися в розрахунках не абсолютними розмірами тіл, а відносинами їх об'єму до поверхні. При такому підході питання про розрахунок тривалості твердіння тіл кінцевих розмірів, зокрема складної форми, розв'язувався хоч і приблизно, але дуже просто. Співвідношення тривалості твердіння стінки, циліндра і сфери рівної товщини і радіусів складає 1:0,25:0,11.

Розрахунок для циліндрового або кульового елементу виливку проводять як для плоскої, а потім перераховують результат по приведеному вище співвідношенню. Наприклад, якщо плоска виливка твердне через 100 хв., то циліндр і куля через 25 і 11 хв. відповідно.

Завдання для виконання практичної роботи №2

- Розрахувати тривалість затвердіння плоскої виливки зі сталі, сірого чавуну, латуні (завдання №№ 1, 3, 5 табл. 2) з заданою товщиною стінки, використовуючи значення коефіцієнта твердіння отриманого методом виливання рідкого остатку. Товщину стінки виливків кожен студент вибирає з таблиці 3 відповідно до списку групи.

- Розрахувати тривалість затвердіння виливків, але з використанням уточнених значень коефіцієнта твердіння розрахованих по формулі Н. І. Хворінова.

- Розрахувати тривалість затвердіння для циліндрового і кульового елементу виливок.

- У висновках необхідно оцінити вплив властивостей матеріалу виливки на тривалість затвердіння.

Вимоги к оформленню практичної роботи

Практична робота повинна бути виконана на форматі А4, Times New Roman, 14, поля 2 мм. Приклад титульного листа наведено в додатку 4. Зміст    (1 стор.), розрахунок затвердіння плоских виливків по рівнянню квадратного кореня та з уточненими значеннями коефіцієнта затвердіння, розрахунок затвердіння для циліндрового і кульового елементу виливків, висновки, список літератури.

Таблиця 2 – Дані для розрахунків тривалості затвердіння виливків по рівнянню квадратного кореня

| № завдання | Розміри і основні властивості відливання |  |  |  |  |  |  | Основні властивості матеріалу форми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матеріал | Т форми початкова, 0С | Тлік, К | Тсол, К | Теплоємність, кДж/кгК | L, кДж/кгК | Щільність, кг/м3 | Найменування | bф, Вт с0,5/м2К | K –ко еф. затвердіння, м/с0,5 |
|  | Ст35Л | 20 | 1778 | 1773 | 0,920 | 259 | 7000 | ПГФ, суха | 1394 | 0,00167 |
|  | Ст35Л | 20 | 1778 | 1773 | 0,920 | 259 | 7000 | Кокіль, СЧ10 | 11000 | 0,00334 |
|  | СЧ25 | 20 | 1483 | 1423 | 0,837 | 263 | 6950 | ПГФ, суха | 1394 | 0,00089 |
|  | СЧ25 | 20 | 1483 | 1423 | 0,837 | 263 | 6950 | Кокіль, СЧ10 | 11000 | 0,00282 |
|  | Латунь (10%Zn) | 20 | 1320 | 1305 | 0,410 | 221 | 8000 | ПГФ, суха | 1394 | 0,00232 |
|  | Латунь (10%Zn) | 20 | 1320 | 1305 | 0,410 | 221 | 8000 | Кокіль, СЧ10 | 11000 | 0,00503 |
|  | Al-Si - сплав | 20 | 864 | 850 | 1,286 | 372 | 2200 | Кокіль, СЧ10 | 11000 | 0,00399 |
|  | Латунь (10%Zn) | 20 | 1320 | 1305 | 0,410 | 221 | 8000 | Мідна водоохолоджувана | 37000 | 0,00539 |
|  | Ковкий чавун | 20 | 1493 | 1427 | 0,837 | 263 | 6950 | ПГФ, суха | 1394 | 0,00141 |

Примітка. Тзал для наближених розрахунків можна прийняти як Тлік+1000;  Ткр=0,5(Тлік+Тсол).

Таблиця 3 – Розміри виливку і температури вибивки відповідно до спис

ку групи

| №№ за списком групи | Товщина виливку, мм | Температура вибивки, 0С | №№ за списком групи | Товщина виливку, мм | Температура вибивки, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 | 390 | 27. | 300 | 110 |
| 2. | 30 | 380 | 28. | 310 | 100 |
| 3 | 40 | 370 | 29. | 320 | 90 |
| 4. | 60 | 350 | 30. | 330 | 80 |
| 5. | 70 | 340 | 31. | 340 | 70 |
| 6. | 80 | 330 | 32. | 350 | 60 |
| 7. | 90 | 320 | 33. | 360 | 50 |
| 8. | 110 | 300 | 34. | 255 | 110 |
| 9. | 120 | 290 | 35. | 265 | 100 |
| 10. | 130 | 280 | 36. | 275 | 90 |
| 11. | 140 | 270 | 37. | 285 | 80 |
| 12. | 150 | 260 | 38. | 295 | 70 |
| 13. | 160 | 250 | 39. | 305 | 60 |
| 14. | 170 | 240 | 40. | 310 | 50 |
| 15. | 180 | 230 | 41. | 105 | 390 |
| 16. | 190 | 220 | 42. | 95 | 380 |
| 17. | 200 | 210 | 43. | 85 | 370 |
| 18. | 210 | 200 | 44. | 75 | 350 |
| 19. | 220 | 190 | 45. | 65 | 340 |
| 20. | 230 | 180 | 46. | 55 | 280 |
| 21. | 240 | 170 | 47. | 45 | 270 |
| 22. | 250 | 160 | 48. | 35 | 260 |
| 23. | 260 | 150 | 49. | 125 | 250 |
| 24. | 270 | 140 | 50. | 135 | 330 |
| 25. | 280 | 130 | 51. | 145 | 320 |
| 26. | 290 | 120 | 52. | 155 | 300 |

# Рекомендована література

- Гуляєв Б.Б. Теорія ливарних процесів. М.- Машинобудування.-1976.-216 с.

- Баландін Г.Ф. Основи теорії формування відливання. т. 1- М.: Машинобудування, 1976, 328 с. мул.

- Хворінов Н.М.  Кристалізація і неоднорідність стали /Пер.  з чеш.  -М.: Машгиз, 1958. -392 с.

- Вейник А.І.  Теорія твердіння відливань.  -М.-Машгиз, 1960. -435 с.

- Довідник по чавунному литву /Под ред.  Н.Г.  Гиршовіча.-3-е видавництво -Л.: Машинобудування, 1978. -758 с.: мул.

- Вейник А.І. Теплові основи литва.- М.: Машгиз, 1953, 383 с. мул.

- Болдін А.Н., Давидов Н.І., Жуковській С.С. і ін. Ливарні формувальні матеріали. Формувальні, стрижньові суміші і покриття: Довідник. –М.: Машинобудування.- 2006.-507 с.

Додатки

1. Зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №1

| ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ «Дослідження кінетики усадки Al-Si сплаву» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студента групи___________ _________________________________________ (ПІП) |  |  |
| Основні теоретичні положення |  |  |
| Динаміку та величину усадки сплаву визначають на приладі І. Ф. Большкова (рис. 1) На металічному каркасі 1 змонтована індикаторна головка 2 з циферблатом 3. Прибор проградуйоване так, що кожна відмітка шкали відповідає зміні лінійного розміру зразка довжиною 200 мм на 0,002 мм,-. на 0,005%. В каркас прибору встановлюють форму 8 с порожниною розмірами 30x25x250 мм. Над формою розміщують дві рухомі каретки, одна 4 з яких з'єднана з голкою індикатора, а друга 6 закріплена в торцевій стінці каркаса. В кожній з кареток закріплюють шпильки 7. Нижні кінцівки шпильок входять в порожнину форми на глибину 18-20 мм, а верхні виступають на 3-10 мм над каретками. Відстань між центрами шпильок 200 мм встановлюють з точністю до 0,1 мм за допомогою контрольної планки 5. Перед зняттям контрольної планки зі шпильок прибор приводять в початкове положення. Для цього штоком передньої каретки натискають на голку індикатора так, щоб його стрілка, зробивши п’ять обертів по циферблату вправо, зупинилась точно на нулі шкали. | Динамику и величину усадки сплава определяют на приборе И. Ф. Большакова (рис.1) На металлическом каркасе 1 смонтирована индикаторная головка 2 с циферблатом 3. Прибор проградуирован так, что каждое деление шкалы соответствует изменению линейного размера образца длиной 200 мм на 0,002 мм, т.е. на 0,005%. В каркас прибора устанавливают форму 8 с полостью размерами 30´25´250 мм. Над формой помещают две подвижные каретки, одна 4 из которых соединена с иглой индикатора, а другая 6 закреплена в торцевой стенке каркаса. В каждой из кареток закрепляют шпильки 7. Нижние концы шпилек входят в полость формы на глубину 18-20 мм, а верхние выступают на 3-10 мм над каретками. Расстояние между центрами шпилек 200 мм устанавливают с точностью до 0,1 мм с помощью контрольной планки 5. Перед снятием контрольной планки со шпилек прибор приводят в исходное положение. Для этого штоком передней каретки нажимают на иглу индикатора так, чтобы его стрелка, сделав пять оборотов по циферблату вправо, остановилась точно на нуле шкалы. |  |
| Рис. 1 - Схема приладу І.Ф. Большакова |  |  |
| В такому положенні задня каретка 6 кріпиться до торцевої стінки каркаса, а передня після зняття контрольної планки залишається в свобідному стані, фіксуючи початкове положення. Після зборки прибору в порожнину форми заливають метал і записують показники індикатора. |  | В таком положении задняя каретка 6 крепится к торцевой стенке каркаса, а передняя после снятия контрольной планки остается в свободном состоянии, фиксируя исходное положение. После сборки прибора в полость формы заливают металл и записывают показания индикатора. |
| Обладнання |  |  |
| Плавильна піч, формувальна суміш, модельно-опочне оснащення, набір формувальних інструментів, шихтові матеріали, ківш для заливки метала у форми, термопара занурення з гальванометром (потенціометром). |  | Плавильная печь, формировочная смесь, модельно-опочная оснастка, набор формовочных инструментов, шихтовые материалы, ковш, для заливки метала в формы, термопара погружения с гальванометром (потенциометром). |
| Порядок проведення роботи |  |  |
| - Приготувати прилад до роботи, заформовати і встановити в нього форму для виливання проби. - Виплавити сплав необхідного складу, перегріти його до 50-80 К вище за лінію ліквідус, потім залити розплав у форму. - Вимірювання проводити через кожні 30 хв. Результати вимірювань занести в таблицю. |  | - Приготовить прибор к работе, заформовать и установить в него форму для оливки пробы. - Выплавить сплав требуемого состава, перегреть его на 50-80 К выше линии ликвидус, затем залить расплав в форму. - Измерения проводить через каждые 30 секунд. Результаты измерений занести в таблицу. |
| Обробка експериментальних даних Таблиця замерів і розрахунків для побудов графіка кінетики усадки в координатах усадки % - час, сек. |  |  |
| Время, сек; Деление; Усадка, %. | Время, сек; Деление; Усадка, %. |
| Висновки по роботі ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |

2. Зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №2

ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДІННЯ Виливків МЕТОДОМ ВИЛИВАННЯ РІДКОГО ЗАЛИШКУ»

Студента групи___________ _________________________________________ (ПІП). Мета роботи – визначити коефіцієнт затвердіння виливок , охолоджуваних в ливарних формах з різних матеріалів.

Основні теоретичні положення

Дослідження твердіння виливків проводяться прямими і непрямими методами. До прямих методів дослідження відноситься метод виміру температур термопарами і виливання рідкого залишку, який дуже простий і широко застосовується. Для розрахунку тривалості твердіння виливків у формах з різних матеріалів застосовується «рівняння квадратного кореня»: (1) де - тривалість твердіння, с; - товщина затверділого шару металу, м; – коефіцієнт твердіння, м/с 0,5. Коефіцієнт твердіння може бути визначений експериментально методом виливання залишку рідкого металу з частково затверділого виливку.

Обладнання

Плавильна піч, шихтові матеріали, термопара занурення, потенціометр, модельно-опочне оснащення, формувальна суміш, пластини рівної товщини з різних матеріалів (мідь, сталь, шамот, графіт), секундомір, металевий прут для випуску рідкого металу з форми, штангельциркуль.

Порядок проведення роботи

Виготовити ливарну форму, стінки якої виконані з різних матеріалів. Загальний вид форми приведений на рис. 1. Заливка форм проводиться при температурі, близькій до температури начала твердіння. Залитий у форму метал витримують певний час (30-70 сек. для металевих матеріалів і 60-70 сек. для піщано-глинистих сумішей), а потім металевим прутом пробивають дно у формі і випускають не затверділу частку металу в порожнину, розташовану в нижній частині форми.

Рис. 1 – Загальний вид форми, стінки якої виконані з різних матеріалів: 1 – пластини з випробовуваних матеріалів; 2 – плита з отвором по центру форми; 3 – формувальна суміш; 4 – опоки; 5 – резервуар для прийому рідкого металу.. Обробка експериментальних даних. №№пп; Сплав; Матеріал стінки форми; Температура заливки, 0С; Час твердіння, сек.; Товщина затверділого слою; Коефіцієнт затвердіння, м/с 1/2. мм; м..

Висновки по роботі ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зразок завдання для виконання практичної роботи №1

Практична робота №1

«Обробка експериментальних кривих охолодження»

Студента групи___________ ____________________________________ (ПІП)

Завдання №

- Побудуйте ізохрони (______хв.) на температурному полі виливка Ø450мм з високоміцного чавуну по експериментальних кривих охолоджування, отриманих з термопар №№ 2, 9, 10, 11, 12, які були встановлені на відстані 225мм, 160мм, 70мм, 20мм, 10мм від внутрішньої поверхні кокілю відповідно.

- Виконаєте подрисуночну напис для всього рисунку. Вкажіть у верхній частині температурного поля №№ термопар.

- По побудованій ізохорні приведіть значення перепаду температур між поверхнею виливка і осьовою зоною.

_____________________

- По побудованій ізохорні встановите товщину шар виливку, що має температуру вище солідус.

______________________

- По побудованій ізохорні встановите температуру виливка на половині її товщині.

_______________

- Побудуйте ізотерму (______0С) на кінетичній діаграмі твердіння виливка.

- Штриховими лініями приведіть схему визначення часу, при якому ізотерма досягне половини товщини виливку.

- Вкажіть температуру ліквідус і солідус на експериментальних кривих охолоджування.

_______________

Рис. 1 - Експериментальні криві охолоджування №№ 2, 9, 10, 11, 12, отримані за допомогою термопар, встановлених на відстані 225, 160, 70, 20, 10 мм відповідно від внутрішньої поверхні кокілю діаметром 450 мм (а). Хімічний склад чавуну мас. %: С-3,67; Si-0,50; Мn-0,51; Р-0,380; S-0,122.

# 4. Зразок оформлення титульного листа

(виконується на окремому аркуші)

Міністерство освіти та науки України

Національна металургійна академія України

(НМетАУ)

49635, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4; тел. (0562) 41-03-15

Кафедра ливарного виробництва

Курсова робота

по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва»

Розрахунок тривалості затвердіння та охолодження виливків

Виконав студент групи МЛЦ-97                                            Петренко І.І.

Перевірив                                                                  д.т.н, проф. Хричиков В.Є.

Дніпропетровськ – 2010 р.

Зміст

Лабораторна робота №1 «Дослідження кінетики усадки

Al-Si сплаву» ............................................................................................................ 3

Лабораторна робота №2 «Дослідження твердіння виливків

методом виливання рідкого залишку» .................................................................. 3

Практична робота №1 «Обробка експериментальних кривих

охолодження» ........................................................................................................... 3

Практична робота №2 «Розрахунок твердіння виливків за

рівнянням квадратного кореня» .............................................................................. 5

Рекомендована література ............................................................................ 11

Додатки:

1. Зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №1…………………...12

2. Зразок оформлення звіту к лабораторної роботі №2………….……….14

3. Зразок завдання для виконання практичної роботи №1………………..16

4. Зразок оформлення титульного листа..................................................... 18