МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Теорія і технологія спеціальної електрометалургії»

для студентів заочної форми навчання

за освітньо-професійною програмою

«Технології та обладнання виробництва металів і сплавів»

підготовки здобувачів вищої освіти

на першому (бакалаврському) рівні

спеціальності  136 «Металургія»

(Профіль: МЕ04 «Електрометалургія стелі та феросплавів»)

Дніпро  НМетАУ  2016

УДК 621.187.519

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія і технологія спеціальної електрометалургії» для студентів заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Технології та обладнання виробництва металів і сплавів» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні спеціальності  136 «Металургія» (Профіль: МЕ04 «Електрометалургія стелі та феросплавів») / Сост.: М.І. Гасик, А.П. Горобець, А.М. Головачов. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 12 с.

Наведені робоча програма дисципліни з методичними вказівками, рекомендованою літературою і питаннями для самоперевірки за окремими темами, а також індивідуальне домашнє завдання.

Призначена для студентів заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Технології та обладнання виробництва металів і сплавів» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 136 «Металургія» (Профіль: МЕ04 «Електрометалургія стелі та феросплавів»).

Укладачі: 	М.І. Гасик, д-р техн. наук, проф.

А.П. Горобець, канд. техн. наук, доц.

А.М. Головачов, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний  за випуск М.І. Гасик, акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.

Рецензент  В.А. Гладких, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

РОБОЧА ПРОГРАМА

| З дисципліни | Теорія і технологія спеціальної електрометалургії |
| --- | --- |
| Напрям | 0504 Металургія |
| Спеціальність | 8.05040101 Металургія чорних металів |
| Факультет | Заочний |
| Кафедра | Електрометалургії |
| Спеціалізація | Електрометалургія сталі і феросплавів |

# Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

|  | Усього | Чверть |
| --- | --- | --- |
| Усього годин за навчальним планом | 72 | 72 |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 12 | 12 |
| з них: лекції | 8 | 8 |
| лабораторні роботи | - | - |
| практичні заняття | 4 | 4 |
| семінарські заняття | - | - |
| Самостійна робота | 60 | 60 |
| #### Підсумковий контроль | Залік | Залік |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

- підготовку до аудиторних занять;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання індивідуального завдання;

- підготовку до контрольних заходів (залік).

- Зміст дисципліни

| Вид заняття | теми та зміст заняття | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Л | Теоретичні основи рафінування металів у переплавних процесах. Теоретичні основи рафінування металу в переплавних процесах. Розчинність елементів в розплавах заліза. Типи розчинів. Активність елементів в розчинах. Рафінуючи середовища. Термодинаміка і кінетика масообмінних процесів. Теоретичні основи і технологія електрошлакового переплаву. Основи процесу ЕШП. Склад рафінуючих флюсів. Тепловий баланс процесу. Умови контрольованої кристалізації металу. Конструкції установок. | 6 |
| Пр | Розрахунок окислювального потенціалу газового середовища та шлакової фази | 2 |
| Л | Масообміні процеси в переплавних агрегатах спеціальної електрометалургії Рафінування металу в умовах вакууму. Електрофізичні явища в дузі, що горить у вакуумі. Дегазація металу у вакуумі. Взаємодія металу з оксидами у вакуумі. Технологія переплаву металу у вакуумних печах. Тепловий баланс процесу ВДП. Вакуумно-індукційна плавка. Конструкції установок ВДП та ВІП. Електронно-променевий переплав. Фізичні явища під час взаємодії електронів з речовиною. Генерація електронів. Вакуумні системи установок ЕПП. Тепловий баланс процесу. Технічні показники процесу. Теорія і технологія плазмового переплаву. Поняття «плазма». Генерація плазми. Конструкція установок та плазмотронів. Рафінуючи можливості процесу. Різновиди плазмової технології. Техніко-економічні показники процесу. | 6 |
| Пр | Розрахунок розчинності газів в розплавах | 2 |
| Сам. | Рафінуючи можливості шлакових систем | 12 |
| Сам. | Основи розрахунку вакуумних систем | 12 |

Питання для контролю

- Характеристика вакууму.

- Обґрунтуйте застосування закону Сивертса для розчинності газів в розплаві.

- Вплив вакууму на розкислювальну спроможність вуглецю.

- Вплив зовнішнього тиску і вакууму на температуру фазових переходів елементів (плавлення, випаровування, кипіння).

- Обґрунтуйте не доцільність застосування шлаку при плавці у вакуумі.

- Схема і опис роботи установки ВДП.

- Рафінування металу від неметалевих включень при ВДП.

- Принцип роботи ВДП.

- Вплив форми електроду на технологічний режим плавки і якість мікроструктури злитка ВДП.

- Порівняльна характеристика відкритих і глуходонних кристалізаторів установок ВДП.

- Сутність і принцип роботи установок ЭЛП.

- Технологічні можливості методу ЭЛП.

- Фізичні явища при впливі пучка електронів на метал.

- Основи технології методу ВІП.

- Схема і опис роботи установок ВІП.

- Технологічні можливості методу ЕШП.

- Сутність і принцип роботи електрошлакової технології.

- Критерії вибору складу флюсу при ЕШП.

- Механізм рафінування металу в ході ЕШП.

- Відмітні ознаки речовини в стані плазми.

- Теорія плазмово-дугової плавки.

- Порівняльна оцінка переплавних процесів за ступенем рафінування металу.

- Управління макроструктурою злитків в ході рафінуючих переплавів.

- Вплив неметалевих включень на службові властивості металу.

- Сформулюйте закони Генрі і Рауля і їх застосування щодо розчинів металургійних систем.

Індивідуальне завдання

Методичні матеріали щодо виконання індивідуальних завдань

Обсяг роботи – 4-5 стандартні сторінки друкованого (комп’ютерного) тексту.

Об'єктом розробки є розрахунок параметрів кристалізатору однофазних і трьохфазних електрошлакових печей.

Пояснювальна записка повинна включати наступні дані:

1. Основні теоретичні положення щодо переплаву сталі у печах ЕШП.

2. Розрахунок параметрів кристалізатору, кількості шлаку однофазних електрошлакових печей.

3. Перелік використаної літератури.

ЗМІСТ

| РОЗРАХУНОК ОДНОФАЗНИХ ПЕЧЕЙ……………………….…………… | 5 |
| --- | --- |
| 1 Визначення розміру зливка……..……………………………………..………. | 5 |
| 2 Визначення розміру кристалізатору……….……………..…………..………. | 6 |
| 3 Визначення розміру електроду ………………………………….……..…….. | 8 |
| 4 Розрахунок кількості шлаку…..……………………………………………….. | 9 |

РОЗРАХУНОК ОДНОФАЗНИХ ПЕЧЕЙ

1 Визначення розміру зливка

При заданому перерізі злитка (середній діаметр Dср) його довжину ℓ (рис. 1) визначають з рівняння

ℓ= (3÷4) Dср                                                    (1)

Якщо плавка проводиться у квадратних кристалізаторах, то потрібно визначити приведений діаметр, який вибирають з умови рівності площ квадрата і кола:

Dпр = α0,835                                                      (2)

де α - сторона квадрата, тоді

ℓ=(3÷4) α0,835                                                    (3)

Вага зливка

G = πD2cp4ℓγ                                                      (4)

де γ- питома вага металу.

При заданої вазі зливка спочатку знаходять його діаметр:

Dcp=34G(3÷4)πγ                                              (5)

Для визначення розмірів верхнього і нижнього перерізу зливка знаходять:

Dcp=Dн+Dв2;                                                   (6)

Dн−Dв2=2100ℓ                                                  (7)

З рівнянь (6) і (7), знаходимо:

Dв =Dcp-0.02ℓ                                                     (8)

Dн=2Dcp-Dв                                                       (9)

Рис. 1 - Параметри зливку і кристалізатору: 1 - шлак, 2 - шлаковий гарнісаж,      3 - кожух кристалізатору, 4-зливок, мідна гільза кристалізатору.

Dкв - верхній діаметр кристалізатору; Dкн - нижній діаметр кристалізатору;        Dв - верхній діаметр зливку; Dн - нижній діаметр зливку; ℓ - довжина зливку;   ℓк - довжина кристалізатору; H - висота шлаку;

2 Визначення розміру кристалізатору

Довжина кристалізатору (рис. 1)

ℓк=ℓ+H+ℓ'                                                 ( 10)

де H - висота шлакової ванни (табл. 1); ℓ'- висота, що враховує наявність сальникового ущільнення у верхній частині кристалізатору, яка приймається рівною 150 мм.

Розміри верхнього і нижнього перерізів кристалізатору:

Dкн = Dн + 2δ                                                   (11)

Dкв = Dкн - ℓк25                                                   (12)

де δ - товщина шлакової скоринки (гарнісажу).

Зазвичай δ становить 2-3 мм.

Таблиця 1 - Рекомендована висота шлакової ванни для різних перерізів кристалізаторів

| Діаметр кристалізатору, мм | Висота шлакової ванни, мм |
| --- | --- |
| 100 | 50 ÷ 60 |
| 150 | 60 ÷ 70 |
| 200 | 70 ÷ 80 |
| 250 | 80 ÷ 100 |
| 300 | 100 ÷ 120 |
| 400 | 130 ÷ 140 |
| 450 | 140 ÷ 170 |
| 500 | 170 ÷ 200 |
| 550 | 190 ÷ 210 |
| 600 | 200 ÷ 220 |
| 700 | 210 ÷ 230 |
| 800 | 220 ÷ 240 |
| 900 | 230 ÷ 250 |

3 Визначення розміру електроду

Діаметр електроду (рис. 2)

dе = (0,6 ÷ 0,7)Dкв                                                (13)

Якщо електрод квадратний:

α= 0,885 dе                                                      (14)

де α - сторона квадрату електроду.

Довжина електроду

ℓе=ℓDв2dе2+ℓ0,                                                      (15)

де ℓ0 - довжина несплавляемої частини електроду (недогарку).

Рис. 2 - Параметри електроду і шлакової ванни: 1 – електрод, що витрачається; 2 - кристалізатор; 3 - шлакова ванна; 4 - металева ванна;                5 - зливок; H - висота шлакової ванни; h - міжелектродний проміжок; hk - висота конуса.

Як правило, електрод приварюють до електродотримача. Електродотримач - це штанга діаметром 150-200 мм, довжиною - 1500мм, яку виготовляють з нелегованої, маловуглецевої сталі (Ст 10÷20, та ін). Зварювання виконують електродом тієї ж марки, що і електродотримач. Недогарок залишають, щоб не сплавити зварний шов. Довжина недогарку повинна становити 50мм; ℓ0 = 700÷1200 мм (якщо електрод без тримача). Вага електроду визначається:

Gе = πd24ℓеγ                                             (16)

Висота шару шлаку при зануреному у ванну електроді зазвичай дорівнює dе.

4 Розрахунок кількості шлаку

Вага шлакової ванни до кінця плавлення:

Gш =Vγш = πDкв24Нγш,                                     (17)

де γш – щільність шлаку (табл. 2)

Таблиця 2 - щільність промислових шлаків

| Шлак | γш, г/см3 | t, oC | t п , oC | α·10-4 г/см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНФ – 1П | 2,53 | 1450 | 1340 | 5,3 |
| АНФ - 6 | 2,68 | 1450 | 1350 | 6,0 |
| АНФ - 291 | 2,71 | 1500 | 1395 | 2,4 |
| АНФ - 292 | 2,78 | 1500 | 1415 | 1,5 |

В табл. 2 t - температура, при якій виміряна щільність шлаку;                      t п – температура плавлення шлаку; α- температурний коефіцієнт розширення.

Щільність шлаку близько температури твердіння можливо визначити за формулою:

γL=γш+α(t−tп)                                            (18)

На гарнісаж витрачається ~ 7% від кількості шлаку, що засипано і ~3% втрачається за рахунок випаровування. Тоді сумарна кількість шлаку на плавку складе:

Gш=Gш⋅10090                                                   (19)

Варіанти індивідуального завдання

| № варіанта | Параметри зливку |  |  | Електрична схема печі | Марка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перетин |  | розмір, мм |  | сталі | флюсу |
| 1 | квадрат | 300 |  | однофазна | 40ХМФА | АНФ-6 |
| 2 | квадрат | 350 |  | однофазна | 30ХГСНА | АН-291 |
| 3 | квадрат | 400 |  | однофазна | 38ХМЮЛ | АНФ-1 |
| 4 | квадрат | 450 |  | однофазна | 18Х2Н4ВА | АНФ-1 |
| 5 | квадрат | 500 |  | однофазна | ШХ15 | АН-291 |
| 6 | квадрат | 550 |  | однофазна | ШХ15СГ | АНФ-6 |
| 7 | квадрат | 600 |  | однофазна | 40Х13 | АНФ-6 |
| 8 | квадрат | 700 |  | однофазна | 20Х2Н4А | АН-291 |
| 9 | круг | 100 |  | однофазна | Р6М5 | АНФ-1 |
| 10 | круг | 150 |  | однофазна | 10Х18Н10Т | АНФ-1 |
| 11 | круг | 200 |  | однофазна | 90Х18 | АНФ-6 |
| 12 | круг | 300 |  | однофазна | 12Х2Н4А | АН-291 |
| 13 | круг | 450 |  | трьохфазна | ЭИ961 | АНФ-6 |
| 14 | круг | 500 |  | трьохфазна | ЭИ736 | АНФ-6 |
| 15 | круг | 600 |  | трьохфазна | 10Х13 | АНФ-6 |
| 16 | круг | 700 |  | трьохфазна | ЭП65 | АНФ-6 |
| 17 | круг | 400 |  | трьохфазна | 18Х2Н4А | АНФ-1 |
| 18 | круг | 420 |  | трьохфазна | ШХ15СГ | АНФ-1 |
| 19 | круг | 550 |  | трьохфазна | ШХ15 | АНФ-1 |
| 20 | круг | 650 |  | трьохфазна | 20Х2Н4А | АН-291 |
| 21 | круг | 750 |  | трьохфазна | 30ГСНА | АН-291 |
| 22 | круг | 800 |  | трьохфазна | 10Х18Н12 | АН-291 |
| 23 | круг | 850 |  | трьохфазна | 40Х13 | АНФ-6 |
| 24 | круг | 900 |  | трьохфазна | 40ХНМА | АНФ-6 |

2. Рекомендована література

- Григорян В.А., Белянчиков Л.Н., Стомахин И.Я. Теоретические основы электросталеплавильных процессов. – М.: Металлургия, 1987. – 272с.

- Электрометаллургия стали и ферросплавов / Д.Я.Рощин, М.А.Рысс и др. – М.: Металлургия, 1984. – 568с.

- Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Ч.ІІ. Основы и технология ковшевой металлургии: пер. с  немецкого. – М.: Металлургия, 1984. – 414с.

- М.И.Гасик и др. Специальная электрометаллургия. Учебн.пособие. Дн-вск, ДМетИ, 1987. – 92с.

- Металлургия электрошлакового переплава / Под ред. Б.Е.Патона, Б.И.Медовара – К.: Наук.думка, 1986. – 248с.

- Волохонский Л.А. Вакуумные дуговые печи. – М.: Энергоатом издат. 1986, - 232с.

- Линчевский Б.В. Вакуумная индукционная плавка. – М.: Металлургия, 1985. - 240с.