МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Новітні технології феросплавного виробництва» для студентів спеціальності 7.05040101 та 8.05040101 – металургія чорних металів

- Затверджено

на методичному засіданні

каф. електрометалургії

Протокол № 1 від 09.09. 2013

Дніпропетровськ  НМетАУ  2013

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Новітні технології феросплавного виробництва» для студентів спеціальності 7.05040101 та 8.05040101 – металургія чорних металів, заочної форми навчання. / Укл. О.Г.Ганцеровський, О.Ю.Таран. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 20 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Новітні технології феросплавного виробництва», наведено перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів спеціальності 7.05040101 та 8.05040101 металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія сталі та феросплавів (МЕ904), заочної форми навчання.

Укладачі          	 О.Г.Ганцеровський, канд. тех. наук, доц.

О.Ю. Таран, асистент

ЗМІСТ

| ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ…………………………….………….... |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ .………....………….. |  | 5 |
| 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………...……………. |  | 6 |
| 2.1 Лекційний курс…………………………………………..…………….. |  | 6 |
| 2.2 Практичні роботи……………………………………………...……….. |  | 6 |
| 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЙ РОБОТИ….. |  | 7 |
| 4 САМОСТІЙНА РОБОТА………………………………….…………..……….. |  | 15 |
| 5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………..………… |  | 15 |
| РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .…..……………………………………..... |  | 20 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна " Новітні технології феросплавного виробництва" входить до циклу дисциплін за вибором навчального закладу.

Мета вивчення дисципліни - поглиблення теоретичних знань з процесів електрометалургійного виробництва сталей і феросплавів, придбання навичок практичної діяльності необхідних для ведення технологічних режимів виробництва спеціальних сталей і феросплавів.

У результаті вивчення дисципліни  студент повинен

знати :

- теоретичні основи виробництва спеціальних сплавів і феросплавів;

- Технологію позапічної обробки електросталі;

- сучасні вимоги до основного і допоміжного обладнання електрометалургійного виробництва;

- перспективні напрями покращення якості сталі і феросплавів;

вміти :

- керувати електрометалургійним виробництвом спеціальних сталей і феросплавів;

- виконувати розрахунки технологічних параметрів устаткування для виробництва спеціальних сталей і феросплавів;

- проводити аналіз технічних показників процесів електрометалургійного виробництва спеціальних сталей і феросплавів.

Критерії успішності: - отримання позитивних оцінок при складанні чотирьох залікових контрольних робіт (модулів) у тестовій формі або екзамену.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань сформованих по темам дисципліни та комплект екзаменаційних білетів.

Зв'язок з іншими дисциплінами - дисципліна є однією з завершальних при підготовці спеціалістів та магістрів напряму "Металургія", спеціальності "Металургія чорних металів". Їй передує вивчення нормативних дисциплін ( фізика, хімія, математика, фізична хімія); дисциплін професійної і практичної підготовки( Загальна металургія", "Металознавство", "Теоретичні основи електросталеплавильних процесів", " Теоретичні основи електроферосплавних процесів", "Технологічні особливості виробництва електросталі", "Технологічні особливості виробництва феросплавів")

Набуті знання і вміння з дисципліни використовуються в професійній діяльності

- РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять

| Розподіл навчальних годин | КУРС (СЕМЕСТР) |
| --- | --- |
|  | VІ (1) |
| Всього годин за навчальним планом | 144 |
| Аудиторні заняття | 16 |
| з них: |  |
| - Лекції | 12 |
| - практичні заняття | 4 |
| Самостійна робота | 128 |
| Кількість контрольних робіт | 1 |
| Підсумковий контроль (екзамен) | Екз. |

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційний курс

| №№ з/п | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новітні технології виробництва феросплавів великої групи Новітні технології виробництва феросплавів великої групи. Сучасний стан і перспективи розвитку феросплавного виробництва Фізико-хімічні особливості, термодинаміка і механізм вуглецевотермічного відновлення власної та закордонної сировини. Сучасні напрямки розвитку феросплавних агрегатів | 4 |
| 2 | Новітні технології силіко- та металотермії феросплавів марганцю та хрому Новітні технології силіко- та металотермії феросплавів Фізико-хімічні особливості відновлення елементів малої групи фероспла-вів. Сучасні технології виробництва спеціальних феросплавів методами відновлення і змішування. Вимоги до продукції і шихтових матеріалів, устаткування, технологія виробництва і оцінка техніко-економічних показників. Основні напрямки удосконалення технології | 4 |
| 3 | Виробництво феросплавів, лігатур та модифікаторів на основі кремнію, хрому, ЩЗМ Загальні вимоги до сплавів, вихідних матеріалів і вибір технологічних схем. Особливості отримання сплавів способос змішування. Загальні вимоги до сплавів, вихідні матеріали і вибір технологічних схем виробництва. Конструкції агрегатів, вимоги до систем газоочищення, водопостачання, утилізації вторинних матеріалів. | 4 |

2.2 Практичні роботи

| №№ з/п | Тема заняття та його зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розрахунок шихти для отримання лігатур з ЩЗМ | 4 |

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЙ РОБОТИ

Студенти, які навчаються за напрямом 7.05040101 (8.05040101) – металургія чорних металів, виконують практичну роботу, мета якої – закріпити знання, отримані при вивченні дисципліни «Новітні технології феросплавного виробництва» та ряду загальнотехнічних й спеціальних дисциплін, та навчитися застосовувати їх при розрахунках металургійних процесів, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність виробництва феросплавної продукції; отримати та розвивати досвід самостійної роботи зі спеціальною та довідковою літературою, складання розрахунково-пояснювальної записки, а також вміння захищати прийняті в роботі конструктивні та технічні рішення.

Рішення, які приймаються в практичних роботах, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками та довідковими матеріалами.

Студент виконує практичну роботу відповідно варіанту індивідуальних завдань, який визначає викладач.

Розрахунок шихти для отримання лігатур з ЩЗМ (4 години)

Свойства щелочноземельных металлов и их соединений

Щелочноземельные металлы (ЩЗМ) Be, Mg, Са, Sr и Ва относятся ко II группе Периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Особенность электронной конфигурации атомов Ве (2s2), Мg (Зs2), Са (4s2), Sr (5s2) и Ва (5s2) обусловливает их физические и химические свойства. Они обладают ярко выраженными металлическими свойствами, имеют высокое химическое сродство к кислороду и очень низкую растворимость в железе.

При 1600°С в жидком железе растворяется 2,2% (мольн.) Мg, 0,078% (мольн.) Са; 0,018% (мольн.) Sr и 0,00012% (мольн.) Ва.

Кальций, стронций и барий принято называть ЩЗМ, так как их гидрооксиды, как и гидрооксиды щелочных металлов, обладают щелочными свойствами, а оксиды этих же металлов по тугоплавкости сходны с оксидами алюминия и тяжелых металлов.

Вследствие высокой упругости пара, применение этих металлов в чистом виде в сталеплавильном и литейном производствах, затруднительно. Кроме того, ЩЗМ в чистом виде имеют высокую стоимость и дефицитны. Однако рост потребности металлургии в ЩЗМ вызывает необходимость производства их в виде сплавов.

Некоторые свойства ЩЗМ приведены ниже:

| Показатели | Мg | Са | Эг | Ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная масса | 24,31 | 40,08 | 37,62 | 137,34 |
| Радиус атома, нм | 0,160 | 0,197 | 0,215 | 0,235 |
| Плотность, г/см3 | 1,74 | 1,54 | 2,63 | 3,76 |
| Температура плавления, °С | 650 | 842 | 770 | 727 |
| Температура кипения, °С | 1095 | 1495 | 1390 | 1860 |
| Содержание в земной коре, % | 2,35 | 3,25 | 0,035 | 0,05 |

Чистый магний получают, в основном, методом электролиза хлорида магния. Магний является активным и очень легким металлом. Применяется металлический магний, в основном, для получения различных легких сплавов (Мg-Аl-Zn, Мg-Мn, Мg-Zn-Zr). Эти сплавы используют в авиастроении, ракетной технике, авто- и приборостроении. В металлургии магний используют в качестве восстановителя при магнийтермическом получении таких металлов, как титан, цирконий. Магний применяют также как десульфуратор и модификатор при получении высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулянным графитом. В промышленности органического синтеза с помощью магния получают многочисленные органические вещества, элементо-органические соединения.

Оксид МgО имеет температуру плавления 2800°С. Он является хорошим изолятором, имея электрическое сопротивление больше, чем у оксидов ЩЗМ.

С углеродом магний может образовывать два соединения – МgС2 и Мg2С3, теплота образования которых равна соответственно ΔH0298 = –87,9 кДж/моль и – 79,53 кДж/моль. Оба карбида непрочны и разлагаются при нагреве выше 800°С.

В природе магний встречается в виде карбонатов [МgСО3, (Са,Мg)СО3], хлоридов (МgСl2·6Н2O и др.), сульфатов (МgSO4·Н2O и др.), силикатов (3МgО·2SiO2·2Н2O и др.), гидрата оксида магния Мg(ОН)2 и других минералов.

Чистый магний получают электролизом хлоридных соединений, также его можно получать металло- и углеродотермическими процессами в вакууме. Вакуумный металлотермический процесс при использовании в качестве восстановителя кремния описывается реакцией: 2(МgО)т + 2(СаО)т + [Si]т.ж. = 2Мgг + (Са2SiO4)т. Наиболее высокий выход магния достигается из смеси МgО:СаО:SiO2 = 2:2:1. В зоне реакции магний испаряется, затем конденсируется в водоохлаждаемой зоне металлической реторты и после охлаждения извлекается в виде друз.

Кальций является очень активным элементом, легко соединяющимся с серой, азотом, галогенами и восстанавливающим при нагреве практически все металлы. В связи с этим он применяется для удаления из стали и других сплавов серы, для легирования свинцовых сплавов, восстановления из оксидов и других соединений таких металлов, как уран, хром, цирконий, рубидий, цезий и т.д.

Наряду с магнием и редкоземельными металлами (РЗМ) кальций глобуляризирует графит в чугунных отливках, снижая содержание кислорода и серы, которые препятствуют образованию шаровидного графита. Кальций широко используется и как модификатор при выплавке сталей и сплавов. Обработка металлических расплавов чистым кальцием или его сплавами улучшает физико-механические свойства металла благодаря изменению формы и вида оксидных и сульфидных включений в готовом прокате и отливках.

Свойство кальция легко испаряться широко используется при получении чистого металла.Шихту, состоящую из оксидов кальция и алюминия, нагревают при 1200°С в вакууме 1–2 Па. Восстановление происходит по реакции 6СаОт + 2АlЖ = 3Сапар + 3СаО·Аl2O3(т). Процесс ведут в жароупорных ретортах. Пары кальция удаляются из реакционной зоны и конденсируются на холодных частях реторты.

Оксид СаО является огнеупорным веществом с температурой плавления 2600°С и температурой кипения 2850–3630°С. Карбиды кальция и других щелочноземельных элементов прочны и тугоплавки.

Стронций находит применение в сплавах различных цветных металлов при модифицировании стали и чугуна, соединения стронция используются в химической промышленности.

В сталеплавильном производстве стронции используют для раскисления и десульфурации. Стронций более сильный дефосфоратор стали, чем кальций.

Процесс раскисления стали стронцием, может быть представлен реакцией:

[Sr] + [O] = [SrO], Kp =  [%Sr][%O].

Стронций обладает высокой раскислительной способностью. В результате обработки в ковше жидкой стали силикостронцием,  уменьшаются размер и количество неметаллических включений, а также улучшается их форма благодаря образованию соединения стронция с серой (сульфида SrS).

Стронций находится в 30 минералах, однако в малых количествах (сотые и тысячные доли %). В промышленности используются минералы целестин SrSО4 и стронцианит SrCO3.

Промышленное производство стронцийсодержащих ферросплавов ограничено, хотя и освоен углеродотермический способ получения комплексного сплава (5–15% Sr, 51–65%  Si, 0,5–10% Са;  0,1–6% Мg; 0,1–6% Ва; 0,1–6% Аl).

Высокое химическое сродство стронция к кислороду обусловливает и большие энергетические затраты на его восстановление. Высокое химическое сродство бария к кислороду (Важ+ O2 = 2ВаОт; ΔG0983–1900К = –1114400 + 225,2T, Дж/моль) позволяет применять его в качестве раскислителя при выплавке стали и сплавов. Однако, в силу целого ряда причин (экономических, экологических и др.) металлический барий применяют в промышленности в ограниченных количествах при получении подшипниковых и типографских сплавов^ в сплавах с никелем для радиоламп, в качестве геттера (поглотителя) в вакуумной технике, в составе защитных материалов как элемент, хорошо поглощающий рентгеновское излучение и γ-лучи.

С кислородом барий образует соединения Ва2О, ВаО, ВаО2 и ВаO4. Оксид бария плавится при 1923°С, он неустойчив на воздухе и токсичен.

Производство комплексных лигатур на основе щелочноземельных металлов

Наиболее рациональными с точки зрения получения и применения являются следующие лигатуры со ЩЗМ:

I – Fе–Si–Са–Мg;	IV – Fe–Si–Са–Ва–Мg

II – Fе–Si–Са–Ва;	V – Fе–Si–Са–Мg–Sr

III – Fе–Si–Са–Sr;	VI – Fе–Si–Са–Мg–Ва–Sr

Получение лигатур ЩЗМ возможно как путем сплавления дорогостоящих материалов в индукционных и электродуговых печах, так и методом восстановительной плавки.

Состав рудной части шихты приведен в табл. 3.1, а расход шихтовых материалов при выплавке различных лигатур в табл.3.2.

При восстановительной плавке лигатур ЩЗМ сохраняются основные закономерности восстановления элементов из соединений. Вместе с тем, одновременное наличие в шихте и расплаве таких активных элементов, как Мg, Са, Si оказывает определенное влияние на процесс плавки.

Например, кальций является более эффективным восстановителем магния, чем кремний. Следовательно, при получении лигатуры I физико-химические условия восстановления магния благоприятнее, чем при выплавке лигатур типа Fе–Si–Mg.

Таблица 3.1 Химический состав рудной части шихты, %

| Материал | СаО | MgO·SiO2 |  | Аl2O3 | BaSO4 | ВаСО3 | SrSO4 | SrCO3 | Fe2O3 | CaF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь | 94,80 | - | 0,92 | 0,95 | - | - | - | - | - |  |
| Обожженный доломит | 55,54 | 37,88 | 1,79 | 2,53 | - | - | - | - | 1,07 | - |
| Баритовая руда | 1,73 | Сл | 19,47 | 3,79 | 68,80 | 0,40 | - | - | 4,91 | - |
| Баритовый концентрат | 3,50 | 0,12 | 4,10 | 1,21 | 85,00 | 1,50 | - | - | 1,08 |  |
| Карбонат стронция | 5,90 | 1,70 | 6,00 | - | 1,58 | 1,30 | 2,65 | 80,15 | - | - |
| Целестиновый концентрат | 4,30 |  | - | 1.10 | 3,85 | - | 80,00 |  | 0,90 | - |
| Фоюоритовый концентрат | 1,10 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 0,29 | 95,6 |

Таблица 3.2 Расход шихты при выплавке комплексных лигатур со ЩЗМ, кг/т

| Тип лигатуры | Известь | Доломит | Ферросилиций | Баритовый концентрат | Карбонат стронция | Флюоритовый концентрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 200-300 | 400-500 | 550-750 | - | - | 50-100 |
| II | 700 | - | 580-620 | 200-400 | - | 100 |
| III | 700 | - | 600-650 | - | 200-400 | 100 |
| ІV | 200-300 | 500 | 610 | 200-400 | - | 100 |
| V | 300 | 500 | 570-600 | - | 100-200 | 100 |
| ІV | 300 | 500 | 630 | 200 | 200 | 100 |

При силикотермическом восстановлении очень важную роль играет правильный выбор соотношения восстановителя и оксидов кальция и магния. В лигатуре I максимальная концентрация магния получена при Si/(CaO+MgO) = 0.5–0,6, т.е. при соотношении, обеспечивающем также достаточную концентрацию кальция.

Концентрация магния и кальция в лигатуре в значительной степени определяется содержанием плавикового шпата в шихте. Максимальные ее значения достигаются при одном и том же соотношении CaF2/(CaO + MgO) = 0,10–0,15, оптимальном с точки зрения использования кремния, а также извлечения магния и кальция в сплав.

В зависимости от соотношения шихтовых материалов, и других факторов, содержание основных элементов в лигатурах изменяется в следующих пределах 2,60–5,9% Мg, 8,70–22,54% Са; 3,10–14,94% Ва; 2,01–9,44% Sr; 12,81–24,60% Fe и 52,00–62,00% Si.

Выплавку осуществляют периодическим процессом с поэтапным (в два-три приема) загрузкой шихты.

Сульфатную руду заваливают в начале плавки. После полного расплавления шихты металл и шлак выпускали в изложницу. Затвердевший слиток извлекается из шлаковни и рассыпавшийся после остывания шлак отделяется от слитка металла.

Концентрация магния в лигатурах с барием в значительной мере зависит от способа подачи баритового сырья в печь. При загрузке баритовой руды в начале плавки лигатура содержала до 4,75%, а при загрузке ее в смеси с остальными компонентами шихты – до 2,8% Мg. Максимальная концентрация магния достигается в плавках с плавиковым шпатом при MgO/СаО = 0,25–0,35. С дальнейшим увеличением MgO в шихте концентрация магния в лигатуре снижается, что связано с уменьшением концентрации кальция, являющегося восстановителем магния, т.е. со степенью протекания реакции

MgO + [Са] = [Мg] + СаО.

Таблица 3.3 Варианты заданий

| №№ Вариантов | Состав лигатуры, % |  |  |  | Извлечение элементов в сплав, % |  |  | Вид шихтовых материалов (из табл. 3.1) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Са | Мg | Ва | Fe + Si | Са | Мg | Ва | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 10,0 | 6,0 | - | Осталюное | 42 | 48 | - | + | + | - | - | Для вариантов |
| 2 | 10,5 | 6.2 | - |  | 43 | 49 | - | + | + | - | - | Для 1-15 принимаем отношение Si/(СаО+МgО) в шихте равное 0.53; отношение СаF2/(СаО+МgО) в шихте 0,11; лигатура типа I |
| 3 | 11.0 | 6.4 | - |  | 44 | 50 | - | + | + | - | - |  |
| 4 | 11,5 | 6,6 | - |  | 45 | 51 | - | + | + | - | - |  |
| 5 | 12,0 | 6,8 | - |  | 46 | 52 | - | + | + | - | - |  |
| 6 | 12,5 | 7,0 | - |  | 47 | 46 | - | + | + | - | - |  |
| 7 | 13,0 | 7.2 | - |  | 48 | 45 | - | + | + | - | - |  |
| 8 | 13,5 | 7.4 | - |  | 49 | 44 | - | + | + | - | - |  |
| 9 | 14,0 | 7,6 | - |  | 50 | 43 | - | + | + | - | - |  |
| 10 | 14,5 | 7.8 | - |  | 51 | 42 | - | + | + | - | - |  |
| 11 | 15,0 | 8.0 | - |  | 52 | 41 | - | + | + | - | - |  |
| 12 | 15,5 | 8,2 | - |  | 53 | 47 | - | + | + | - | - |  |
| 13 | 16,0 | 8,4 | - |  | 54 | 46 | - | + | + | - | - |  |
| 14 | 16,5 | 8.6 | - |  | 55 | 48 | - | + | + | - | - |  |
| 15 | 17,0 | 8,8 | - |  | 56 | 45 | - | + | + | - | - |  |
| 16 | 17,0 | - | 4,0 |  | 42 | - | 51 | + | - | + | - | Для вариантов 16-24 принимаем отношение СаF2/СаО в шихте равное 0.25; отношение Si/(СаО+ВаО) в шихте 0,50; лигатура типа II |
| 17 | 17,5 | - | 4,2 |  | 44 | - | 52 | + | - | + | - |  |
| 18 | 18,0 | - | 4,4 |  | 46 | - | 53 | + | - | + | - |  |
| 19 | 18,5 | - | 4,6 |  | 48 | - | 54 | + | - | + | - |  |
| 20 | 19,0 | - | 4,8 |  | 50 | - | 55 | + | - | + |  |  |
| 21 | 19,5 | - | 5,0 |  | 51 | - | 56 | + | - | - | + |  |
| 22 | 20,0 | - | 5,2 |  | 52 | - | 57 | + | - | - | + |  |
| 23 | 20,5 | - | 5,4 |  | 53 | - | 58 | + | - | - | + |  |
| 24 | 21,0 | - | 5,6 |  | 54 | - | 59 | + | - | - | + |  |
| 25 | 15 | 6,0 | 10 |  | 40 | 39 | 35 | + | + | + | - | Для вариантов 25-35 принимает отношение Si/(СаО+МgО+ВаО) равное 0,56; отношение СаF2/(СаО+МgО+ВаО) равное 0,13; лигатура типа IV |
| 26 | 15,2 | 5,8 | 10,5 |  | 42 | 40 | 37 | + | + | - | + |  |
| 27 | 15,4 | 5,6 | 10,8 |  | 44 | 41 | 39 | + | + | + | - |  |
| 28 | 15,6 | 5,4 | 11.0 |  | 45 | 42 | 41 | + | + | - | + |  |
| 29 | 15,8 | 5,2 | 11,5 |  | 46 | 43 | 43 | + | + | + | - |  |
| 30 | 16,0 | 5,0 | 18,0 |  | 47 | 44 | 44 | + | + | - | + |  |
| 31 | 16,2 | 4,8 | 12,5 |  | 46 | 45 | 45 | + | + | + | - |  |
| 32 | 16,4 | 4.6 | 13,0 |  | 45 | 46 | 46 | + | + | - | + |  |
| 33 | 16,6 | 4,4 | 13,5 |  | 44 | 47 | 47 | + | + | + | - |  |
| 34 | 16,8 | 4.2 | 14,0 |  | 43 | 48 | 48 | + | + |  | + |  |
| 35 | 17,0 | 4.0 | 14,5 |  | 42 | 49 | 49 | + | + | + | - |  |

При выполнении расчетов для всех вариантов принимаются следующие единые условия:

а)	при силикотермическом восстановлении 50% кремния ферросилиция (ФС75) идет на восстановление элементов, 50% – переходит в сплав;

б)	при необходимости (для получения заданного состава лигатуры по Са, Mg, Ва) в состав шихты вводится Fе стружка, содержащая 98% Fе при степени усвоения Fe - 97%;

в)	флюоритовый концентрат (СаF2 = 95,6%) используется во всех вариантах;

г)	химический состав рудной части шихты брать из табл.3.1.

Пример расчета

Требуется получить лигатуру состава, %: Са – 15; Мg – 5; Fe-Si – остальное (лигатура типа I). Состав шихтовых материалов следующий: известь – СаО – 94%; обож. доломит – СаО – 55%; МgО – 37%.

Извлечение элементов в сплав задано следующее, %: Са – 46; Мg – 45. Дополнительные условия: отношение CaF2/(CaO+MgO) в шихте – 0,11; отношение Si/(CaO+MgO) в шихте – 0,5.

Расчет ведем на 100 кг сплава.

Расчет навески доломита

Для получателя в сплаве 5% Мg потребуется: 5·(40/24):0,45 = 18,5 кг МgО

или доломита 18,5 : 0,37 = 50 кг.

Расчет навески извести

Всего требуется СаО для получения сплава  15·(56/40) : 0,46 = 45,7 кг.

Доломит вносит СаО: 50∙0,55 = 27,5 кг

Требуется дополнительно СаО 45,7 – 27,5 = 18,2 кг

или извести 18,2 : 0,94 = = 19,4 кг.

Расчет навески флюоритового концентрата

С учетом условия отношения в шихте CaF2/(CaO+MgO) = 0,11, потребуется CaF2: x/[45,7 (СаО в шихте) + 18,5 (МgО в шихте)] = 0,11, CaF2 = 7,06 кг или флюоритового концентрата: 7,06 : 0,95 = 7,4 кг.

Расчет навески восстановителя (ферросилиция)

По заданному соотношению в шихте Si/(CaO+MgO) = 0,5 определяем необходимое количество кремния:

Si/(45,7 + 18,5) = 0,5, Si = 64,2– 0,5 = 32,1 кг

или требуется ферросилиция 32,1 : 0,75 = 42,8 кг.

Расчет навески железной стружки

Расчет навески железной стружки. Из ФС75 перейдет в металл:

кремния 42,8 · 0,75 · 0,5 = 16,0 кг

железа 42,8 · 0,25 · 0,97 = 10,4 кг.

Потребуется дополнительно ввести в шихту железной стружки, кг :

100 – (5 Мg +15 Са + 16 Si + 10,4 Fe) = 100 – 46,4 = 53,6 кг Fe или железной стружки: 53,6 : 0,98 : 0,97 = 56,4 кг.

Таким образом, для получения 100 кг сплава заданного состава потребуется шихтовых материалов, кг:

- флюоритового концентрата	- 7,4,

- доломита	- 50,

- ферросилиция	- 42,8

- извести	- 19,4

- железной стружки	- 56,4.

4 САМОСТІЙНА РОБОТА

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях (128 години)

Тема 1. Виробництво чорнового феронікелю

Тема 2. Виробництво сплавів з РЗМ

Тема 3. Модифікування сталі і сплавів спеціальними феросплавами

Тема 4. Сучасні напрямки розвитку феросплавних агрегатів

### 5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольна робота (тестування)

Заключний звіт з дисципліни передбачено складати у вигляді письмового контрольного заходу. Головною умовою допущення студента до контрольного заходу є виконання усіх вимог і форм, передбачених  навчальним планом: теоретичний курс (аудиторні заняття і  самостійна підготовка), практичні заняття і курсова робота.

Контрольні питання побудовані наступним чином: частина питань (приблизно 40%) – це тестові завдання закритої форми з запропонованими відповідями, з котрих вибирають одну (або декілька) вірних; тестові завдання відкритої форми (40%), котрі потребують вільноконструйованої відповіді у текстовій формі; тестові завдання у вигляді задач (20%), які потребують рішення.

Нижче наведені основні питання  різноманітних форм, які передбачено включати в завдання для виконання контрольної роботи та екзаменаційні білети для підсумкового контролю знань.

Тестові питання закритої форми

- До групи великих феросплавів відносяться: а) кришталевий кремній;      б) ферованадій; в) азотований марганець; г) феротитан; д) силікокальцій; е) феромарганець.

- До групи малих феросплавів відносяться: а) силікобарій; б) феросиліцій; в) металевий марганець; г) ферованадій; д) ферохром.

- Призначення феросплавів у металургії: а) розкислення сталі; б) відновлення оксидів; в) легування сталі та чавуну; г) модифікування сталі та чавуну; д) отримання неорганічних матеріалів; е) дефосфорації сталі; ж) дегазації сталі.

- Виробництво феросплавів базується на використанні відновлювачів:       а) кальцію; б) кремнію; в) магнію; г) алюмінію; д) марганцю; е) вуглецю.

- Можливість і направленість реакції визначається: а) зміною термодинамічного потенціалу; б) константою рівноваги; в) температурою плавлення вихідних речовин і продуктів плавки.

- Призначення марганцевих феросплавів у металургії: а) розкислення сталі; б) відновлення оксидів; в) десульфурації сталі та чавуну; г) легування сталі; д) дегазації сталі.

- Особливості силікотермічного процесу: а) екзотермічність; б) ендотермічність; в) можливість реалізації процесу поза піччю; г) низька кратність шлаку.

- Як змінюється Кр в залежності від температури для реакції 2С + О2 = 2СО: а) збільшується з підвищенням температури; б) зменшується; в) не залежить.

- Флюс в силікотермічних процесах використовують для: а) зменшення кількості шлаку; б) зниження витрат електроенергії; в) зниження активності оксиду SiO2; г) підвищення вилучення відновлювального елемента.

- Які з наведених карбідів утворюються в системі Cr-C: а) Cr5C3; б) Cr23C6; в) Cr23C2; г) Cr27C3; д) CrC; є) Cr2C3.

- Вилучення ведучого елемента в сплав поліпшується, якщо його активність: а) підвищується; б) зменшується; в) не змінюється.

- Алюмінотермічний процес виробництва феросплавів характеризується реакцією

3/2 МеО + Al  3/2 Ме +1/2 Al2O3 + Q.

Укажіть, як змінюється напрям протікання реакції при підвищенні темпе-

ратури: а) в сторону вихідних речовин; б) в сторону продуктів реакції.

- Які з наведених карбідів марганцю утворюються в системі Mn-C:              а) Mn6C3; б) Mn5C2;  в) Mn3C; г) Mn23C6;  д) Mn7C3; е) Mn4C7.

- Яка температура плавлення кремнію? а) 1214С; б) 1414С; в) 1614С; г) 1814С.

- Яка температура плавлення марганцю? а) 1145С; б) 1245С; в) 1345С; г) 1445С; д) 1545С; е) 1645С.

- По якій схемі протікає відновлення Cr2O3 при t > 1500С: а) Cr2O3  CrО  Cr; б)  Cr2O3  Cr.

- Хром використовують для: а) легування; б) десульфурації; в) дефосфорації; г) розкислення; д) модифікування.

- Молібденові концентрати представлені: а) оксидами; б) карбонатами; в) сульфідами; г) фосфідами; д) силікатами.

- Призначення титану у металургії: а) розкислення сталі; б) відновлення оксидів; в) десульфурація сталі та чавуну; г) легування сталі; д) дегазації сталі.

- Пружність дисоціації карбонатів залежить від: а) активності оксиду; б) порційного тиску; в) температури.

- Кришталевий кремній використовують для: а) розкислення сталі; б) легування сталі; в) в якості відновника для виплавки феросплавів; г) одержання  кремніймідних сплавів; д) одержання сплавів на основі кремнію і алюмінію.

Питання відкритої формі

- Для виплавки металевого марганцю використовують процес: а) сплавлення; б) АТП; в) ВТП; г) СТП.Призначення металевого марганцю: а) розкислення сталі; б) легування сталі; в) десульфурації; г) дегазації

- Наведіть повне визначення феросплавів.

- У відповідності з принципом А.А.Байкова наведіть послідовність термічної дисоціації оксидів марганцю

- Розставте в ряд елементи по зменшенню їх хімічної спорідненості до кисню: Mn, P, Cr, Ti, Ca, V, Cr, Cu.

- Наведіть графічну залежність вмісту вуглецю від концентрації кремнію в системі Mn-Si-C і надайте пояснення.

- Наведіть оксиди марганцю в системі Mn-O.  Які з них відносять до вищих, які – до нижчих?

- Приведіть графічну залежність вмісту вуглецю від концентрації кремнію у феросиліції та обґрунтуйте цю залежність для системи Fe-Si-C.

- Розставте в ряд елементи по збільшенню їх хімічної спорідненості до кисню: Al, C, Ca, Si, Ti, Mg, Mn, Cr, Cu, Fe, P.

- Наведіть реакції прямого відновлювання оксидів марганцю.

- Наведіть графічну залежність вмісту вуглецю від концентрації кремнію та  дайте пояснення.

- Наведіть приклади феросплавів великої групи.

- Наведіть  класифікацію феросплавних процесів по виду відновників, що використовуються.

- Переваги і недоліки УТП

- Переваги і недоліки СТП.

- Наведіть реакції відновлення кремнезему вуглецем до проміжних продуктів реакції.

- Наведіть визначення, що таке феросплави і модифіка

- Розставте в ряд елементи по зменшенню спорідненості до кисню: РЗМ, Al, Ca, Mg, Mn, W, Cr, P, Fe. Які з наведених елементів можуть бути відновниками Mn, Cr, W?

- При відносно низьких температурах Si i Al  мають більшу відновлювальну спроможність, ніж вуглець, а при високих температурах навпаки. Чому?

- Поясніть фізико-хімічну сутність (вплив кількості відновлювача, флюса і т. інше) процесів флю5сового і безфлюсового способів виплавки вуглецевого феромарганцю.

- Поясніть вплив СаО  у випадку СТП відновлення марганцю (реакція, продукти

Розрахункові завдання

- 42Розрахуйте кількість кварциту (96% SiO2) для виплавки 1 т ФС45 при вилученні кремнію 98%

- Розрахувати кількість марганцевого агломерату (40% Mn) для виплавки 2 т феросилікомарганцю (68% Mn) при  вилученні  марганцю 80%.

- Визначити витрати марганцевого агломерату (44% Mn) для виплавки 2 т феромарганцю (78% Mn) при вилученні марганцю 79%.

- Визначити кількість отриманого вуглецевого феромарганцю, якщо для його виплавки витрачено 4 тони марганцевого агломерату (41% Mn) і вилученні марганцю 82%.

- Розрахуйте кількість коксу (86% С) для відновлення 1000 кг кварциту (97% SiO2) при вилученні кремнію 98,5%.

- Скільки необхідно алюмінію для відновлення 1500 кг ільменітового концентрату (97% TiO2) при вилученні титану 75%.

- Розрахуйте кількість вуглецю для відновлення 5 т кремнезему при вилученні кремнію 98,5%..

- Розрахуйте кількість кварциту (97% SiO2) та коксику (87% С) для виплавки 5 тон ФС-45 при вилученні кремнію 98%.

- Визначити кількість переробного феросилікомарганцю (28% Si) для відновлення 2 т переробного марганцевого шлаку (46% Mn) при вилученні марганцю 62%.

- Визначити кількість технічного пентаксиду ніобію (90% Nb2O5) для отримання 1 т фероніобію ФНб50.

- Визначити необхідну кількість молібденового концентрату (55% Мо) та ФС75 для отримання 1 т ФМо58 при вилученні молібдену 98,7%.

- Визначити витрати шихтових матеріалів для виплавки 1 тони ФС45 (вміст кремнезему у кварциті 97,6%, вуглецю у сухому коксі 87,8%; заліза у стружці – 99,8%, вилучення кремнію 98,5%).

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань контрольної роботи*

| № вар. | Номер питань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 23 | 21 | 27 | 29 | 41 | 42 | 52 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 23 | 22 | 29 | 30 | 33 | 43 | 53 |
| 3 | 3 | 9 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 44 | 51 |
| 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 45 | 50 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 34 | 46 | 49 |
| 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | 20 | 26 | 27 | 30 | 33 | 42 | 53 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 39 | 43 | 52 |
| 8 | 4 | 6 | 9 | 19 | 20 | 22 | 23 | З0 | 33 | 44 | 54 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 33 | 45 | 48 |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 23 | 30 | 34 | 42 | 51 |
| 11 | 1 | 3 | 6 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | 39 | 46 | 50 |
| 12 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 23 | 29 | 32 | 40 | 43 | 48 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 21 | 27 | 29 | 39 | 44 | 53 |
| 14 | 4 | 6 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 33 | 44 | 46 |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 50 |
| 16 | 6 | 8 | 11 | 19 | 20 | 23 | 29 | 32 | 41 | 42 | 51 |
| 17 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 38 | 46 | 53 |
| 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 20 | 23 | 29 | 34 | 37 | 43 | 50 |
| 19 | 3 | 6 | 9 | 17 | 20 | 21 | 23 | 29 | 40 | 45 | 46 |
| 20 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 44 | 52 |
| 21 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 23 | 29 | 34 | 40 | 43 | 47 |
| 22 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 23 | 29 | 30 | 37 | 44 | 50 |
| 23 | 2 | 3 | 6 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 40 | 45 | 51 |
| 24 | 3 | 6 | 12 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 42 | 53 |
| 25 | 4 | 6 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 39 | 41 | 45 | 50 |
| 26 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 22 | 23 | 29 | 39 | 46 | 51 |

*- номера питань відповідають переліку питань до дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Гасик М.И., Лякишев Н.П. Физикохимия и технология электроферросплавов: Учебник для вузов. – Днепропетровск: ГНПП «Системные технологии», 2005 г. – 448с.

- Гасик М.И., Лякишев Н.П. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов: Учебник для вузов. – М.: СП Интермет-Инжиниринг, 1999. – 764с.

- Лякишев Н.П., Гасик М.И. Металлургия хрома. – М.: «Элиз», 1999. – 582с.

- Бобкова О.С. Силикотермическое восстановление металлов. М.: Металлургия, 1981. – 191с.

- Алюмотермия / Н.П.Лякишев, Ю.П.Плинер, С.И.Лаппо, Г.Ф.Игнатенко. М.: Металлургия, 1978. – 424с.