МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА,

методические указания и контрольные задания

к изучению дисциплины “Физико-химические измерения” для студентов

направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901 заочной формы обучения

Днепропетровск НМетАУ 2013

УДК 669: 658. 652. 012.7

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины “Физико-химические измерения” для студентов направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901 заочной формы обучения / Сост.: В.В. Величко, Н.М. Великонская, Ю.Д. Стогний - Днепропетровск: НМетАУ, 2013 -  68 с.

Изложены рабочая программа, основные методы и законы аналитической химии, приведены методы расчетов по основным разделам аналитической химии и аналитического контроля металлургического производства. Представлены решения типовых задач, контрольные задания по всем основным разделам аналитического контроля, цель которых: углубление теоретических знаний, освоение методов расчета результатов аналитического контроля в металлургическом производстве, обработка результатов контроля, умение делать выводы из полученных результатов.

Составители:  В.В. Величко, канд. хим. наук, доц.

Н.М. Великонская, ассист.

Ю.Д. Стогний, канд. техн. наук, доц.

Ответственная за выпуск Л.В. Камкина, д-р техн. наук,  проф.

Национальная металлургическая академия Украины

49005, Днепропетровск – 5, пр. Гагарина, 4

----------------------------------

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

СОДЕРЖАНИЕ

Распределение учебных часов по дисциплине “Аналитический контроль”

часть II   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Содержание дисциплины . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. Химические методы анализа. Теоретические основы методов. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.1. Равновесие в системах осадок – раствор. Произведение растворимости . . . .. . .7

1.1.1. Решение типовых задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 10

1.2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. . . . . . .  . . . . . . . . . .13

1.2.1. Решение типовых задач. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.2.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

1.3. Гравиметрический (весовой) метод анализа. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3.1. Решение типовых задач. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

1.4. Титриметрический (объёмный) метод анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4.1. Решение типовых задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. Электрохимические методы анализа. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1. Потенциометрический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Электрогравиметрический  анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. Полярографический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.4. Решение типовых задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.5. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. Оптические методы анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

3.1. Фотометрический метод анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2. Эмиссионный спектральный анализ. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

3.3. Решение типовых задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.4. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4. Сравнительная характеристика методов определения количественного

состава материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной  работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Распределение учебных часов по дисциплине “Физико-химические измерения” для студентов направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901

|  | Всего | Семестр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII |
| Всего часов по учебному плану | 216 | 72 | 144 |
| в том числе: аудиторные занятия | 32 | 12 | 20 |
| из них: - лекции | 16 | 8 | 8 |
| - лабораторные занятия | 12 | 4 | 8 |
| - практические занятия | 4 | - | 4 |
| - семинары | - | - | - |
| Самостоятельная работа | 184 | 60 | 124 |
| Количество и семестр выдачи контрольных работ | 2 | 1 | 1 |
| Итоговый контроль (экзамен, зачет) |  | зачет | экзамен |

ВВЕДЕНИЕ

Экономические показатели металлургического предприятия зависят от качества выпускаемой продукции, которое неразрывно связано с её химическим составом. Решить задачу выпуска продукции необходимого качества возможно только с привлечением химических, физико-химических и физических методов аналитического контроля.

Специалисту-металлургу необходимо иметь полное представление об общей аналитической методологии контроля  качества металлургической продукции: отбор и подготовка средней пробы, идентификация основных компонентов, входящих в материалы, сопоставление различных методов анализа для выбора оптимальных условий контроля, знание метрологии химического анализа, умение использовать результаты анализов для регулирования технологии процессов и качества выпускаемых продуктов производства.

Содержание данной дисциплины охватывает основные методы, лежащие в основе современной службы аналитического контроля.

Для освоения студентами основных положений аналитической химии и аналитического контроля производства материал изложен в 3 темах, в каждой из которых присутствует базовый конспект, решение типовых задач и варианты (30) контрольных задач и вопросов.

Вариант выполняемой контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра студенческого билета. Если последние две цифры шифра больше числа вариантов задач (30), то номер варианта определяется  остатком от деления двух цифр на число 30. Например: последние две цифры 00, то есть шифр студенческого билета заканчивается на 100. Заданный вариант определяется  100 / 30 = 3 и в остатке 10, т.е. студент выполняет вариант 10.

1. Химические методы анализа. Теоретические основы методов

1.1. Равновесие в системах осадок – раствор. Произведение растворимости

При растворении вещества раствор содержит при данной температуре определенное количество частиц растворенного вещества. Увеличение количества этих частиц в насыщенном растворе влечет за собой появление твердой фазы (осадка).

Малорастворимые соли в растворе ведут себя, как сильные электролиты. Они полностью распадаются на ионы, и между твердой фазой и ионами раствора устанавливается равновесие

MeA⇔Me++A−.

Это динамическое гетерогенное равновесие описывается правилом произведения растворимости – в насыщенном растворе малорастворимого электролита произведение активностей его ионов при данной температуре есть величина постоянная, называемая произведением активности (ПРa):

ПРa=аМе+⋅аА−,                                                          (1.1)

для очень малорастворимых соединений произведение растворимости записывается  ПР=Ме+⋅А−.                                                                        (1.2)

Для электролита МетАn   ПРMemAn=аmn+mаAm−n                                       (1.3)

или ПРMemAn=Me+nmA−mn.                                                            (1.4)

Если Me+nm⋅A−mn>ПРMemAn - раствор пересыщенный, осадок присутствует;

если Me+nm⋅A−mn=ПРMemAn, то раствор насыщенный, осадка нет;

если Me+nm⋅A−mn<ПРMemAn - раствор не насыщен.

Важной характеристикой гетерогенного равновесия труднорастворимого соединения является растворимость этого соединения S,мольл. Поскольку молярная масса осадка  равна М,гмоль, то растворимость осадков в гл вычисляют по формуле

S',гл=Мгмоль⋅Sмольл .                              	(1.5)

Для бинарного электролита МеА растворимость равна

SMeA=ПРМеА,                                                (1.6)

для электролита МетАn       SMemAn=m+nПРMemAnmmnn .                                         (1.7)

Осаждение считается полным, если концентрация ионов в растворе не превышает 10−6мольл или 10−4гл (предел чувствительности аналитических весов).

1.1.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить количество граммов бария в литре насыщенного раствора фосфата бария. Рассчитать, как изменится концентрация бария, если в литре этого раствора растворить 16,4г фосфата натрия. ПРBa3PO42=6,03⋅10−39.

Решение.

Концентрация ионов в растворе определяется равновесием реакции

Ba3PO2⇔3Ba2++2PO43−.

По правилу произведения растворимости (1.4)

ПРBa3PO42=Ba2+3PO43−2.

Так как из одной молекулы соли Ba3PO42 образуется 3 иона Ba2+ и 2 иона PO43−, приняв концентрацию соли в растворе за x, для ионов получим Ba2+=3x и PO43−=2x. Тогда по уравнению (1.7)

Sсоли=m+nПРmm⋅nn=3+26,03⋅10−3933⋅22=56,03⋅10−3927⋅4=9⋅10−9мольл.

Ba2+=3Sсоли
            ⋅АВа=9⋅10−9⋅3⋅108=2,92⋅10−7гл.

При добавлении фосфата натрия можно принять, что в растворе  концентрация фосфат-ионов будет равна концентрации добавленной соли. Определяем молярную концентрацию получившегося раствора соли:

MNa3PO4=3⋅23+31+4⋅16=164гмоль;  CM=16,4164=0,1мольл; CPO43−=CM=0,1мольл.

Произведение растворимости Ba3PO42 после добавления Na3PO4 будет иметь вид ПР=3x3⋅0,12.

Отсюда Ba2+=3ПР27⋅10−2=36,03⋅10−3927⋅10−2=2,8⋅10−13г−ионл.

Концентрация ионов бария после добавления фосфата натрия уменьшилась в

2,92⋅10−72,8⋅10−13=1,04⋅106раз.

Задача 2. Определить произведение растворимости карбоната стронция, если его растворимость равна 0,001554гл.  MSrCO3=148гмоль.

Решение.

Определяем растворимость карбоната стронция в молях на литр

S=S'M=0,001554148=1,05⋅10−5мольл.

Исходя из уравнения диссоциации SrCO3⇔Sr2++CO32−, получаем     ПРSrCO3=Sr2+CO32−=1,05⋅10−52=1,1⋅10−10.

Задача 3. Рассчитать pH начала и конца осаждения гидроокиси кобальта из 0,1Mраствора сульфата кобальта. ПРCoOH2=2,0⋅10−15.

Решение.

В растворе CoOH2  диссоциирует по схеме CoOH2↓⇔Co2++2OH−.

Тогда ПРCoOH2=Co2+⋅OH−2.

Так как CoSO4- сильный электролит и при диссоциации одной молекулы соли образуется один ион кобальта, можно считать, что Cсоли=CCo2+=0,1M. Поэтому ПРCoOH2=0,1⋅2x2,

Отсюда OH−=ПРCoOH24⋅CCo2+=2,0⋅10−154⋅10−1=7,07⋅10−8г−ионл.

Исходя из ионного произведения воды, имеем

H+=10−14OH−=10−147,07⋅10−8=1,41⋅10−7.

pH раствора в начале осаждения CoOH2 будет равно

pH=−lgH+=−lg1,41⋅10−7=6,85.

Конец осаждения характеризуется содержанием ионов кобальта в растворе, равным CCo=10−6г−ионл. Тогда OH−=2,0⋅10−1510−6=4,47⋅10−5;

H+=10−144,47⋅10−5=2,24⋅10−10;             pH=−lgH+=−lg2,24⋅10−10=9,65.

Задача 4. Выпадет ли осадок сульфида никеля из 0,1Mраствора NiSO4, содержащего 0,2M уксусной кислоты, при насыщении раствора сероводородом при комнатной температуре?

ПРNiS=3,2⋅10−19;  KH2S=6⋅10−22;  CH2S=0,1M;  Kд,HAc=1,75⋅10−5.

Решение.

Так как раствор сероводорода в воде представляет собой слабую кислоту, то исходя из закона действующих масс

Kд,H2S=H+2S−2H2S,   откуда   S2−=KH2S⋅H2SH+2.

Концентрацию ионов водорода рассчитываем исходя из данной концентрации уксусной кислоты, которая является слабым электролитом

H+=KHAc⋅CHAc=1,75⋅10−5⋅2⋅10−1=1,87⋅10−3г−ионл;

S2−=6⋅10−22⋅10−11,87⋅10−32=6⋅10−233,5⋅10−6=1,7⋅10−17г−ионл;

Ni2+=Cсоли=0,1г−ионл;

Ni2+⋅S2−=10−1⋅1,7⋅10−17=1,7⋅10−18>3,2⋅10−19.

Следовательно, в этих условиях осадок не образуется.

1.1.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Определить растворимость FeOH3 и концентрацию ионов железа  (гл) в насыщенном растворе, если ПРFeOH3=3,2⋅10−38.

2. Определить ПРCaCO3, если его  растворимость 0,00069гл.

3. Определить, во сколько раз уменьшится растворимость CaCO3, равная в чистом растворе 0,00069гл, если  к 0,5л этого раствора добавить 10,6г кальцинированной соды. ПРCaCO3=4,8⋅10−9.

4. Выпадет ли осадок PbCI2 при смешивании 0,05H раствора PbNO32 с равным объёмом 0,05H раствора HCI? ПРPbCI2=1,6⋅10−5.

5. Вычислить, образуется ли осадок при смешивании равных объёмов 0,001Mрастворов SrCI2 и  K2SO4.ПРSrSO42=3,2⋅10−7.

6. Выпадет ли осадок при смешивании равных объёмов 0,001M растворов BaCI2  и K2SO4.ПРBaSO42=1,1⋅10−10?

7. Концентрация ионов S2− в водном растворе сероводорода равна 1,2⋅10−13г−ионл. Определить, выпадет ли в этом растворе осадок PbS в насыщенном растворе PbCI2. ПРPbCI2=1,6⋅10−5; ПРPbS=2,5⋅10−27.

8. Выпадет ли осадок PbSO4,  если смешать равные объёмы 10−4M раствора PbNO32 и 10−3M раствора Fe2SO43? ПРPbSO4=1,6⋅10−8.

9. При каком pH начинает осаждаться и при каком pH достигается полнота осаждения AIOH3, если ПРAIOH3=1⋅10−32, а начальная концентрация соли алюминия - 0,1M?

10. Определить количество граммов золота в насыщенном растворе AuOH3. ПРAuOH3=10−53.

11. Определить количество граммов кальция в насыщенном растворе арсената кальция. ПРCa3AsO42=6,3⋅10−19.

12. Определить количество граммов железа в насыщенном растворе берлинской лазури. ПРFe4FeCN63=3,0⋅10−41.

13. Определить pH начала и конца осаждения сульфида кадмия из 0,01M раствора сульфида кадмия при насыщении водного раствора сероводородом  с концентрацией 0,1M. ПРCdS=7,9⋅10−27, KH2S=6⋅10−22.

14. Определить pHначала и конца осаждения сульфида марганца из 0,001M раствора хлорида марганца при насыщении водного раствора сероводородом с концентрацией 0,1M. KH2S=6⋅10−22, ПРMnS=2,5⋅10−13.

15. Определить pHначала и конца осаждения FeOH2 и FeOH3 из 0,1M растворов соответствующих солей. Объяснить разницу в кислотности растворов. ПРFeOH2=1⋅10−15; ПРFeOH3=3,2⋅10−38.

16. Определить pH начала осаждения хрома из 0,1M раствора его хлорида  в виде гидроокиси при  нахождении хрома в растворе в двух- и  трехвалентном состоянии. ПРCrOH2=1⋅10−17, ПРCrOH3=6,3⋅10−31. Объяснить, какое  состояние окисления хрома предпочтительнее для его отделения осаждением раствором аммиака.

17. Рассчитать произведение растворимости пирофосфата бария, если в 100мл

воды растворяется 88,47⋅10−4г BaP2O7.

18. Выпадет ли осадок MgNH4PO4,  если слить равные объёмы 0,01M растворов MgCI2, NH4OH, Na2HPO4? ПРMgNH4PO4=2,5⋅10−13, Kд,NH4OH=1,76⋅10−5, KHPO42−=4,4⋅10−13.

19. Раствор содержит 0,16г бром-иона. Определить количество миллилитров 10−2Mраствора нитрата свинца, необходимого для осаждения PbBr2. ПРPbBr=1,1⋅10−9.

20. Достигается ли полнота осаждения, если пропускать H2S до насыщения в 0,01M раствор CoCI2 при pH=7? ПРCoS=4,0⋅10−21, KH2S=6⋅10−22.

21. Каким является раствор Ag3PO4, если концентрация ионов серебра в нём 9,6⋅10−6г−ионл? ПРAg3PO4=1,3⋅10−20.

22. Образуется ли осадок MgOH2 из 0,02M раствора MgCI2 в присутствии 0,02M раствора   NH4CI?

23. Определить концентрацию хромат-ионов в момент начала осаждения PbCrO4 из 0,01M раствора PbNO32. ПРPbCrO4=1,8⋅10−14.

24. Возможно ли осаждение ZnS из раствора, содержащего 0,04мольл ZnSO4 и 0,4мольл NH4CI, насыщенного сероводородом? ПРZnS=1,6⋅10−24, KNH4OH=1,76⋅10−5, H2S=10−1мольл, KH2S=6⋅10−22.

25. Определить концентрацию NH4OH для начала образования осадка FeOH3 в 0,001MFeCI3.

26. Определить  концентрацию свинца:  а) в насыщенном растворе PbCrO4;

б) то же в присутствии 0,01MNa2CrO4; в) то же в 0,01MPbNO32. ПРPbCrO4=1,8⋅10−14.

27. Определить остаточное содержание серебра в граммах на литр при насыщении раствора сероводородом. H2S=0,1мольл, KH2S=6⋅10−22, ПРAgS=6,3⋅10−50.

28. Образуется ли осадок сульфида марганца при насыщении сероводородом раствора, содержащего 0,01M MnSO4, 0,1M NH4CI и 0,01M NH4OH? KNH4OH=1,76⋅10−5, KH2S=6⋅10−22, ПРMnS=2,5⋅10−10.

29. Определить pH раствора, при котором из 0,01M раствора сульфата железа(II) не выпадает сульфид железа при насыщении раствора сероводородом. ПРFeS=5⋅10−18,  KH2S=6⋅10−22, CH2S=10−1M.

30. Определить произведение растворимости йодида свинца, если известно, что для растворения 1,16г этой соли требуется 2л воды.

1.2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов

Наиболее часто применяемым объектом в анализе являются растворы. Раствор – система, состоящая из растворителя и одного или нескольких растворенных  компонентов. Наиболее важной характеристикой растворов является концентрация – количество единиц массы растворённого вещества в единице объёма раствора или в единице массы растворителя (раствора).

В зависимости от выбранной единицы измерения концентрации раствора делятся на объёмные и массовые.

Объёмные концентрации – количество единиц массы растворенного вещества в единице объёма раствора. Эти концентрации очень удобны в расчетах, но зависят от температуры.

В зависимости от единиц массы растворенного вещества и единиц объёмов раствора находят применение следующие концентрации:

1. Молярная концентрация или молярность -  количество молей растворенного вещества, содержащееся в одном литре раствора. Обозначается: СМ,М. Размерностьмольл.

Молярная концентрация  рассчитывается по уравнению

CM=m⋅1000M⋅V,                                                  (1.8)

где СМ- молярная концентрация, мольл; m- масса растворенного вещества, г; М- молярная масса растворенного вещества, г; V- объём приготовленного раствора, мл; 1000 – коэффициент перехода от миллилитров к литрам.

2. Молярная концентрация эквивалента или нормальность – количество моль-эквивалентов растворенного вещества, содержащееся в одном литре раствора. Обозначается: CH,N,H. Размерность: моль−эквл.

Рассчитывается по уравнению

CH=m⋅1000V⋅Э,                                                 (1.9)

где CH- нормальная концентрация раствора, моль−эквл;   m- масса растворенного вещества, г; Э- молярная масса эквивалента, г; V- объём приготовленного раствора, мл; 1000 – коэффициент перехода от миллилитров к литрам.

3. Титр раствора – количество граммов растворенного вещества, содержащееся в одном миллилитре раствора. Обозначается: T. Размерность: гмл. Рассчитывается по уравнению

T=mV,                                                    (1.10)

где  T- титр раствора, гмл; m- масса растворенного вещества, г; V- объём полученного раствора, мл.

В количественном анализе часто применяется концентрация - титр раствора по определяемому веществу. Она показывает, сколько граммов определяемого вещества соответствует одному миллилитру раствора титранта. Обозначается: TBA. Размерность: г,Амл,В. Рассчитывается по уравнению

ТBA=тВ⋅ЭАЭВ⋅V,                                           (1.11)

где TBA- титр раствора вещества В, по определяемому веществу А, г,Амл,В; mB - масса  растворенного вещества В, г; V- объём полученного раствора, мл; ЭАи ЭВ - молярные массы эквивалентов веществ А и В,  г.

Массовые концентрации – количество единиц массы растворенного вещества в единице массы раствора или растворителя. Эти концентрации не изменяются при изменении температуры, но неудобны в работе, так как требуют длительной и трудоёмкой операции взвешивания.

1. Моляльная концентрация или моляльность показывает, сколько молей растворенного вещества содержится в одном килограмме растворителя. Обозначается: Cm, mi. Размерность:молькг. Рассчитывается по уравнению

Ст=тМ⋅q,                                              (1.12)

где Cm - моляльность, молькг, m- масса растворенного вещества, г; q- масса растворителя, кг.

2. Мольная доля  показывает, какую часть от общего количества молей раствора составляет растворенное вещество или растворитель. Обозначается: Xi. Рассчитывается по уравнению

Xi=nini,                                                (1.13)

гдеXi - мольная доля i- го компонента; ni- количество молей i- го компонента в растворе, моль; ni- сумма молей всех компонентов раствора, моль.

Если раствор - бинарный, то есть состоит из растворенного вещества и растворителя, в этом случае сумма мольных долей растворителя и растворенного вещества равна 1.

Xi+Xo=1,                                           (1.14)

где Xo- мольная доля растворителя.

При умножении мольной доли компонента раствора на 100, получают мольную долю в процентах  (Xi,%)

Xi,%=Xi⋅100.                                        (1.15)

3. Массовая доля в процентах показывает количество граммов растворенного вещества в 100 г раствора. Обозначается: w,%. Рассчитывается по формуле

w,%=mр.в.mр−ра⋅100,                                           (1.16)

где тр.в.- масса растворенного вещества, г; тр−ра- масса раствора, г.

При переходе от объёмной концентрации к массовой и наоборот, необходимо учитывать плотность раствора.

Плотность раствора – масса единицы раствора. Обозначается: ρ или d. Единица измерения: гсм3,  гмл,  кгдм3, кгм3. Рассчитывается по уравнению

ρ =mV,                                                    (1.17)

где ρ – плотность раствора,  гмл;  m -  масса  раствора, г; V- объём раствора, мл.

1.2.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить молярную и моляльную концентрацию 87,69% раствора серной кислоты, плотность которого 1.8 гмл.

Решение.

Рассчитаем молекулярную массу серной кислоты

MHSO4=2⋅1+32+4⋅16=98г.

Тогда количество молей серной кислоты в 87,69% растворе будет составлять

nH2SO4=mH2SO4MH2SO4,

где - nH2SO4 - количество молей  H2SO4,моль; mH2SO4- масса серной кислоты, г; MH2SO4- молярная масса серной кислоты, гмоль.

nH2SO4=87,6998=0,895моль.

Определим массу растворителя – воды, приходящуюся на 87,69г или 0,895моль кислоты

mH2O=mр−ра−тH2SO4,

где  mH2O- масса воды в 100г раствора, г; mр−ра- масса раствора, 100г; mH2SO4- масса серной кислоты в 100г раствора (процентная концентрация), г.

mH2O=100 – 87,69 = 12,31г.

Рассчитаем моляльность данного раствора

0,895мольH2SO4 приходится на 12,31г воды,

xмоль  H2SO4 приходится на 1000г воды

mi=x=0,895⋅100012,31=72,7молькг.

Определим, какой объём занимает 100г данного раствора

V=mр−раρ=1001,8=55,55мл.

Рассчитаем молярность данного раствора

В 55,55мл раствора содержится 0,895мольH2SO4,

а в 1000 мл   раствора содержится  xмоль  H2SO4

x=0,895⋅100055,55=16,11мольл  .

Сократив эти рассуждения, можно получить прямые формулы расчета молярности и моляльности раствора.

CM=w⋅10⋅ρM,                                         (1.18)

Cm=w⋅1000M100−w.                                      (1.19)

Задача 2. Вычислить нормальную и процентную концентрацию соляной кислоты, образующейся при растворении 7,3г хлористого водорода в 150мл воды. Плотность раствора принять равной плотности воды.

Решение.

Так как плотность воды равна 1гсм3, можно считать её объём равным массе. Поэтому масса полученного раствора

mр−ра=тН2О+тHCI=150+7,3=157,3г.

Определим количество моль-эквивалентов HCI в 7,3г (так как соляная кислота имеет один ион водорода, её нормальность равна  молярности), рассчитав молярную массу HCI= 1+35,5=36,5г.

nHCI=mHCIMHCI=7,336,5=0,2моль−экв.

Затем находим нормальность

В157,3 млраствора содержится 0,2 моль−эквHCI,

а в 1000 млраствора содержится  xмоль−эквHCI

x=0,2⋅1000157,3=1,27моль−эквл.

Рассчитаем массовую долю HCI процентах данного раствора по уравнению (1.16)

wHCI,%=mHCImр−ра⋅100=7,3157,3⋅100=4,64%.

Задача 3.  Определить массовую долю в процентах, моляльность, титр раствора и мольную долю растворенного вещества после растворения в 200мл воды 8г едкого натра. ρр−ра=1гсм3 .

Решение.

Чтобы рассчитать  массу полученного раствора, определим массу H2O                          mH2O=VH2OρH2O=200⋅1=200г.

mр−ра=mH2O+mNaOH=200 + 8 = 208г.

Рассчитаем массовую долю NaOH в процентах в полученном растворе по уравнению (1.16)

wNaOH,%=mNaOHmр−ра⋅100=8208⋅100=3,85%.

Для определения моляльности раствора рассчитаем молярную массу NaOH - M=23+16+1=40гмоль. Затем находим количество моль едкого натра

nNaOH=mNaOHMNaOH=840=0,2моль.

Определяем моляльность полученного раствора из пропорции

0,2мольNaOH растворено в 200мл воды,

x мольNaOH растворено в 1000млводы

x=0,2⋅1000200=2молькг .

Рассчитаем титр раствора по уравнению (1.10)

T=mNaOHVр−ра=8208=0,038гмл.

Находим количество моль воды

nH2O=mH2OMH2O=20018=11,11моль.

Рассчитаем мольную долю растворенного вещества по уравнению (1.13)

XNaOH=nNaOHnNaOH+nH2O=0,20,2+11,11=0,018.

Задача 4. Определить необходимое количество силикованадия, содержащего 48% ванадия для получения 10 тонн стали, содержащей 1,5% ванадия.

Решение.

Рассчитываем количество ванадия, содержащегося в 10 тоннах стали, содержащей 1,5% ванадия по пропорции

1,5 тонны ванадия содержится в 100 тоннах стали,

x тонн ванадия содержится в 10 тоннах стали

x=1,5⋅10100=0,15m=150кг.

Находим необходимое количество силикованадия, в котором содержится 150 кг ванадия

48кг ванадия содержится в 100кг силикованадия,

150кг ванадия содержится в xкг силикованадия

x=150⋅10048=312,5кг.

Задача 5. Определить процентную концентрацию и моляльность  раствора, полученного при сливании 200мл 50% раствора серной кислоты, плотностью 1,4гмл, с 2л10,6% раствора серной кислоты, плотностью 1,07гмл.

Решение.

Находим массу 50% и 10,6% растворов H2SO4

m50=200⋅1,4=280г;    m10,6=2000⋅1,07=2140г.

Определим массу образовавшегося раствора

т50+т10,6=280+2140=2420г.

Рассчитываем содержание кислоты в 50% растворе

mH2SO4=w⋅mр−ра100=50⋅280100=140г H2SO4.

Подобный расчет проведем и для 10,6% раствора

mH2SO4=w⋅mр−ра100=10,6⋅2140100=226,84г.

Находим количество кислоты и воды в полученном растворе

mH2SO4=140+226,84=366,84г;

mH2O=mр−ра−тH2SO4=2420−366,84=2053,16г H2O.

Рассчитываем массовую долю H2SO4 в процентах

wH2SO4,%=mк−ты100тр−ра=366,84⋅1002420=15,16%.

Рассчитываем моляльную концентрацию, вычислив предварительно количество молей кислоты в полученном растворе

nH2SO4=mH2SO4MH2SO4=366,8498=3,743моль.

Отсюда моляльность раствора

Сm=nH2SO4⋅1000mH2O=3,743⋅10002053,16=1,82молькг.

1.2.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Сколько граммов едкого калия содержится в 200мл 0,092H         раствора?

2. Какой объём 56%  раствора серной кислоты плотностью 1,46гмл потребуется  для приготовления 5л 2H  раствора?

3. Сколько миллилитров 2H раствора углекислого натрия потребуется для приготовления 250мл 0,35H водного раствора Na2CO3?

4. 1л насыщенного раствора CaSO4 содержит 2г соли. Найти его молярную, моляльную и процентную концентрации.

5. Определить количество граммов серной кислоты в 100мл 5M её раствора плотностью 1,29гмл.

6. Определить массовую долю в процентах и мольную долю 5M раствора серной кислоты плотностью 1,29гмл.

7. Определить массовую долю H2SO4 в процентах раствора, полученного сливанием 200мл 5M раствора серной кислоты плотностью 1,29гмл  с 350мл воды.

8. Определить массовую долю в процентах и титр раствора после растворения в 400мл воды 100мл 8,8M раствора фосфорной кислоты плотностью 1,425гмл.

9. Вычислить моляльность и массовую долю в процентах 10M раствора фосфорной кислоты плотностью 1,480гмл.

10. Вычислить нормальность и титр раствора, полученного при растворении 14,6г хлористого водорода в 200мл воды.

11. Определить массовую долю в процентах и молярность 72,7 моляльной серной кислоты плотностью 1,8 гмл.

12. Определить массовую долю в процентах и титр раствора по серебру

12,11M соляной кислоты плотностью 1,185гмл.

13. Определить массовую долю в процентах раствора, полученного сливанием 40мл 12,11M раствора соляной кислоты плотностью  1,185гмл и 500мл воды.

14. Рассчитать необходимое количество миллилитров 10M раствора фосфорной кислоты плотностью 1,485гмл, необходимое для получения 3л 10% раствора плотностью 1,055гмл.

15. Определить массовую долю в процентах и моляльность 7,0M раствора хлорной кислоты плотностью 1,410гмл.

16. Определить молярность и моляльность 45% раствора едкого калия плотностью 1,45гмл.

17. Рассчитать молярность и титр раствора, полученного сливанием 20мл 30% раствора едкого натра плотностью 1,33гмл с 250мл воды.

18. Определить молярность и мольную долю 14% раствора карбоната натрия плотностью 1,145гмл.

19. Определить необходимое количество граммов хлористого натрия и воды для приготовления 5л физиологического раствора (3%  раствор NaCI).

20. Рассчитать массовую долю в процентах раствора, полученного при сливании 70мл 70% раствора азотной кислоты плотностью 1,415гмл с 1000мл 3% раствора азотной кислоты плотностью 1,1гмл.

21. Рассчитать необходимое количество ферромарганца, содержащего 35% марганца, для получения 100 тонн стали, содержащей 2% марганца.

22. Сколько граммов ZnSO4⋅7H2O потребуется для приготовления 200мл 0,5H раствора по Zn?

23. Сколько граммов CuSO4⋅5H2O потребуется для приготовления 10л3% раствора по меди?

24. Определить молярность и мольную долю раствора, полученного сливанием 70мл 70% раствора азотной кислоты плотностью 1,415гмл с 1000мл 3% раствора азотной кислоты плотностью 1,1гмл.

25. Определить титр и массовую долю в процентах 2,3M раствора фосфорной кислоты плотностью 1,115гмл.

26. Определить мольную долю и молярность 20,25% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,115гмл.

27. Определить массовую долю в процентах раствора, полученного растворением в 200мл воды 30г серного ангидрида.

28. Определить молярность и массовую долю в процентах раствора, полученного растворением 44,8л  аммиака при нормальных условиях в 200мл воды.

29. Определить молярность и массовую долю в процентах раствора, полученного растворением 34г аммиака в 200мл воды.

30. Сколько миллилитров 70% раствора серной кислоты плотностью 1,61гмл и 10,56%  раствора серной кислоты плотностью 1,07гмлнеобходимо взять для получения 1,5кг 25% раствора серной кислоты плотностью 1,178гмл?

1.3. Гравиметрический (весовой) метод анализа

Гравиметрическим анализом называют метод количественного химического анализа, основанный на точном измерении массы определяемого компонента пробы, выделенного либо в элементарном виде, либо в виде соединения определённого состава. Гравиметрия включает  две группы: 1) методы отгонки; 2) методы осаждения.

Методы отгонки делятся на прямые и косвенные. Алгоритм проведения анализа: точную навеску анализируемого образца обрабатывают таким образом, чтобы из неё выделился в газообразном виде определяемый компонент. Далее выделившийся компонент поглощают и по привесу поглотителя определяют количество анализируемого компонента (прямой метод) или по убыли массы навески анализируемого образца рассчитывают содержание летучей составляющей (косвенный метод).

В методах осаждения навеску анализируемого вещества тем или иным способом переводят в раствор, после чего определяемый элемент осаждают в виде какого-либо малорастворимого соединения (осаждаемая форма). Выпавший осадок отделяют фильтрованием, тщательно промывают, прокаливают или высушивают (перевод осадка в гравиметрическую форму) и точно взвешивают. По массе осадка и его формуле рассчитывают содержание  в нём определяемого элемента и выражают содержание этого элемента чаще всего в процентах от навески.

Из всех перечисленных операций наиболее важна – операция осаждения. Для осаждения рекомендуют брать полуторный избыток осадителя и создавать условия, при которых достигается полнота осаждения – остаточное количество определяемого компонента в растворе не должно превышать  10−6мольл или 10−4гл  - предел чувствительности обычных аналитических весов. Желательно, чтобы осадитель был летучим и специфичным для определяемого элемента.

Требования к осаждаемой форме

Осаждаемая форма должна обладать достаточно малой растворимостью, необходимой для  достижения полного осаждения определяемого элемента.

Желательно, чтобы структура осадка давала возможность с достаточной скоростью вести фильтрование и отмывание от примесей. Этому требованию отвечают крупнокристаллические осадки.

Необходимо, чтобы осаждаемая форма достаточно легко превращалась в гравиметрическую форму.

Требования к гравиметрической форме

Важнейшее требование, предъявляемое к гравиметрической  форме, является точное соответствие её состава известной химической формуле.

Следующее требование – достаточная химическая устойчивость гравиметрической формы к окружающей среде. То есть во время подготовки к взвешиванию и в процессе взвешивания гравиметрическая форма должна сохранять свой химический состав.

Желательно, чтобы содержание определяемого элемента в гравиметрической форме было как можно меньшим, так как погрешности анализа при этом меньше скажутся на окончательном результате анализа. Количественной характеристикой является фактор пересчета или аналитический множитель

F=Mопр.Mг.ф. ,                                                 (1.20)

где Mопр.−молярная (атомная) масса определяемого компонента; Mг.ф.− молярная масса гравиметрической формы.

При вычислении фактора пересчета необходимо:

а) величину молекулярной (атомной) массы определяемого вещества (элемента) разделить на величину молекулярной массы гравиметрической формы;

б) молекулярные (атомные) массы брать с такими коэффициентами, чтобы они были эквивалентны друг другу, то есть, чтобы в них содержалось одинаковое количество атомов соответствующего элемента.

Важным параметром является величина навески анализируемого вещества. Её масса зависит от метода анализа и характера осадка. Если осадок объёмный, аморфный, то масса навески должна быть в пределах 0,1−0,3г; если осадок кристаллический, то масса навески лежит в пределах0,5г. Оптимальную навеску легко рассчитать, используя формулы

mнав.кр.=0,5⋅F⋅100w,%;  mнав.ам.=0,1⋅F⋅100w,%,                          (1.21)

где mнав.кр., mнав.ам. - масса навески анализируемого образца для кристаллической и аморфной гравиметрической форм, соответственно. F- фактор пересчета для соответствующих гравиметрической и аналитической форм; w,% - предполагаемая или известная массовая доля в процентах анализируемого вещества в образце.

Содержание определяемого элемента в анализируемой пробе рассчитываем по уравнениям

m,г=F⋅mнав.;                                                      (1.22)

w,%=mв.ф.⋅F⋅100mнав.,                                                (1.23)

где  mг.ф.- масса гравиметрической формы, г; m,г−масса  анализируемого вещества в образце, г; mнав. - масса навески, г; F- фактор пересчета.

Гравиметрический анализ характеризуется высокой точностью 0,01-0,1%  и используется в качестве арбитражных и маркировочных методов.

1.3.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить факторы пересчета для определения а) Mg в виде Mg2P2O7; б) Fe3O4 в виде Fe2O3;  в) S в BaSO4;  г) KAISi3O8 в SiO2.

Решение.

Определяем фактор пересчета по уравнению (1.20)

а)    F=2⋅AMgMMg2P2O7=2⋅24222=0,2162;

б)    F=2⋅MFe3O43⋅MFe2O3=2⋅2323⋅160=0,9667;

в)    F=ASMBaSO4=32233=0,1373;

г)    F=MKAISi3O83⋅MSiO2=2783⋅60=1,5444.

Задача 2. Определить содержание хлорид-иона в образце, если из навески массой 1,0000г, получено 0,2040г гравиметрической формы AgCI.

Решение.

Наиболее распространенный метод определения содержания хлорид-иона – осаждение в виде хлорида серебра

CI−+Ag+→AgCI↓.

Перевод осажденной формы в гравиметрическую в этом методе заключается в высушивании осадка: AgCIос.ф.t0CAgCIг.ф..

Содержание хлорид ионов определяем по формуле F=ACI−MAgCI=35,5143=0,2482,
w,%CI−=mг.ф.F⋅100mнав.=0,2040⋅0,2482⋅1001,0000=5,06%.

Задача 3. Определить объём 0,5M раствора серной кислоты (ρ=1,025гмл), необходимый для количественного осаждения бария из навески 0,5г, содержащей BaCI2⋅2H2O.

Решение.

В основе определения бария лежит реакция осаждения

Ba2++SO42−→BaSO4↓.

MBaCI2⋅2H2O=244гмоль;         MH2SO4=98гмоль.

По уравнению реакции на 1г−моль соли бария  требуется 1г−моль серной кислоты,  составим пропорцию и определим массу H2SO4

mH2SO4=mнав.MH2SO4MBaCI2⋅2H2O=0,5⋅98244=0,2г.

С учетом полуторного избытка осадителя для достижения оптимальных условий осаждения потребуется 1,5⋅0,2=0,3г H2SO4.

Требуемый для осаждения объём данной концентрации раствора кислоты рассчитываем по уравнению

VH2SO4=mH2SO41000MH2SO4CH2SO4=0,3⋅100098⋅0,5=6,1мл.

1.4. Титриметрический (объёмный) метод анализа

Титриметрический (объёмный) анализ в отношении скорости  выполнения даёт огромное преимущество по сравнению с гравиметрическим анализом. Вместо взвешивания продукта реакции при титриметрии  измеряют объём затрачиваемого на её  проведение раствора реагента, концентрация которого всегда точно известна. Поэтому количественное определение содержания вещества осуществляется путем точного измерения объёмов растворов двух веществ, вступающих между собой в реакцию.

Требования к реакциям, применяемым в титриметрическом анализе

Существенная особенность титриметрического анализа состоит в том, что при титровании употребляют не избыток реагента, а его количество, точно отвечающее уравнению реакции и химически эквивалентное количеству определяемого вещества (закон  эквивалентов).

Поэтому при титровании необходимо точно установить момент эквивалентности, то есть определить точку эквивалентности. Следовательно, реакция, применяемая в объёмном анализе, должна иметь индикатор или индикаторный метод, позволяющий зафиксировать окончание титрования при эквивалентности реагирующих веществ.

Вторым необходимым условием является количественное течение реакции до равновесия, характеризуемого соответствующей величиной константы равновесия реакции.

В титриметрии можно применять только те реакции, которые протекают с достаточной скоростью.  Точно зафиксировать точку эквивалентности  для медленно протекающей реакции практически невозможно.

Необходимо, чтобы прибавляемый титрованный раствор реактива расходовался исключительно на реакцию с определяемым веществом, то есть при титровании не должны протекать побочные реакции.

Классификация методов титриметрического анализа

Метод титриметрии характеризуют по химической реакции, лежащей в основе определения веществ, и по способу титрования.

В соответствии с этим титриметрические определения подразделяют на метод кислотно-основного титрования (нейтрализации), метод осаждения и комплексообразования, метод окисления-восстановления.

По способу титрования различают следующие методы:

1. Метод прямого титрования. Определяемый ион титруют раствором реагента или наоборот.

2. Метод замещения. В случае трудности с фиксацией точки эквивалентности при прямом титровании, определяемый ион замещают строго эквивалентным количеством иона, титрующегося прямым титрованием без трудностей.

3. Метод обратного титрования (титрование по остатку). Используется в случае отсутствия подходящего индикатора для фиксации точки эквивалентности при прямом титровании или когда прямая реакция протекает медленно.

Каким бы методом не проводилось титрование, всегда требуется соблюдение условий:

а) точное измерение одного или обоих реагирующих растворов;

б) наличие титрованного раствора, при помощи которого проводят титрование до достижения точки эквивалентности;

в) вычисление результатов анализа.

Таблица 1.1

Формулы расчета результатов количественных определений в титриметрии

| Метод расчета | Способ титрования |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямое A+B→C | обратное (по остатку) A+B1→C+B1;B1+B→C |
| 1. CH,B | mA=CH,B⋅VB⋅ЭA⋅VK1000⋅Va; wA%=CH,B⋅VB⋅ЭA⋅VK⋅1001000⋅Va⋅mнав.; | mA=CH,B1⋅VB1−CH,BVBЭAVK1000⋅Va;w,A%=CH,B1⋅VB1−CH,BVBЭAVK1001000⋅Vamнав. |
| 2. TB | mA=TB⋅VB⋅ЭA⋅VKЭВ⋅Va;wA,%=TB⋅VB⋅ЭA⋅VK⋅100ЭВ⋅Va⋅mнав.; | mA=TВ1⋅VB1ЭВ1−ТВVBЭВЭАVKVа; wA,%=ТВ1ЭВ1VВ1−ТВЭВVВЭАVKVа100mнав. |
| 3. TBA | mA=TBA⋅VB⋅VKVa; wA,%=TBA⋅VB⋅VKVa⋅100mнав. | mA=TВ1⋅VB1ЭВ1−ТВVBЭВVKVa wA,%=TВ1⋅VB1ЭВ1−ТВVBЭВVKVa100mнав. |

где CH,B - нормальная концентрация титранта,  моль−эквл; CH,B1- концентрация добавляемого с избытком реагента при обратном титровании, моль−эквл; VB;VB1- объёмы титранта и реагента, соответственно, мл; ЭА- молярная масса эквивалента определяемого вещества (ЭА=MAZ, где MA - молярная масса вещества A; Z- число эквивалентов), гмоль−экв; VK- объём мерной колбы, мл; Va- объём раствора, взятый на титрование, аликвота, мл; mнав.- навеска образца, взятого для анализа, г; TBA- титр титранта по определяемому веществу, гмл; TB1A- титр реагента по вспомагательному веществу, гмл.

Важная величина в расчетах Э- молярная масса эквивалента вещества.

Для определения молярной массы эквивалента кислоты: ЭK=MKn, где MK- молярная масса кислоты, гмоль; n- число ионов водорода кислоты, замещающихся на ионы металла или её основность.

Для определения молярной массы эквивалента основания: Эосн=Mоснn,

где Mосн - молярная масса основания, гмоль; n- число гидроксильных групп основания или его кислотность.

Для определения молярной массы эквивалента соли: Эс=MсnMe⋅Z, где Mс- молярная масса соли, гмоль; n- число ионов металла в молекуле соли; Z- валентность металла.

Для окислительно-восстановительных реакций: Э=MnЭ,

где M- молярная масса вещества, гмоль; n- число электронов вещества, участвующих в окислительно-восстановительном взаимодействии.

1.4.1. Решение типовых задач

Задача 1. Для  установления концентрации раствора HCIвзята навеска 5,206гбезводной соды. Навеска растворена в воде и объём раствора доведен до 500мл. На титрование 25мл полученного раствора требуется 26,2мл раствора кислоты. Вычислить нормальную концентрацию и титр соляной кислоты, а так же  титр раствора соляной кислоты по NaOH.

Решение.

В системе протекает реакция

Na2CO3+2HCI⇔H2CO3+2NaCI.

Определим молярную массу эквивалента соды

Эс=MсnMe⋅Z=23⋅2+12+16⋅32⋅1=52,997гмоль−экв.

Нормальная концентрация кислоты определяется по уравнению

CH,HCI=mнав.⋅Va⋅1000VK⋅VHCI⋅Эc=5,206⋅25⋅1000500⋅52,997⋅26,2=0,1876моль−эквл.

Титр соляной кислоты THCI=CH,HCI⋅ЭHCI1000=0,1876⋅36,51000=0,006841гмл,

где ЭHCI=MHCIn=1+35,51=36,5гмоль−экв.

Титр соляной кислоты по гидроксиду натрия равен

THCINaOH=CH,HCI⋅ЭNaOH1000=0,1876⋅401000=0,007504гмл.

Задача 2. Навеску руды массой 0,5124г растворили в соответствующем растворителе. На титрование ионов Fe2+ было затрачено 21,3мл 0,1052Н раствора K2Cr2O7. Определить процентное содержание железа в растворе.

Решение.

При титровании анализируемого раствора K2Cr2O7 протекает реакция

6FeSO4+K2Cr2O7+7H2SO4⇔3Fe2SO43+Cr2SO43+K2SO4+7H2O;

Fe2+=Fe3++1e;

Cr2O72−+14H++6e=2Cr3++7H2O.

Содержание железа в растворе определим по уравнению

wFe,%=CH,K2Cr2O7
                VK2Cr2O7ЭFe1001000⋅mнав..

Молярная масса эквивалента железа равна

ЭFe=MFen=561=56гмоль−экв.

Тогда                       wFe,%=0,1052⋅21,3⋅56⋅1001000⋅0,5124=24,5%.

Задача 3. Навеску руды массой 1,5243г растворили в мерной колбе объёмом  500мл. На титрование 10мл раствора было затрачено 17,3мл 0,01H раствора K2Cr2O7. Определить процентное содержание Feв руде.

Решение.

При использовании метода аликвотирования содержание железа в процентах рассчитывается по уравнению

wFe,%=CH,K2Cr2O7
                VK2Cr2O7ЭFeVK1001000⋅mнав.Va.

ЭFe=MFen=561=56гмоль−экв.

wFe,%=0,01⋅17,3⋅56⋅500⋅1001000⋅1,5243⋅10=31,78%.

Задача 4. Для определения содержания кальция навеску шлака массой 0,5215г растворили в 50мл 0,1018H раствора HCI. После окончания реакции избыток HCI оттитровали 23,7мл 0,1037H раствором  NaOH. Определить содержание кальция в шлаке в процентах.

Решение.

В ходе анализа (метод обратного титрования) в растворе протекают реакции                      CaO+2HCIизб.⇔CaCI2+H2O;

HCIизб.+NaOH⇔NaCI+H2O.

При использовании метода обратного титрования  содержание кальция в процентах определяется по уравнению

wCa,%=CHCI,изб⋅VHCI,изб−СNaOH⋅VNaOH⋅ЭСа⋅1001000⋅mнав.;wCa,%=0,1018⋅50−0,1037⋅23,7⋅20⋅1001000⋅0,5215=10,1%.

ЭCa=MCan=402=20гмоль−экв.

1.4.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1.1. Сколько граммов H2SO4 содержится в 1л раствора, если при действии на 50мл BaCI2 её раствором получено 0,2126г BaSO4?

1.2. Какие требования предъявляются к реакциям в объёмном анализе и почему?

2.1. Для установления титра раствора H2SO4, полученного разбавлением концентрированной кислоты, 25мл раствора Na2CO3 с титром 0,0053гмл оттитровали 24,5мл  раствора серной кислоты. Зная, что реакция идет по уравнению

Na2CO3+H2SO4⇔Na2SO4+H2O+CO2↑,

вычислить титр раствора H2SO4.

2.2. Какие требования предъявляются к гравиметрической форме в гравиметрии?

3.1. Определить процентное содержание MgSO4⋅7H2O в техническом препарате сульфата магния, если из навески 0,4285г его получено 0,1920г Mg2P2O7.

3.2. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы та или иная реакция осаждения могла быть использована в титриметрическом анализе?

4.1. Определить содержание KCI  в граммах в 250мл раствора, если на титрование 25мл этого раствора затрачено 34мл 0,1050H раствора AgNO3.

4.2. Описать алгоритм выполнения гравиметрического анализа.

5.1. При определении фосфора в чугунах и сталях навеску  растворяют в  HNO3 и окисляют образовавшуюся  фосфористую кислоту до фосфорной. Фосфат-ион осаждают в виде NH43PO4⋅12MoO3. Отфильтровав осадок, его растворяют в аммиаке, после чего осаждают молибденовую кислоту в виде PbMoO4, по массе которого и вычисляют содержание фосфора. Вычислить фактор пересчета для этого определения.

5.2. Что такое индикаторная ошибка титрования? Перечислить типы индикаторных ошибок титрования.

6.1. Определить нормальность и титр раствора KOH, если на титрование навески 0,1495г HC4H4O4, растворенной в произвольном объёме воды,  израсходовано 25,20мл раствора щелочи.

6.2. Объясните, зачем при осаждении BaSO4 раствор подкисляют, нагревают и энергично перемешивают?

7.1. Из навески бронзы массой 0,4867г получено 0,2706г SnO2. Определить массовую долю олова в сплаве.

7.2. В чем сущность титриметрии и её отличие от гравиметрии?

8.1. К навеске массой 0,1508г бихромата калия добавили избыток KJ и соляную кислоту. На титрование выделившегося йода пошло 22,55мл раствора NaS2O3. Определить молярную концентрацию тиосульфата и его титр по йоду.

8.2. Почему при осаждении FeOH3 применяют концентрированные растворы,  быстрое сливание горячих растворов осадителя и осажденного вещества?

9.1. Какую навеску вещества, содержащего железо, нужно взять, чтобы процентное содержание железа в нем можно было найти простым умножением массы прокаленного осадка Fe2O3  на 100?

9.2. Почему нельзя выдувать последнюю оставшуюся в пипетке каплю отбираемого раствора?

10.1. Чему равен титр раствора HCI, если при добавлении к 25млHCI  избытка раствора AgNO3 получено 0,3108г AgCI?

10.2. Почему AgCI нельзя прокаливать вместе с фильтром? Почему в этом случае пользуются стеклянными фильтрующими тиглями?

11.1. Из раствора получили осадок оксихинолината алюминия AIC9H6ON3 массой 0,3135г. Определить, какое количество граммов алюминия содержится в данном растворе?

11.2. Что такое точка эквивалентности титрования и как она фиксируется?

12.1. Определить процентное содержание HC2O4⋅2H2O в препарате щавелевой кислоты, если на титрование навески 0,1500г, растворенной в произвольном объёме воды, израсходовано 25,60мл  0,0900H раствора KOH.

12.2. Какие требования предъявляются к реакциям в гравиметрии?

13.1. Определить массу навески стали, содержащей  0,05% серы, которую надо взять для получения 0,0075г прокаленного осадка BaSO4.

13.2. Как подбирается индикатор в кислотно-основном титровании?

14.1. Чему равен THCICaO, если на титрование 0,1114г CaCO3 идет 27,65мл раствора соляной кислоты?

14.2. В чем заключается сущность гравиметрических определений по методу осаждения и по методу отгонки?

15.1. К 50мл  0,02M раствора CaCI2 прибавили 50мл 0,03M раствора K2SO4. Сколько граммов Ca2+ останется при этом в растворе? Пригодны ли осадки, подобные CaSO4 в качестве осаждаемой формы в гравиметрии?

15.2. Что такое фиксанал?

16.1. Определить процентную концентрацию концентрированной азотной кислоты, если после растворения 9,7505г её в мерной колбе ёмкостью 1л на титрование 25мл 0,1050H раствора NaOH израсходовано 25,35мл полученного раствора HNO3.

16.2. Почему осадок при определении железа не следует прокаливать при слишком высокой температуре?

17.1. Препарат содержит около 40% йодида серебра. Какую навеску этого препарата необходимо взять, чтобы получить  0,5г AgJ?

17.2. Объяснить различия  в течении реакции окисления  перманганатом в кислой и щелочной средах. Определить массу моль-эквивалентов KMnO4 в обоих случаях.

18.1. Навеска руды массой 0,2000г, содержащей MnO2, обработана избытком смеси H2C2O4 и H2SO4. Щавелевой кислоты было взято 25мл и на титрование избытка кислоты, оставшейся после протекания реакции, израсходовано 20мл 0,02H раствора KMnO4. Найти процентное содержание  марганца в руде, если известно, что на  25мл раствора щавелевой кислоты расходуется 45мл раствора перманганата.

18.2. Что такое  адсорбция? В чем причины адсорбции? Какие осадки, кристаллические или аморфные, больше адсорбируют на своей поверхности растворенные вещества?

19.1. При анализе карбоната кальция получено 0,5493г CaC2O4⋅H2O из навески  0,3768г и 0,4013г CO2 из навески 0,9160г. Определить, на сколько сумма процентного содержания CaO и CO2 отличается от 100%.

19.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу нейтрализации?

20.1. Определить процентное содержание серебра в сплаве, если после растворения навески массой 0,3000г в HNO3 на титрование полученного раствора израсходовано 23,50мл 0,1H раствора NH4SCN.

20.2. Как влияет на адсорбцию осадков температура и концентрация адсорбирующегося вещества в растворе? Какие ионы адсорбируются данной кристаллической решеткой лучше других?

21.1. Определить процентное содержание серебра в сплаве, если после растворения навески сплава 0,3000г в HNO3 из полученного раствора осадили 0,1528г AgCI.

21.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу окисления-восстановления?

22.1. Определить количество граммов BaCI2 в 250мл раствора, если после прибавления к 25мл этого раствора 40мл0,1020H раствора AgNO3 на обратное титрование израсходовано 15мл 0,0980H раствора NH4SCN.

22.2. Что такое комплексоны и для чего они применяются?

23.1. Определить факторы пересчета при вычислении 1) количества  BaCI2⋅2H2O  по  массе  BaSO4;   2)  количества Ca3PO42 по массе CaO;

3) количества Cr2O3 по массе PbCrO4.

23.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу осаждения?

24.1. Определить величину навески руды, содержащей  около 70% Fe2O3, необходимую для анализа, чтобы после соответствующей обработки на титрование полученной соли железа (II)  расходовалось 25мл 0,1H раствора KMnO4.

24.2. Описать алгоритм гравиметрического анализа никелевого сплава диметилглиоксимом. Объяснить особенности проведения операций.

25.1. Определить величину навески руды, содержащей  около 40%  железа, необходимую для гравиметрического анализа, чтобы получить не более 0,2000г гравиметрической формы.

25.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу комплексообразования?

26.1. Определить количество миллилитров 0,25M раствора NH42C2O4 необходимое для осаждения ионов Ca2+ из раствора, полученного при растворении 0,7г CaCO3.

26.2. Почему нельзя приготовить раствор точной концентрации KMnO4 по взятой точно навеске? Почему к установке титра KMnO4 приступают через несколько дней после его приготовления?

27.1. Для установления титра  арсенита натрия взято 0,3182г стандартного образца стали, содержащего 0,84% марганца. После соответствующей обработки навески образовавшуюся HMnO4 оттитровали 22,27мл раствора арсенита. Определить TNaAsO2Mn.

27.1. Какие требования предъявляются к осаждаемой и гравиметрической формам в гравиметрии?

28.1. После сожжения навески 2г стали в токе кислорода в электрической печи на титрование образовавшегося при этом SO2, поглощенного затем водой, израсходовано 3,35мл 0,01129H раствора йода. Определить процентное содержание серы в стали.

28.2. Опишите алгоритм титриметрического определения ванадия в стали.

29.1. Какую навеску железного купороса FeSO4⋅7H2O  необходимо взять для определения в нем железа в виде Fe2O3, считая, что оптимальная масса гравиметрической формы равна 0,2г?

29.2. В чем сущность метода титрования до точки просветления? Для определения каких ионов этот метод применяется?

30.1. Какую навеску сплава, содержащего около  20% цинка, нужно взять для определения в нем цинка в виде Zn2P2O7, учитывая, что осаждаемая форма в этом случае представляет собой кристаллический осадок ZnNH4PO4?

30.2. В каких пределах колеблются pH индикаторов, находящих применение в методе кислотно-основного титрования? Чем это объяснить?

2. Электрохимические методы анализа

Электрохимические методы анализа относятся к большой группе физико-химических методов анализа. По сравнению с классическими (химическими) методами имеют ряд преимуществ:

- более высокая чувствительность, возможно определение веществ с концентрацией до 10−8мольл;

- более высокая избирательность, иногда приближающаяся к селективности;

- отсутствие субъективной ошибки экспериментатора;

- возможность титрования окрашенных и мутных растворов;

- возможность осуществления последовательного определения нескольких элементов из одной пробы (аликвоты) за одну операцию, если их потенциалы отличаются друг от друга на 0,2 - 0,3 В;

- экспрессность;

- возможность автоматизации анализа.

В зависимости от физических свойств, которые используются в анализе, электрохимические методы разделяются на несколько групп:

- методы, основанные на электродных реакциях в отсутствие тока (I=0) – потенциометрия;

- методы, основанные на прохождении электродных реакций под током (I≠0) - электрогравиметрия, полярография, амперометрия;

- методы без протекания электродных реакций - кондуктометрия.

Во всех этих методах концентрацию исследуемого раствора или массу вещества определяют прямым или побочным (непрямым) методом.

В прямом методе измеряют аналитический (физический) сигнал и рассчитывают количество вещества – потенциометрия, полярография.

В побочном методе раствор с определяемым компонентом титруют реагентом точно известной концентрации, строят кривую титрования, по которой определяют конечную точку титрования (к.т.т.) и рассчитывают содержание анализируемого компонента.

2.1.  Потенциометрический анализ

Различают два метода потенциометрии: прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование.

Прямая потенциометрия основывается на измерении электродного потенциала ϕ и нахождении по уравнению Нернста концентрации потенциалопределяющего иона в растворе.

ϕ=ϕo+RTnFlnaокав,                                                       (2.1)

где ϕo−стандартный электродный потенциал; R−универсальная газовая постоянная, Джмоль⋅К; T−температура, К; n−число электронов, принимающих участие в окислительно-восстановительной реакции; a,ав−активности окисленной и восстановленной формы вещества.

Потенциометрическое титрование заключается в измерении потенциала потенциалопределяющего иона в растворе в результате титрования с целью нахождения конечной точки титрования (к.т.т.). Конечную точку титрования находят графически по кривым титрования, построенным в координатах ϕ−V,  Δϕ−V,  Δ2ϕ−V, ΔpH−V и Δ2pH−V.

При потенциометрическом титровании можно обойтись и без построения кривых титрования, зафиксировав точку конца титрования с помощью гальванометра и замерив объём титрованного раствора. Затем по объёму израсходованного титранта рассчитывают содержание определяемого компонента. Этот метод называется некомпенсационным потенциометрическим титрованием.

При проведении анализа в раствор электролита погружают два электрода – индикаторный и электрод сравнения. Индикаторный электрод – это электрод, потенциал которого быстро и точно реагирует на изменение концентрации определяемого компонента в процессе титрования. Электрод сравнения – это электрод, потенциал которого остается постоянным в процессе титрования. Выбор индикаторного электрода зависит от типа реакции, а выбор электрода сравнения от типа реакции не зависит. В качестве электродов сравнения  используют электроды второго рода: насыщенный каломельный электрод ϕн.к.э.=0,250B; хлорсеребряный электрод - ϕх.с.=0,220B или нормальный водородный электрод - ϕ2H+H2o=0,0B.

2.2. Электрогравиметрический анализ

В электрогравиметрии анализируемый раствор подвергают электролизу и по повышению массы электродов определяют количество анализируемого вещества.

В основе электрогравиметрического анализа лежит закон Фарадея:

m=Q⋅Mn⋅F,                                              (2.2)

где m−масса выделенного на электроде вещества, г; M− молекулярная масса выделившегося на электроде вещества, гмоль;  Q=I⋅τ - количество электричества, Kл; I− сила тока, A; τ− время электролиза, с; n− число электронов, участвующих в электрохимической реакции; F−число Фарадея, 96500Kлмоль−экв.

Электрохимический эквивалент определяется по уравнению

Э=Mn⋅F.                                                   (2.3)

Он показывает количество вещества, которое выделится на электродах при прохождении через раствор 1 кулона электричества.

Напряжение разложения электролиза

Eвн=ϕa−ϕк+IR=ϕa+ηa−ϕк−ηк+IR,                      (2.4)

где Eвн - электродвижущая сила внешнего источника тока, B; ϕa−ϕк- ЭДС гальванического элемента, возникающего при электролизе, как разница потенциалов анода и катода, B; ηa,ηк− анодная и катодная поляризация, соответственно; I− сила тока электролиза, A; R−сопротивление электролита, Oм.

2.3. Полярографический анализ

В полярографическом и амперометрическом анализе исследуемый раствор подвергают микроэлектролизу. В полярографии определяемый компонент должен быть электроактивным. В амперометрии электроактивными могут быть как определяемый элемент, так и титрант или продукты их взаимодействия.

В основе этих методов лежит получение и изучение вольт-амперных кривых (полярограмм), получаемых при электровосстановлении или электроокислении анализируемого вещества на поверхности электрода. Между концентрацией анализируемого вещества в растворе и предельным диффузионным током полярограммы на ртутном  электроде существует пропорциональная зависимость, описываемая уравнением Ильковича

I=605⋅n⋅D12⋅m23⋅τ16⋅C,                                (2.5)

где I−предельный диффузионный ток, мкА; D−коэффициент диффузии электроактивного иона, см2с; n− число электронов, участвующих в электродном процессе;  m и τ− характеристика капилляра, из которого вытекает ртуть (m−масса ртути в мг, вытекающая в 1c, τ−время истечения капли ртути, c); C− концентрация определяемого вещества, мольл.

В полярографии используют линейную зависимость предельного диффузионного тока от концентрации

I=k⋅C,                                                     (2.6)

где k=605⋅n⋅D12⋅m23⋅τ16.

Для количественных расчетов содержания вещества в анализируемом растворе используют несколько методов: расчет по уравнению Ильковича, метод стандартных растворов, метод градуировочного графика, метод добавок.

В методе стандартных растворов используют формулу

CX=CС⋅hXhС,                                            (2.7)

где CX,СС−концентрация анализируемого и стандартного растворов соответственно, мольл; hX,hC− высота полярографической волны анализируемого и стандартного растворов, соответственно, мкА или мм.

В методе добавок расчет проводят по формуле

CX=CС⋅VC⋅hXhX+C−hXVX   или    mX=CС⋅VC⋅hXhX+C−hX,                           (2.8)

где VX, VС− объём анализируемого раствора и стандартного раствора-добавки, соответственно мл; hX, hX+С− высота полярографической волны анализируемого раствора и этого же раствора с добавкой стандарта, мкА или мм, mX− масса анализируемого вещества, г.

Метод градуировочного графика основан на определении содержания вещества по градуировочному графику, представляющему зависимость: высота полярографической волны (h)− концентрация раствора (C), построенного с помощью ряда стандартных растворов с точно известными концентрациями анализируемого вещества.

Еще очень важной характеристикой полярографической волны является потенциал полуволны, который определяется по графику ϕ=fC или lgIIпр−I=fϕ.

Амперометрическое титрование является разновидностью классической полярографии, где конечная точка титрования определяется по зависимости I−Vтитранта- в точке пересечения двух участков кривой амперометрического титрования.

2.4. Решение типовых задач

Задача 1. В раствор H3BO3 погружены два электрода: индикаторный – водородный и электрод сравнения – каломельный. Электродвижущая сила E гальванического элемента при температуре 25oC равна 0,594B. Рассчитать pH данного раствора.

Решение.

E=ϕн.к.э.−ϕ2H+H2=0,594B;   ϕ2H+H=ϕн.к.э.−E=0,250−0,594=−0,344B.

По уравнению Нернста

ϕ=ϕ2H+H2o+0,0592lgH+2.

Зная, что ϕ2H+H2o=0,0B, а pH=−lgH+, получим уравнение

ϕ=+0,059⋅22lgH+=−0,059pH.

Отсюда            pH=−0,344−0,059=5,93.

Задача 2. Построить три вида кривых потенциометрического титрования и определить концентрацию CH3COOHгл, если при титровании 10мл этой кислоты 0,1Mраствором KOH получены следующие результаты

| VKOH,мл | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 14,5 | 14,9 | 15,00 | 15,10 | 15,5 | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5,05 | 5,36 | 5,67 | 6,19 | 6,92 | 8,82 | 10,59 | 11,29 | 11,58 |

Для построения графика в координатах ΔpH−V и Δ2pH−V необходимо просчитать разницу pH2−pH1

| ΔpH | 0,31 | 0,31 | 0,52 | 0,73 | 1,9 | 1,77 | 0,7 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ2pH |  | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 1,17 | −0,13 | −1,07 | −0,41 |

15,2

Рис. 2.1. Зависимость pH раствора от объёма титранта

15,2

Рис. 2.2. Зависимость ΔpH−V для нахождения объёма титранта в конечной точке титрования

Рис. 2.3. Зависимость Δ2pH−V для определения объёма титранта в

конечной точке титрования

Из построенных графиков видно, что наиболее точные результаты определения объёма титранта, пошедшего на титрование, дают зависимости ΔpH−V и Δ2pH−V. Определив VT=15,2мл, проводим расчет концентрации кислоты, исходя из закона эквивалентов

CK⋅VK=CЩ⋅VЩ;

CK=CЩ⋅VЩVK=0,1⋅15,210=0,152M.

Массу кислоты определяем по формуле

mK=CK⋅MK,

где MK- молярная масса уксусной кислоты, 60гмоль.

mK=60⋅0,152=9,120гл.

Задача 3. Через раствор CoCI2 проходил ток 2,5A в течение 40мин. Указать, какие вещества выделятся на катоде и аноде в процессе электролиза. Сколько граммов твердого и миллилитров газообразного веществ выделилось на катоде и аноде при нормальных условиях?

Решение.

Так как электролизу подвергается электролит, диссоциирующий по схеме                                         CoCI2⇔Co2++2CI−,

то на катоде проходит восстановление ионов кобальта  Co2++2e→Co↓,

а на аноде окисление ионов хлора                                     2CI−−2e→CI2↑.

Следовательно, на катоде выделяется металлический кобальт, а на аноде - газообразный хлор.

Для расчета их количества применяем закон Фарадея (2.2)

mCo=I⋅τ⋅MCon⋅F=2,5⋅40⋅60⋅592⋅96500=1,834г,

mCI=I⋅τ⋅MCIn⋅F=2,5⋅40⋅60⋅712⋅96500=2,21г.

Так как  71г CI2 имеют объём 22,4л,

то 2,21г CI2  имеют объём x

x=22,4⋅2,2171=0,696л=696мл.

Задача 4. Навеску сплава 0,5г растворили в 100мл кислоты. 20мл этого раствора после соответствующей добавки необходимых электролитов разбавили до 50мл и сняли полярограмму, высота волны которой составила 30мм. Затем в этот же раствор добавили 1мл стандартного раствора, имеющего концентрацию ионов Cd2+ 10мгмл. Высота полярографической волны при этом составила hX+C=55мм. Определить массовую долю кадмия в этом сплаве.

Решение.

Рассчитаем массу кадмия по уравнению (2.8)

mCd=CC⋅VC⋅hXhX+C−hX=10⋅1⋅3055−30=0,24мгмл.

Масса кадмия в процентах будет равна

wCd=mCd⋅10−3⋅Vразб⋅100Vал⋅mнав=12⋅10−3⋅100⋅10020⋅0,5=12%.

Задача 5. По полученным результатам полярографирования раствора галлия построить полярограмму. Определить потенциал полуволны по полярограмме и  расчетно-графическим методом по зависимости lgIIпр−I=fϕ.

| −ϕ,B | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 20 | 20 | 50 | 80 | 120 | 170 | 190 | 210 | 220 | 220 |

Решение.

Рассчитаем величину lgIIпр−I

| lgIIпр−I | -1 | -1 | -0,53 | -0,24 | 0,08 | 0,53 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для определения потенциала полуволны строим зависимости I=fϕ и lgIIпр−I=fϕ.

Рис. 2.4. Зависимость силы диффузионного тока от потенциала

Рис. 2.5. Зависимость lgIIпр−I от потенциала

Как видно из построенных графиков по зависимости I=fϕ точное нахождение ϕ12 затруднено, зато на графике lgIIпр−I=fϕ - точка пересечения зависимости с осью абсцисс дает однозначное значение ϕ12=−0,9B.

Задача 6. Навеску иридиево-палладиевого сплава 0,1г растворили и после соответствующей обработки разбавили до 100мл. 5мл этого раствора оттитровали при ϕ=1B  0,01H раствором тиооксина. Получены следующие результаты

| VT,мл | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 5 | 18 | 38 | 52 | 55 | 55 | 55 | 65 | 80 | 100 |

По полученным данным амперометрического титрования рассчитать массовую долю иридия и палладия  в сплаве, зная, что вначале с реактивом взаимодействует иридий, а затем палладий.

Решение.

По полученным данным строим зависимость I=fV.

Рис 2.6. Зависимость силы тока от объёма титранта при

амперометрическом титровании иридиево-палладиевого

раствора тиооксином

По построенной зависимости I=fV определяем V1− объём, пошедший на титрование иридия, V2−на титрование суммы иридия и палладия. Разница V2−V1 - объём тиооксина, затраченный на титрование палладия.

VPd=0,7−0,23=0,47мл,

wIr=CT⋅VT⋅VP⋅MIr⋅100Vал⋅1000⋅тнав=10−2⋅0,23⋅192⋅100⋅1005⋅1000⋅0,1=8,8%,

wPd=CT⋅VT⋅VP⋅MPd⋅100Vал⋅1000⋅тнав=10−2⋅0,47⋅103⋅100⋅1005⋅0,1⋅1000=9,7%.

2.5. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Гальванический элемент CoCo2+//CI−,AgCIAg при 25oC имеет электродвижущую силу 0,524B. Определить концентрацию кобальта в растворе.

2. Определить массовую долю  примесей в процентах в образце медного купороса, если после растворения навески CuSO4⋅5H2O массой 0,5237г в серной кислоте при электролизе из полученного раствора на платиновом катоде получено 0,1322г меди.

3. В раствор погружены два электрода: насыщенный каломельный (электрод сравнения) и серебряный (индикаторный). Измеренная ЭДС при 25oC равняется 0,491B. Определить концентрацию ионов серебра в растворе.

4. Рассчитать потенциал серебряного электрода в 1M растворе с активностью бромид-ионов 1M и насыщенного относительно AgBr.

5. Рассчитать потенциал платинового электрода в растворе 1M кислоты, содержащий 0,2M Cr2O72− и 0,1MCr3+ относительно нормального водородного электрода и насыщенного каломельного электрода.

6. В раствор погружены два электрода: индикаторный – серебряный и электрод сравнения – нормальный водородный. Определить ЭДСгальванического элемента, если концентрация серебра в растворе 0,1M.

7. Через раствор NiCI2 пропускают ток силой 3,5A в течение 40мин. Сколько граммов твердого и миллилитров газообразного вещества выделится на электродах при нормальных условиях? Укажите, какие вещества выделятся на катоде и аноде? Напишите электродные реакции.

8. При электролизе раствора AgNO3 током силой 1,5A масса катода увеличилась на 4г. Определить время протекания электролиза в минутах.

9. При прохождении через раствор тока силой 1,5A в течении 30мин на катоде выделилось 1,071г металла. Определить атомную массу металла и определить сам элемент.

10. Навеску цинковой руды массой 1,400г перевели в раствор и полностью выделили из него цинк на катоде электролизом при силе тока 1,00A  за 15мин. Рассчитать массу выделившегося цинка и его массовую долю в процентах в виде ZnO в руде.

11. Навеску серебряного сплава массой 2,155г растворили и после соответствующей обработки довели объём раствора до 100мл. При потенциометрическом титровании 25мл этого раствора 0,105M раствором NaCI получили следующие результаты

| VNaCI,мл | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,5 | 21,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ,мВ | 689 | 670 | 652 | 634 | 594 | 518 | 440 | 401 | 383 |

Построить кривую титрования и по найденному объёму NaCI определить массовую долю серебра в сплаве.

12. Навеску бронзы массой 0,75г растворили, объём раствора довели до 200мл. Затем 20мл приготовленного раствора оттитровали потенциометрически раствором  тиосульфата натрия с титром по меди 0,01664гмл. Построить кривые титрования в координатах E−V, ΔE−V и Δ2E−V. Рассчитать массовую долю (%) меди в сплаве по данным титрования

| V,мл | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ,мВ | 475 | 445 | 424 | 405 | 382 | 305 | 186 | 162 |

13. Навеску стали массой 1,015г растворили, после соответствующей обработки раствор довели до 100мл. Затем 20мл приготовленного раствора оттитровали 0,0985H  раствором соли Мора. Построить кривую титрования и рассчитать массовую долю (%) Mn и V в стали, зная, что первый скачок соответствует конечной точке титрования марганца, а второй – сумме Mn и V, по данным титрования

| V,мл | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ,мВ | 940 | 930 | 920 | 700 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 360 | 300 | 290 |

14. Навеску марганцевой руды 1г растворили, после соответствующей обработки раствор довели до 100мл. Затем 25мл приготовленного раствора оттитровали раствором соли Мора с титром по марганцу 0,02564гмл. Построить кривую титрования и рассчитать массовую долю (%) марганца в руде по данным титрования

| V,мл | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ,мВ | 950 | 940 | 930 | 920 | 700 | 520 | 500 | 480 |

15. Построить кривую титрования суммы HCI и H3PO4 в координатах pH−V и определить концентрацию HCI и H3PO4 (гл), если при титровании 10мл этого раствора 0,1M KOH получены следующие результаты

| V,мл | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,9 | 8,82 | 10,5 | 11,2 |

16. При снятии полярограммы кадмия на ртутном капающем электроде на фоне аммонийно-аммиачного раствора получены результаты

| −ϕ,В | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h,мм | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 25 | 45 | 46 | 47 |

Рассчитать потенциал полуволны кадмия графическим методом.

17. При снятии полярограммы раствора галлия на фоне трилона Б получены результаты

| ϕ,В | 0,5 | 0,65 | 0,675 | 0,70 | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,800 | 0,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 0 | 1,1 | 3,6 | 6,9 | 15,0 | 26,8 | 35,8 | 41,0 | 45,0 |

Учитывая, что граничный диффузионный ток 45мкА, определить всеми графическими способами потенциал полуволны галлия.

18. Определить концентрацию цинка в растворе полярографическим методом, если m=2мгсек, D=0,42⋅10−5см2⋅сек−1,  τ=4,4сек и сила тока 10мкА.

19. При определении примеси свинца в металлическом алюминии навеску сплава 2,5г растворили, перенесли в мерную колбу на 50мл и довели водой до метки. Высота полярографической волны такого раствора оказалась равной 10,0мм. При полярографировании стандартного раствора свинца получены следующие результаты

| CPb⋅106,гмл | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h,мм | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |

Построить калибровочный график и определить массовую долю свинца в образце.

20. Навеску стали 0,1г, содержащую медь, растворили и  довели объём раствора до 25мл. Аликвоту этого раствора 5мл, разбавив фоном до 25мл, полярографировали, получив высоту волны 37,5мм. Определить содержание меди в стали (%), если при полярографировании 0,5мл стандартного раствора меди с титром 0,000064гмл, после разбавления фоном до 25мл получена высота волны 30,0мм.

21. Для определения содержания свинца в цинковой руде навеску руды массой 1г руды растворили и после соответствующей обработки объём раствора довели до 200мл. Сняли полярограмму 20мл этого раствора, получив высоту волны 25,0мм. В этот же раствор добавили 5мл 0,08М раствора свинца и получили волну высотой 35мм. Определить массовую долю (%) свинца в руде.

22. Определить концентрацию цинка (гмл) в исследуемом растворе, если при амперометрическом титровании  1мл этого раствора раствором K4FeCN6 с титром по цинку 0,00244гмл получены следующие результаты

| V,мл | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 60 | 137 | 220 | 300 |

23. Определить концентрацию (гмл) железа и меди в исследуемом растворе, если при амперометрическом титровании 2мл этого раствора 0,015M раствором меркаптохинолита получены следующие результаты

| V,мл | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 85 | 100 |

24. Навеску железной руды  1г растворили и после соответствующей обработки оттитровали 0,05H раствором бихромата калия. Вычислить массовую долю (%) железа в руде по результатам амперометрического титрования

| V,мл | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |

25. Определить массовую долю (%) свинца в руде, если после растворения навески руды массой 1г и доведения объёма раствора до 100мл, 10мл этого раствора оттитровали 0,05H раствором сульфата натрия и получили следующие результаты

| V,мл | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 215 | 163 | 113 | 60 | 40 | 39 | 38 |

26. На амперометрическое титрование 5мл 0,001M раствора CuII раствором ДДТК затрачено 1,8мл титранта. Рассчитать молярную и нормальную концентрацию титранта ( соотношение Cu׃ ДДТК=1׃2 в конечной точки титрования), а так же TДДТКCu.

27. В электролизёр поместили 50мл раствора, содержащего CuII и CaII, оттитровали 0,01M раствором трилона Б при ϕ=−0,25B в аммонийно - буферной среде. В этих условиях на электроде восстанавливается только комплекс меди. После достижения конечной точки титрования  для меди установили потенциал ϕ=0,0B, при котором диффузионный ток возникает при избытке трилона, и продолжили титрование.

Получены значения при ϕ=−0,25B

| V,мл | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | 22,5 | 16 | 10 | 3,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Значения при ϕ=0,0B

| V,мл | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,мкА | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 | -3,75 | -5,75 |

Построить кривые титрования и рассчитать концентрацию (мгмл) меди и кальция в данном растворе.

28. Рассчитать какую навеску сплава, содержащего железо, необходимо взять, если массовая доля железа составляет около 2%, а титрование исследуемого раствора, полученного после растворения и соответствующей обработки, проводят 0,01M раствором ванадата аммония из микробюретки на  5мл.

29. При электролизе раствора, полученного растворением навески сплава массой 1,5г током силой 0,2A в течении 60мин на катоде выделилась медь, а на аноде PbO2. Определить массовые доли (%) меди и свинца в сплаве.

30. При электролизе раствора CdCI2 на аноде выделилось 600мл газа при нормальных условиях. Определить массу кадмия, которая выделилась на катоде.

3. Оптические методы анализа

В аналитическом контроле продукции черной металлургии наиболее широко используются оптические методы:

- фотометрия, основанная на изучении спектров поглощения вещества;

- спектральный эмиссионный анализ, основанный на изучении спектров излучения. Надо отметить, что без этого метода невозможен контроль конверторного производства стали.

3.1. Фотометрический метод анализа

Фотометрический метод анализа основан на использовании основного оптического закона Бугера-Ламберта-Бера

A=−lgT=lgIOI=ε⋅l⋅C,                                              (3.1)

где A− оптическая плотность (абсорбция) окрашенного раствора; T− пропускание; IO,I− световой поток, падающий на раствор и прошедший через раствор, соответственно; l− толщина поглощающего слоя раствора, cм; ε− молярный коэффициент абсорбции (поглощения), лсм3⋅моль; C− концентрация определяемого вещества, мольл.

Метод градуировочного графика

В соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера график в координатах оптическая плотность – концентрация должен быть линеен и проходить через начало координат. Градуировочный график обычно строят  минимум по трем стандартным растворам. Измерив оптическую плотность анализируемого раствора, по градуировочному графику определяют концентрацию исследуемого вещества.

Метод молярного коэффициента поглощения

Определяют абсорбцию нескольких стандартных растворов Aст, для каждого из них рассчитывают молярный коэффициент абсорбции (поглощения) ε=Aстl⋅Cст и полученные значения усредняют. Затем измеряют оптическую плотность анализируемого раствора AХ и рассчитывают концентрацию определяемого вещества CX по формуле

CX=AXε⋅l.                                                        (3.2)

Массу определяемого вещества рассчитывают по формуле

mX,г=CX⋅M,                                                (3.3)

где M− молярная масса определяемого вещества гмоль.

Метод добавок

Готовят два раствора, один из аликвоты определяемого вещества, второй – из аликвоты определяемого вещества с добавкой известной концентрации стандартного раствора Cст. В обоих растворах создают одинаковые условия и фотометрируют в одинаковых кюветах при одной и той же длине волны. Концентрацию анализируемого раствора находят по уравнению

CX=AX⋅CстAX+ст−АХ,                                                        (3.4)

где CX и Cст- концентрация анализируемого раствора и раствора с добавкой стандартного раствора, соответственно; АХ и АX+ст - оптическая плотность анализируемого раствора и анализируемого с добавкой стандартного раствора, соответственно.

3.2. Эмиссионный спектральный анализ

При возбуждении атомов элементов в искре или дуге электрического разряда электроны атомов переходят из стандартного в возбужденное состояние. При возвращении возбужденных электронов на более низкие энергетические уровни или в основное стандартное состояние испускается соответствующее разнице энергий  излучение. Частота и длина волны излучения зависит от разности энергий состояний электронов атома

E2−E1=h⋅ν=h⋅cλ,                                               (3.5)

где E2 и E1 - энергия возбужденного и менее возбужденного состояния электрона, эВ; h− постоянная Планка, 6,624⋅10−34Джс или 4,1354⋅10−15эВ⋅с;

с− скорость света, 3⋅1010смс; λ− длина волны, нм; ν=1λ - частота излучения, Гц.

Частота световых колебаний в Гц выражается очень большим числом. Поэтому часто применяют величину, которую называют волновым числом (w)

w=1λсм−1,м−1.                                                (3.6)

Длина волны характерной линии излучения является важной характеристикой спектра. Для определения длины волны неизвестной линии (λX) выбирают в спектре сравнения две резкие линии с длинами волн λ1 и λ2 так, чтобы анализируемая линия находилась между ними. Расстояние между линиями измеряют в миллиметрах. Искомую длину волны находят по формуле                                   λX=λ1+λ2−λ1⋅dXd,                                         (3.7)

где d− расстояние между λ1 и λ2, мм; dX− расстояние между λ1 и λX, мм.

В основе количественного спектрального анализа лежит зависимость между интенсивностью линий каждого элемента и концентрацией его в пробе

I=a⋅Cв,                                                          (3.8)

где I− интенсивность спектральной линии; C− концентрация элемента в анализируемой пробе; a и в- постоянные, зависящие от условий спектрометрирования.

Почернение на фотопластинке, вызванное спектральной линией, выражается уравнением

S=lgIoI=lgnon,                                                       (3.9)

где S− плотность почернения пластинки; Io− интенсивность света, проходящего через не зачерненную часть фотопластинки; I− интенсивность света, проходящего через спектральную линию; no и n− соответствующие показания гальванометра, связанного с фотоэлементом.

Для определения содержания элемента в анализируемой пробе наиболее часто используется метод трех эталонов градуировочного графика. Этот метод основан на том, что на одной и той же фотопластинке фотографируют спектры трех эталонов с известным содержанием определяемых элементов и спектры анализируемых образцов. Измеряют почернение выбранных линий, строят градуировочный график в координатах ΔS−lgC, где ΔS− разность почернения спектральных линий испытуемого элемента и линии сравнения.

3.3. Решение типовых задач

Задача 1. Определить процентное по массе содержание  марганца в стали по следующим данным спектрального анализа

| CMn,% | 0,59 | 0,74 | 1,43 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMn,293,91нм | 0,896 | 1,02 | 1,349 | 1,105 |
| SFe,294,44нм | 0,764 | 0,748 | 0,763 | 0,76 |

Решение.

Для построения калибровочного графика рассчитываем разницу почернений ΔS=SMn−SFe и логарифмируем значение концентрации марганца в стандартных образцах.

| ΔS | 0,132 | 0,272 | 0,586 | 0,345 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lgCMn | -0,229 | -0,131 | 0,155 | lgCX |

По полученным значениям строим график в координатах ΔS−lgCMn.

Рис. 3.1. Зависимость ΔS−lgCMn

По графику определяем значение lgCX. Для этого на оси ΔS находим значение ΔSX=0,345 и проводим перпендикуляр до пересечения с  полученной калибровочной прямой. Из найденной точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось lgCMn и находим lgCX=−0,062, что соответствует содержанию марганца CMn=10−0,062=0,87%.

Задача 2. Характерная интенсивная линия в спектре железа имеет длину волны λ=288,08нм. Определить частоту (ν), волновое число (w) и энергию фотона излучения E.

Решение.

Так как длина волны выражена в нм,  а  1нм=10−9м, все расчеты проводим в единых единицах измерения.

Энергию фотона рассчитаем по уравнению (3.5)

ΔE=h⋅cλ=3⋅1017⋅4,1354⋅10−15288,08=4,3эВ.

Частоту излучения рассчитываем по формуле

ν=Cλ=3⋅1017288,08=1,04⋅1015Гц.

Волновое число w=1λ=1288,08⋅10−7=34712,58см−1.

Задача 3. Для качественного определения элемента, содержащегося в сплаве на основе железа, выбраны длины волн железа λ1=349,53нм  и  λ2=350,65нм. Фотометрически определено расстояние между линиями железа d=0,53мм, а между первой линией железа (λ1) и линией определяемого элемента dХ=0,27мм. Определить длину волны определяемого элемента λХ.

Решение.

Расчет проводим по уравнению (3.7)

λX=λ1+λ2−λ1⋅dXd=349,53+350,65−349,530,270,53=350,11нм.

Задача 4. Исследуемый раствор имеет оптическую плотность, равную  0,9 при измерении в кювете с  толщиной окрашенного слоя 5см. Определить концентрацию вещества в исследуемом растворе, если стандартный раствор, содержащий 6мкгмл этого же элемента, имеет оптическую плотность 0,6 при измерении в кювете с толщиной окрашенного слоя 3см.

Решение.

Если фотометрирование проводится в области подчиняемости  основному оптическому закону (3.1), то можно составить систему уравнений

AX=ε⋅lХ⋅CX;

Aст=ε⋅lст⋅Cст,

где lХ и lст- толщина слоя исследуемого и стандартного раствора, соответственно.

Решая эту систему относительно CХ, получим

CХ=AX⋅Cст⋅lстAст⋅lX=0,9⋅6⋅30,6⋅5=5,4мкгмл.

Задача 5. Определить процентное (по массе) содержание церия в стали, если  навеску стали массой 1г растворили, перевели в колбу на 200мл, довели общий объём раствора до метки. Затем 15мл этого раствора поместили в колбу на 50мл, создали необходимые условия и фотометрировали, получив значение оптической плотности равное 0,6. Параллельно, создав аналогичные условия, фотометрировали ряд растворов, содержащих церий в стали, и получили следующие данные

| CCe,мг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,170 | 0,325 | 0,460 | 0,650 | 0,820 | 0,980 |

Решение.

По данным оптической плотности стандартных образцов строим градуировочный график A=fCCe. По полученному графику, зная оптическую плотность раствора анализируемой стали, находим содержание церия во взятой для анализа аликвоте, CCe=0,760мг.

Расчет проводим по формуле

wCe,%=CCe⋅VP⋅100Vа⋅mнав=7,6⋅10−4⋅200⋅10025⋅1,0=0,608%,

где CCe− найденное по градуировочному графику содержание церия, г;

Va− объём аликвоты, мл; Vp− объём разбавления, мл; mнав− масса навески, г.

Cx

Ax

Рис 3.2. Градуировочный график зависимости  A=fCCe

Задача 6. Для определения хрома в стали навеску 0,9848г растворили, перевели в мерную колбу на 100мл и разбавили водой до метки. В две колбы на 50мл отобрали по 10мл  полученного раствора. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,006г хрома. После соответствующей одинаковой обработки оба раствора фотометрировали и получили следующие величины абсорбции: AX=0,3 и AX+ст=0,42. Определить массовую долю (%) хрома в стали.

Решение.

Количество хрома в аликвоте определяем по уравнению (3.4)

CX=AX⋅CстAX+ст−АХ,

где AX и AX+ст- оптическая плотность анализируемого раствора и этого же раствора с добавкой стандартного раствора; CX и Cст - количество хрома в анализируемом раствора и в растворе с добавкой, г.

CX=0,3⋅0,0060,42−0,3=0,015г.

Массовую долю в процентах рассчитываем по формуле

wCr=CX⋅Vp⋅100Vа⋅mнав=0,015⋅100⋅10010⋅0,9848=15,23%.

3.4. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Характерная линия кремния в спектре излучения равна 250,69нм. Определить частоту (ν), волновое число  (w) и энергию фотона излучения.

2. Расстояние между двумя спектральными линиями железа λ1=307,57нм и λ2=308,37нм равно 10,5мм. Расстояние от второй линии до линии определяемого элемента равно 2,1мм. Рассчитать длину волны этого элемента и частоту излучения.

3. Энергия фотона излучения линии в спектре 10,2эВ. Определить частоту, длину волны и волновое число.

4. Частота излучения линии в спектре 3,1⋅1015Гц. Определить длину волны, волновое число и энергию фотона излучения.

5. Волновое число линии излучения w=84340см−1. Определить длину волны, частоту излучения и энергию фотона.

6. Потенциал возбуждения линии  8,5эВ. Определить длину волны, частоту и волновое число.

7. Определить расстояние до линии никеля  λNi=278,07нм от линии железа λFe,1=277,93нм, если расстояние от неё до другой линии железа λFe,2=278,18нм равно 3,8мм.

8. Расстояние между линиями излучения меди λ1=515,32нм и λ2=518,35нм составляет 10мм. Расстояние от первой линии до линии определяемого элемента равно 7,5мм. Определить длину волны определяемого элемента и энергию его излучения.

9. Расстояние между линиями излучения основного элемента λ1=250,41нм и λ2=254,45нм составляет 8,5мм. Расстояние от λ2 до λX равно 3,5мм. Определить длину волны определяемого элемента и частоту излучения.

10. Определить расстояние линии меди λCu=515,32нм от линии железа λFe,1=512,27нм, если расстояние от λCu до λFe,2=518,08нм равно 4,5мм.

11. Определить процентное по массе содержание марганца в медном сплаве по следующим данным спектрального анализа

|  | I | II | III | Анализируемый образец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMg,% | 0,22 | 0,45 | 0,98 | X |
| SMg,516,73нм | 0,732 | 0,833 | 0,958 | 0,755 |
| SCu,515,32нм | 0,531 | 0,545 | 0,560 | 0,550 |

12. Определить массовую долю в процентах меди в алюминии по следующим данным фотометрирования результатов спектрального анализа

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| CCu,% | 0,25 | 0,80 | 1,20 |
| SCu | 0,25 | 0,54 | 0,61 |
| SAl | 0,50 | 0,51 | 0,55 |

Анализируемый образец имеет SCu=0,48, SAl=0,52.

13. Определить массовую долю в процентах никеля в стали, если при спектральном анализе получены следующие результаты

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| CNi,% | 1,86 | 3,8 | 10,23 |
| SNi | 0,082 | 0,108 | 0,122 |
| SFe | 0,062 | 0,066 | 0,047 |

Анализируемый образец имеет SNi=0,105, SFe=0,067.

14. Определить массовую долю молибдена в стали, если при фотометрировании получены следующие данные

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| CMo,% | 080 | 1,45 | 2,5 |
| SFe | 0,562 | 0,564 | 0,590 |
| SMo | 0,402 | 0,482 | 0,502 |

Анализируемый образец имеет SMo=0,570 и SFe=0,500.

15. Определить массовую долю в процентах хрома в стали, если при фотометрировании получены следующие результаты

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| CCr,% | 0,5 | 1,23 | 4,17 |
| SCr | 0,07 | 0,29 | 0,86 |
| SFe | 0,27 | 0,25 | 0,23 |

Анализируемый образец имеет SCr=0,73 и SFe=0,30.

16. Оптическая плотность раствора фенилфлуороната германия с концентрацией 5мкг  Ge в 50мл в кювете с толщиной слоя 1см равна 0,450. Определить величину молярного коэффициента поглощения.

17. Навеску стали массой 0,5г растворили и разбавили раствор в колбе на 50мл. Затем 5мл этого раствора отобрали в колбу на  50мл, и создав необходимые условия образования диметилглиоксимата никеля, фотометрировали окрашенный раствор в кювете толщиной 1см. Оптическая плотность равнялась 0,350. Определить массовую долю  никеля в стали, если молярный коэффициент поглощения равен 4,5⋅104.

18. Определить необходимое количество раствора, содержащего 1мкгмл никеля, необходимого для получения окрашенного раствора с оптической плотностью 0,6, если молярный коэффициент поглощения этого окрашенного соединения 3,7⋅104, а толщина кюветы 2см.

19. Молярный коэффициент поглощения тройного комплекса германий – фенилфлуорон – ПАВ равен 2,4⋅105. Определить, какое количество раствора, содержащего 1мкгмл германия, необходимо взять для получения раствора с оптической плотностью 0,650 в кювете 1см, колба для разбавления 50мл.

20. Определить наименьшую концентрацию золота, если фотометрирование проводится в кювете 2см, ε=4,1⋅104, а минимальная оптическая плотность должна быть не менее 0,05.

21. Определить массовую долю в процентах марганца в стали, если навеску стали массой 0,5г растворили в колбе на 100мл. На фотометрирование отобрали 20мл раствора. Фотометрирование анализируемого раствора проводилось в тех же условиях, что и стандартные растворы. Оптическая плотность анализируемого раствора составила 0,520.

| CMn,мгмл | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,180 | 0,380 | 0,420 | 0,680 | 0,980 |

22. Определить массовую долю в процентах хрома в стали, если навеску стали массой 0,25г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрирование проводили в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

| CCr,мгмл | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,100 | 0,210 | 0,430 | 0,810 | 1,200 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,620.

23. Определить содержание ванадия в стали, если навеску стали массой 0,3г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрирование проводили при тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

| CV,мгмл | 4 | 8 | 16 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,748.

24. Определить содержание молибдена в стали, если навеску стали массой 0,51г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 20мл этого раствора. Фотометрировали в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

| CMo,мгмл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,150 | 0,310 | 0,640 | 1,200 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,680.

25. Определить содержание титана в стали, если навеску стали массой 1г растворили в 200мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрировали в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

| CMo,мгмл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,08 | 0,175 | 0,350 | 0,720 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,545.

26. При определении золота  в сплаве по методу добавок навеску сплава массой 0,02г перевели в раствор, объём которого довели до 50мл. В две мерные колбы на 50мл отобрали аликвоту полученного раствора по 1мл. В одну колбу добавили стандартный раствор, содержащий 0,0005г золота, и все необходимые реактивы, затем довели объём раствора до 50мл. Результаты измерений АX=0,3 и АX+ст=0,45. Определить массовую долю в процентах золота в сплаве.

27. При анализе сплава на содержание титана методом добавок навеску сплава массой 0,502г растворили и довели объём раствора до 100мл. Аликвоту раствора 20мл отобрали в две мерные колбы, в одну из которых добавили раствор, содержащий 0,001г титана. После добавления необходимых реагентов объём растворов довели до 50мл и фотометрировали, получив АX=0,320 и АX+ст=0,435. Определить массовую долю в процентах титана в сплаве.

28. Навеску стали массой 1,1г растворили и довели объём раствора в колбе до 100мл. Из этого раствора в две колбы на 100мл отобрали аликвоты по 15мл. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,0015г молибдена. После добавления необходимых реактивов и доведения объёмов до 100мл получили следующие результаты фотометрирования   АX=0,220 и АX+ст=0,315. Определить массовую долю в процентах молибдена в стали.

29. При анализе образца на содержание золота методом добавок навеску сплава массой 0,015г перевели в раствор, объём которого довели до 100мл. В две мерные колбы на 50мл отобрали аликвоту полученного раствора по 2мл. В одну колбу добавили стандартный раствор, содержащий 0,0003г золота, добавили все необходимые реактивы и довели объём раствора до 50мл. Результаты измерений АX=0,246 и АX+ст=0,352. Определить массовую долю в процентах золота в сплаве.

30. Навеску образца массой 0,15г растворили и довели объём раствора в колбе до 100мл. Из этого раствора в две колбы на 50мл отобрали аликвоты по 10мл. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,001г осмия. После добавления необходимых реактивов и доведения объёмов до 50мл получили следующие результаты фотометрирования:   АX=0,240 и АX+ст=0,365. Определить массовую долю в процентах осмия в образце.

4. Сравнительная характеристика методов определения количественного состава материалов

Современный контроль химического состава различных материалов и готовой продукции металлургического производства включает все три группы методов анализа: химические, физико-химические и физические методы. Такой широкий спектр методов и методик позволяет решать весь круг возможных задач анализа с точки зрения метрологических требований: природы материала, порога чувствительности метода, воспроизводимости, точности, селективности и т.д.

Для выбора соответствующей схемы анализа и метода определения исследуемого элемента необходимо знать примерный качественный состав анализируемого материала и количественное соотношение определяемого и сопутствующих элементов в нём.

При поведении сравнительной характеристики методов количественного определения вещества в анализируемом материале студент в своём ответе должен осветить как изучаемый, так и самостоятельно проработанный материал методов анализа по заданному элементу: учебники, монографии и государственные стандарты.

В работе необходимо осветить следующие вопросы:

1. Цель поставленной задачи и характеристику анализируемого материала.

2. Краткую теоретическую и практическую суть выбранных методов с указанием схем используемых для анализа приборов и полным объяснением расчетных формул.

3. Подробно описать методику с указанием химических реакций, расчетов и графиков.

4. Сделать выводы, подчеркивающие сравнительную характеристику предлагаемых методов анализа данного элемента в заданном объекте.

4.1. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Определение железа в рудах.

2. Определение оксидов магния и кальция в рудах.

3. Определение оксидов магния и кальция в шлаках и флюсах.

4. Определение углерода в чугунах.

5. Определение углерода в низкоуглеродистых сталях.

6. Определение углерода в легированных сталях.

7. Определение кремния в чугунах.

8. Определение кремния в сталях.

9. Определение кремния в железных рудах.

10. Определение фосфора в чугунах.

11. Определение фосфора в сталях.

12. Определение марганца в ферромарганце.

13. Определение марганца  в сталях.

14. Определение ванадия в феррованадии.

15. Определение ванадия в сталях.

16. Определение хрома в феррохроме.

17. Определение хрома в низколегированных сталях.

18. Определение хрома в высоколегированных сталях.

19. Определение молибдена в сталях.

20. Определение вольфрама в сталях.

21. Определение меди в цветных сплавах.

22. Определение олова в цветных сплавах.

23. Определение цинка в цветных сплавах.

24. Определение серы в чугунах.

25. Определение серы в сталях.

26. Определение серы в углях и коксе.

27. Определение диоксида кремния в шлаках.

28. Определение титана в сталях.

29. Определение алюминия в сталях.

30. Определение фаз алюминия в сталях (АIмет,Alобщ,Al2O3,AlN).

Литература

- Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М.: Химия, 1973. – 578 с.

- Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972. – 504 с.

- Дымов А.М. Технический анализ. – М.: Металлургия, 1964. – 335 с.

- Степин В.В., Курбатов В.И., Федорова Н.Д. Анализ черных металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. – 266 с.

- Степин В.В. Анализ цветных металлов и сплавов. – М.: Металлургия,  1974. – 115 с.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1979. – 479 с.

- Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. – М.: Химия, 1968. – 382 с.

- Орешенкова  Е.Г.  Спектральный   анализ.  –   М.: Высш. школа,  1982. – 375 с.