МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА,

методические указания и индивидуальные

задания к изучению дисциплины

«Металлургия чугуна» для студентов, обучающихся

по направлению 6.050401 – металлургия

Утверждено

на заседании Ученого совета академии

Протокол №    1 от  01. 02. 08

Днепропетровск НМетАУ 2008 .

УДК 669.162.1(07)

Рабочая программа, методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Металлургия чугуна» для студентов по направлению 6.050401 – металлургия /Составили Н. В. Игнатов, В. А. Красин, В. Г. Чистяков – Днепропетровск, НМетАУ, 2008.- 24 с.

Изложены рабочая программа, методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Металлургия чугуна»

Предназначена для студентов, обучающихся по направлению 6.050401 – Металлургия, специализации:

«Металлургия чугуна», «Металлургия стали»

«Окускования металлургического сырья»

Составили: Н. В. Игнатов канд. техн. наук, доц.

В. А. Красин ст. преподаватель

В. Г. Чистяков канд. техн. наук, доц.

Ответственный за выпуск А.К.Тараканов д-р техн.наук, проф.

Рецензент А. И. Каракаш, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

Редактор О.И.Лукьянец

Подписано к печати __.__.08. Формат 60х84 1/16  Бумага типогр. Печать плоская. Уч. – изд. л.0,76, Усл. печ. л. 0,75. Тираж 200 пр. Заказ №…

Национальная металлургическая академия Украины

49600, Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4

__________________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

В в е д е н и е

Настоящие методические указания составлены для студентов-заочников, обучающихся по направлению 6.050401 - металлургия и специализирующихся в Металлургии чугуна, Металлургии стали и Окусковании металлургического сырья. Дисциплина «Металлургия чугуна» является специальной при  обучения студентов этих специальностей. Задача изучения этой дисциплины заключается не только в приобретении широкого технического кругозора будущего специалиста в области металлургии, но и в глубоком усвоении основ теории и практики производства чугуна. Для сталеплавильщиков это важно с точки зрения производства первичного металла и его дальнейшего передела, а для специалистов в области производства окускованного сырья с точки зрения его качественных характеристик, как основы высокопроизводительной доменной плавки.

Распределение часов учебного плана

дисциплины «Металлургия чугуна»

|  | С е м е с т р и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 6 | 7 |  |  |  |
| - Всего часов по учебному плану | 189 | 108 | 81 |  |  |  |
| в том числе: - Аудиторные занятия | 36 | 16 | 20 |  |  |  |
| из них: - лекции | 24 | 12 | 12 |  |  |  |
| - лабораторные занятия | 4 |  | 4 |  |  |  |
| - практические занятия | 8 | 4 | 4 |  |  |  |
| - семинары |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа | 153 | 92 | 61 |  |  |  |
| в том числе при : - подготовке к занятиям | 129 | 80 | 49 |  |  |  |
| -выполнении курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |  |
| - выполнении домашних заданий | 24 | 12 | 12 |  |  |  |
| - подготовке к контрольным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итоговый контроль (зачет, экзамен) |  | Зач. | Экз. |  |  |  |

1 Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель изучения дисциплины

Приобретение знаний и навыков, необходимых при организации технологического процесса выплавки чугуна в доменных печах

1.2 Задача изучения дисциплины

После изучения дисциплины студент должен:

знать:

- схему доменного производства;

- основные требования к сырым материалам, топливу и способам их подготовки;

- физико-химические процессы выплавки чугуна в доменных печах и других агрегатах;

- виды и марки чугуна;

- конструкцию и оборудование доменных печей;

- технико-экономические показатели работы доменных печей:

уметь:

- сформулировать требования к сырым материалам и топливу;

- рассчитывать шихту, материальный и тепловой балансы

доменной плавки;

- определять эффективность применения методов интенсификации доменной плавки;

- оценивать ситуации и принимать решения по ходу ведения технологического процесса.

2 Программа дисциплины

2.1 Введение

Предмет дисциплины «Металлургия чугуна». Роль черной металлургии в народном хозяйстве. Общая характеристика доменного производства и его значение в производственном цикле черной металлургии.

Возникновение доменного процесса из сыродутного. Сопоставление этих процессов. Основные этапы развития доменного производства.

Развитие металлургии чугуна как науки. Роль российских и украинских ученых в разработке теории доменного процесса.

Краткое изложение сущности доменного процесса. Схема работы доменной печи. Факторы, лимитирующие увеличение производительности печи и снижение расхода кокса. Необходимость подготовки сырых материалов к доменной плавке. Перспективы развития доменного производства.

2.2 Топливо доменной плавки

Виды топлива, применявшегося и применяемого в доменной плавке. Требования, предъявляемые к доменному топливу. Кокс как основной вид топлива доменного процесса. Функции кокса в доменном процессе. Требования к качеству кокса.

2.3 Руды, флюсы и их заменители

Железные руды. Рудообразующие материалы. Минералогические типы руд и их свойства. Важнейшие свойства руд, определяющие их металлургическую ценность: содержание железа, обогатимость, состав пустой породы, наличие примесей, физические свойства. Запасы железных руд в мире и в Украине. Размещение железорудных месторождений по районам Украины. Характеристика отечественных месторождений железных руд. Важнейшие железорудные месторождения за границей.

Марганцевые руды. Назначение марганцевых руд в доменной плавке. Рудообразующие соединения марганца. Требования к качеству марганцевых руд. Основные месторождения марганцевых руд.

Флюсы доменной плавки. Назначение флюсов в доменном процессе. Типы флюсов. Виды применения флюсов: известняк, мел, ракушечник, кварциты, плавиковый шлак и др. Определение флюсующей способности известняков. Влияние основных флюсов на доменный процесс.

Заменители руд и флюсов в доменном производстве.

Принципы металлургической оценки сырых материалов. Требования к качеству сырых материалов.

2.4 Подготовка сырых материалов к доменной плавке

Цель, значение и эффективность подготовки металлургического сырья к доменной плавке. Способы подготовки сырых материалов.

Дробление и измельчение. Задачи, методы и показатели дробления. Устройство дробилок и мельниц для измельчения, их применение на металлургических заводах и фабриках обогащения.

Грохочение и классификация. Цели, характеристика и показатели процессов грохочения и классификации. Устройство грохотов и классификаторов, их применение при подготовке сырья к доменной плавке.

Обжиг руд и известняков. Цели процессов обжига железных руд и известняков. Устройства для обжига.

Обогащение железных и марганцевых руд. Цель обогащения. Физические основы и технико-экономические показатели различных способов обогащения. Рудоразборка. Промывка. Гравитационные методы обогащения (отсадка и обогащение в тяжелых суспензиях). Магнитное обогащение; устройство магнитных сепараторов. Флотация. Схемы обогатительных фабрик.

Усреднение материалов. Необходимость усреднения сырых материалов доменной плавки. Показатели процессов усреднения. Методы усреднения, их эффективность. Состояние и перспективы развития усреднения доменного сырья.

2.5 Окускование железорудных материалов

Методы окускования материалов: агломерация, окомкование, брикетирование. Характеристика, современное значение и перспективы развития каждого из методов.

Агломерация. Схема агломерационного процесса. Ход процесса спекания в слое. Физико-химические основы процесса спекания агломерата. Минералогический состав агломерата. Технологическая схема аглофабрики. Подготовка агломерационной шихты к спеканию: усреднение материалов, подготовка их по крупности, дозирование, смешивание и окомкование шихты. Конструкция ленточной агломерационной машины. Оборудование и устройство агломерационной фабрики. Развитие технологии производства агломерата.

Производство окатышей. Причины, вызвавшие необходимость развития этого способа окускования железорудного сырья. Получение сырых окатышей. Упрочняющий обжиг окатышей. Физико-химические процессы при упрочняющем обжиге. Устройство машин для обжига окатышей.

Качество окускованных материалов. Требования доменного производства к качеству агломерата и окатышей. Показатели качества окускованного сырья: содержание железа, состав пустой породы, содержание вредных примесей, количество мелочи, прочность, в холодном состоянии и при восстановительно тепловой обработке восстановимость. Факторы, определяющие эти показатели.

2.6 Доменный процесс

Общая характеристика доменного процесса как комплекса взаимосвязанных механических, газодинамических, теплотехнических, физических и химических процессов. Методы изучения доменного процесса.

Противоток шихты и газа как фактор, определяющий высокую экономичность доменной печи.

Движение шихты в доменной печи. Необходимые и достаточные условия опускания шихты: уменьшение объема материалов в печи и наличие движущей силы (активного веса). Факторы, влияющие на активный вес столба шихтовых материалов. Скорости опускания шихты. Движение материалов в нижней части печи.

Движение газов в доменной печи. Газопроницаемость насыпных масс, способы ее контроля. Зависимость потери напора газов, движущихся в слое сыпучих материалов, от физических свойств материалов и параметров газового потока.

Факторы, влияющие на распределение компонентов шихты по радиусу колошника при загрузке материалов в доменную печь. Управление распределением материалов на колошнике путем изменения порядка загрузки, уровня засыпи и величины подачи.

2.7 Процессы разложения, восстановления,

образование чугуна и шлака

Удаление гигроскопической влаги из шихтовых материалов. Разложение гидратов, его влияние на доменную плавку. Удаление летучих веществ из кокса. Разложение карбонатов в доменной печи: термодинамика и кинетика этого процесса.

Схема восстановления железа из окислов в доменной печи.

Термодинамические условия восстановления железа окисью углерода и водородом. Термодинамика и кинетика реакции взаимодействия углерода кокса с углекислотой и водяным паром. Механизм прямого восстановления железа углеродом кокса из твердой фазы и из железистого шлака.

Сравнение прямого и косвенного восстановления, влияние их относительного развития на величину необходимого расхода кокса. Соотношение между реальной и оптимальной степенью развития прямого восстановления железа.

Механизм и кинетика восстановления железа газами. Восстановление Mn, Si, P в доменной печи.

Науглероживание восстановленного в доменной печи железа. Реакция распада окиси углерода, ее роль в процессе науглероживания железа. Плавление чугуна в доменной печи. Науглероживание жидкого чугуна. Переход в чугун других примесей: марганца, фосфора, кремния, серы.

Последовательность этапов шлакообразования в доменной печи. Состав и свойства первичных шлаков, их относительное количество. Влияние различных факторов на температурный интервал и высоту зоны шлакообразования. Изменение состава и количества шлака при опускании от горизонта шлакообразования до горна. Промежуточные и конечные шлаки. Влияние шлака на состав чугуна. Условия десульфурации чугуна в доменной печи и внепечная десульфурация, методы, оборудование.

2.8 Тепловые процессы в доменной печи

Горение углерода в окислительных зонах у фурм. Циркуляционная зона, влияние ее параметров на процесс горения кокса. Изменение состава газов и их температура в горне по оси фурмы. Теоретическая температура горения. Размеры зон горения и факторы, определяющие их.

Закономерности теплообмена между материалами и газами в противоточных теплообменниках. Теплообмен между потоками шихты и газа в доменной печи. Изменение температур шихты и газа по высоте печи. Факторы, определяющие температуру зоны замедленного теплообмена и поле температур в доменной печи. Степень завершенности теплообмена в доменной печи. Изменение температуры по радиусу доменной печи на разных ее горизонтах.

Состав и количество горного газа. Изменение состава и количества газов при прохождении их через доменную печь. Факторы, определяющие состав колошникового газа. Состав колошникового газа как показатель хода процессов восстановления в доменной печи. Методы интенсификации доменного процесса.

2.9 Конструкция и оборудование доменной печи

Устройство доменных цехов

Профиль доменной печи. Конструкция доменной печи: фундамент, кожух, несущие конструкции, огнеупорная футеровка, система охлаждения печи, чугунные и шлаковые летки, подача и нагрев дутья, засыпной аппарат.

Прием, складирование шихтовых материалов и подача их в печь. Литейный двор и его оборудование. Очистка колошникового газа. Уборка чугуна и шлака. План доменного цеха. Контрольно-измерительная аппаратура доменной печи, средства и аппаратура автоматизации.

2.10 Эксплуатация доменных печей

Способы управления технологическим режимом доменной плавки. Методы оценки и управления тепловым режимом доменной печи. Задувка, остановка и ремонты доменной печи.

2.11 Технико-экономические показатели  доменной плавки

Показатели производительности доменных печей. Коэффициент использования полезного объема печи (КИПО) как основной показатель производительности. Сравнение КИПО по отечественным и зарубежным заводам.

Производительность труда в современных доменных цехах.

Себестоимость чугуна и основные статьи калькуляции. Расход кокса как фактор, в наибольшей степени определяющий себестоимость чугуна. Пути снижения расхода кокса, достигнутые результаты. Перспективы роста производительности доменных печей и снижение удельного расхода кокса.

3. Методические указания

3.1 Общие указания

Согласно условиям заочного обучения студенты слушают обзорные лекции в соответствии с программами дисциплин и выполняют контрольные задания. Далее идет самостоятельное изучение материала по рекомендованной литературе. Контрольные задания выполняются в форме рефератов по вопросам выданного варианта. Задание необходимо оформить согласно п. 4.2 и выслать в академию для проверки. В период сессии задание защищается на кафедре. Студенты, получившие зачет по контрольной работе и выполнившие лабораторные работы, допускаются к экзамену.

3.2 Подготовка сырья к доменной плавке

Подготовка сырых материалов к доменной плавке – это наиболее важная и обширная тема. Значение этой темы велико потому, что в настоящее время все сырые материалы, в том числе и те, которые используются при производстве стали и чугуна, проходят ту или иную подготовку. Улучшение подготовки сырья является в настоящее время главным направлением технического прогресса в черной металлургии.

Начиная изучать эту тему, сразу же уясните и запомните цели и задачи каждого из видов подготовки сырья: дробления и измельчения, грохочения и классификации, обжига, обогащения, усреднения, окускования, металлизации. Каждый из видов подготовки преследует свои специфические цели, их нельзя смешивать, хотя отдельные виды подготовки сырья часто бывают тесно связанными друг с другом.

В общем комплексе процессов подготовки железорудного сырья к доменной плавке главными являются обогащение, усреднение и окускование. Остальные виды подготовки чаще всего играют роль вспомогательных и сопутствующих, но в некоторых случаях они имеют важное самостоятельное значение.

3.3 Доменный процесс

Сложность доменного процесса не позволяет описать его комплексно. Поэтому при изучении доменного процесса вначале рассматривают отдельные его стороны (движение шихты и газа в печи, процессы восстановления, шлакообразования и т.д.), а затем устанавливают взаимосвязь этих частных процессов и выясняют возможности оптимизации доменной плавки.

Одним из центральных вопросов теории доменной плавки является организация движения шихты и газов в печи, т.к. это в значительной степени определяет технико-экономические показатели доменной плавки.

Восстановление железа из его оксидов – главная задача доменного процесса.

Изучая тему, необходимо, прежде всего, ознакомиться со схемой восстановления оксидов железа в доменной печи.

Особое внимание нужно обратить при изучении данной темы на сравнение прямого и косвенного восстановления железа.

Изучая процесс науглероживания железа в доменной печи, необходимо обратить внимание на то, что в твердом виде железо науглероживается медленно, зато очень интенсивно идет процесс науглероживания чугуна после его расплавления в контакте жидкого чугуна с коксом. В результате этого железо в доменной печи насыщается углеродом и конечное содержание углерода в чугуне определяется условиями насыщения – температурой чугуна и наличием в нем примесей.

Одновременно с чугуном  появляется шлаковый расплав.

Изучение этой темы начинают с рассмотрения общей схемы шлакообразования в доменной печи. При этом процесс шлакообразования разделяют на отдельные этапы: взаимодействие невосстановившихся оксидов в твердой фазе, размягчение, плавление с образованием первичного шлака, изменение состава и количества шлака по мере стекания его в горн и, наконец, формирование состава конечного шлака.

Изучая закономерности изменения химического состава и давления газа по высоте доменной печи, нужно обратить внимание на то, что контроль состава колошникового газа и перепадов статического давления газа по высоте печи даёт очень важную информацию о доменном процессе.

3.4 Конструкция доменной печи и оборудование доменного цеха

При изучении этой темы необходимо понять и усвоить технологическое значение профиля печи и отдельных его элементов, огнеупорной футеровки, металлического кожуха печи. Необходимо знать назначение и устройство отдельных частей печи, литейного двора.

Обязательно обратите внимание на планы литейных дворов, на устройство для разделения чугуна и шлака в главном желобе. Подробно изучите прием шихтовых материалов на рудный двор, доставку их на бункерную эстакаду и загрузку в печь.

Очистка колошникового газа от пыли – это важный технологический и экономический участок доменного цеха. Неразрывно с этим связана работа воздухонагревателей.

Лабораторные работы ( 4 часа)

1. Агломерация железных руд и концентратов.

2. Распределение материалов на колошнике доменной печи.

Практические занятия ( 8 часов )

Решение технологических задач по курсу дисциплины.

4. Контрольная работа

4.1 Перечень вопросов для выполнения домашнего задания

- Охарактеризуйте историческое развитие методов получения железа и выплавки чугуна (сыродутный горн – домница - доменная печь).

- Почему в доменной печи нельзя получать малоуглеродистое железо?

- Нарисуйте профиль доменной печи. Укажите элементы профиля, ориентировочно расположение температурных зон по высоте печи. Обозначьте, где идут процессы горения топлива и восстановления железа, где находится горизонт плавления чугуна и шлака.

- Какие факторы лимитируют снижение расхода кокса на выплавку тонны чугуна и увеличение производительности доменной печи?

- Перечислите основные направления технологического прогресса в доменном производстве.

- Какие функции выполняет кокс в доменной плавке? Охарактеризуйте эти функции.

- Нарисуйте схему и дайте описание процесса коксования угольной шахты в камере коксовой печи.

- Какими показателями характеризуются химический состав и технологический анализ кокса?

- Как оценивается прочность кокса, методы и аппаратура?

- Сравните качество донецкого кокса и кокса из восточных углей.

- Охарактеризуйте заменители кокса (природный газ, мазут, угольная пыль), вдуваемые в горн доменной печи.

- Что лимитирует замену кокса топливом, вдуваемым в горн доменной печи?

- Что такое железная руда? Кратко опишите руды Украины и их месторождения.

- Назовите железорудные материалы, образующие руды, напишите их химические формулы и укажите содержание в них железа. Назовите руды, образуемые этими материалами.

- Назовите соединения пустой породы руд. Сформулируйте требования к составу пустой породы руд.

- Назовите полезные и вредные примеси железных руд. Как они влияют на качество чугуна и стали?

- Дайте характеристику железорудной базы каждого из металлургических районов Украины.

- Сформулируйте требования к качеству железных руд и объясните, чем они вызываются.

- Дайте характеристику минералов, образующих марганцевые руды, и месторождения марганцевых руд Украины.

- С какой целью применяются флюсы в доменной плавке? Охарактеризуйте состав, разновидности флюсов, их месторождения.

- Что такое флюсующая способность известняка? С какой целью обжигают известняк?

- Дайте характеристику применяемым в доменном производстве заменителям руд и флюсов. В чем заключается целесообразность их использования?

- С какой целью проводятся различные виды подготовки сырых материалов?

- На каких принципах разрушения твердых материалов работают различные типы дробилок и мельниц?

- Нарисуйте и объясните основные технологические схемы дробления и измельчения.

- Назовите способы осуществления и показатели эффективности процессов грохочения и классификации.

- Опишите устройство различных типов грохотов и классификаторов.

- В чем цели окислительного и восстановительного (магнетизирующего) обжигов железных руд?

- Опишите устройство печей для обжига руд и известняка.

- Какими показателями характеризуется качество процесса обогащения?

- Перечислите методы обогащения. Каковы физические основы каждого из них?

- Как определяется эффективность усреднительного устройства?

- Опишите организацию усреднения руд на месте добычи, при перегрузках, на рудных дворах и на усреднительных складах.

- Объясните на схематическом разрезе агломерационной чаши ход процесса спекания агломерата.

- Какие основные химические и физические процессы протекают при агломерации? Приведите их химическую формулировку.

- Что такое офлюсованный агломерат? С какой целью он производится?

- От чего зависит минералогический состав агломерата? Какие основные минералы составляют офлюсованный и неофлюсованный агломераты?

- Опишите цели и организацию процессов подготовки агломерационной шихты к спеканию.

- Как устроена агломерационная машина ленточного типа?

- Чем определяется актуальность развития производства окатышей?

- Опишите схему получения сырых окатышей, их упрочняющего обжига, конструкции устройств для окомкования и обжига.

- Какие требования предъявляет доменное производство к качеству агломерата и окатышей?

- Опишите методы определения прочности и восстановимости агломерата.

- Основные задачи и способы получения металлизованного железорудного сырья.

- Почему противоток шихты и газа в доменной печи определяет высокую экономичность доменной плавки?

- Назовите причины и условия равномерного опускания шихты в доменную печь.

- Какие требования предъявляются к распределению материалов и газов по сечению печи?

- Как контролируется распределение материалов и газов в печи?

- Нарисуйте схему засыпного аппарата и объясните принцип его работы.

- Объясните, каково назначение вращающегося распределителя шихты и как он работает.

- При каких температурах испаряется гигроскопическая влага шихты и почему увеличение затрат тепла на ее испарение не требует увеличения расхода горючего?

- Какими дополнительными реакциями сопровождается выделение гидратной влаги из шихты, если оно происходит при относительно высоких температурах?

- Что такое упругость диссоциации карбоната? Как она меняется с изменением температуры?

- Каковы условия и особенности разложения известняка в доменной печи?

- Что такое «температура химического кипения» известняка и как на нее влияют условия доменной плавки?

- В чем состоит отрицательный эффект разложения известняка в доменной печи и почему этот процесс целесообразно перевести на аглоленту?

- Какова схема восстановления окислов железа в доменной печи? Напишите реакции восстановления железа окисью углерода и водородом.

- Начертите и объясните диаграммы равновесия реакций восстановления железа окислов окисью углерода и водородом.

- Каков механизм реакции прямого восстановления железа?

- Каковы преимущества и недостатки прямого и косвенного восстановления железа?

- Начертите и объясните диаграмму зависимости расхода кокса от степени развития прямого восстановления железа.

- Опишите возможные пути снижения расхода кокса и объясните, как они изменят оптимальное соотношение развития прямого и косвенного восстановления.

- Напишите реакции восстановления окислом марганца и сравните восстановление марганца с восстановлением железа в доменной печи.

- Каковы особенности восстановления кремния в доменной печи? О чем говорит изменение концентрации кремния в чугуне?

- Почему доменщики не могут удалять фосфор и мышьяк из чугуна в доменной печи?

- Какие цветные металлы и в какой степени могут восстанавливаться в доменной печи?

- При какой температуре плавится чистое железо и чугун? Основные и второстепенные факторы, влияющие на температуру плавления.

- Опишите схему науглероживания в доменной печи твердого свежевосстановленного железа.

- По каким признакам разбивается на классы, марки и категории передельный чугун?

- Как по химическому составу отличается литейный чугун от передельного? По содержанию каких элементов он разделяется на марки, группы и категории?

- Какие ферросплавы выплавляются в доменной печи? Условия доменной плавки ферросплавов.

- Опишите этапы образования шлака в доменной печи.

- Опишите влияние состава шихты и других факторов на состав первичного шлака и на температуру его плавления.

- Как изменяется состав шлака и его количество на пути от горизонта первичного шлакообразования до горна?

- Опишите по трёхкомпонентным диаграммам состояния влияние состава шлака на температуру его плавления, вязкость и устойчивость. Сформулируйте правило пользования диаграммами состав–свойства шлака.

- Как влияют различные добавки на вязкость реальных доменных шлаков?

- Как влияют свойства шлака и его количество на газопроницаемость столба шихтовых материалов?

- Как распределяется поступающая в печь сера между газом, шлаком и чугуном?

- Опишите химическими реакциями процесс десульфурации чугуна в доменной печи. Каковы технологические условия, обеспечивающие их протекание?

- Охарактеризуйте способы внедоменной десульфурации чугуна и ее необходимость.

- Чем отличается горение кокса в доменной печи от слоевого горения твёрдого топлива на колосниковой решетке?

- Объясните причины возникновения циркуляционной зоны перед фурмами, нарисуйте схему зоны циркуляции кокса, укажите ее параметры.

- Нарисуйте и объясните диаграмму изменения состава газа по длине фурменного очага, приведите необходимые химические реакции.

- Опишите влияние различных факторов на размеры окислительных зон фурменного очага.

- Нарисуйте и объясните график изменения температур шихты и газа по высоте печи.

- Каков состав горнового газа при работе на сухом необогащенном дутье и как он меняется при добавках к дутью водяного пара, кислорода, природного газа и мазута?

- Какими процессами определяется изменение состава газа при его движении от горна к колошнику?

- Как изменяется давление газа по высоте печи? Причины, определяющие факторы.

- Чем в настоящее время ограничивается возможность дальнейшего повышения нагрева дутья? Дайте пояснения.

- Чем объясняется положительный эффект одновременного увеличения влажности и температуры дутья?

- Как обогащение дутья кислородом сказывается на различных сторонах доменного процесса?

- Какие изменения происходят в доменной плавке при использовании углеводородсодержащих добавок к дутью?

- В чем состоит преимущество комбинированного дутья?

- Чем обосновывается целесообразность повышения давления газа в рабочем пространстве доменной печи?

- Сформулируйте основные требования к фундаменту доменной печи и опишите конструкцию фундаментов печей.

- Как конструкции доменной печи передают нагрузку на фундамент?

- Какие огнеупоры применяются для футеровки доменной печи в целом и на отдельных элементах профиля?

- Каковы преимущества и недостатки углеродистых огнеупоров? Где они используются в доменной печи?

- Какое значение имеет охлаждение доменной печи? Опишите устройство различных типов холодильников и систем охлаждения различных элементов.

- Каковы преимущества и недостатки испарительного охлаждения?

- Нарисуйте схему типового засыпного аппарата и объясните его работу, назначение различных узлов.

- Как устроен вращающийся распределитель шихты? Принципы работы распределителя.

- Как подаются кокс, агломерат и добавки в бункеры доменных печей?

- Как осуществляется грохочение кокса, его взвешивание и загрузка в скип?

- Для чего служат и как устроены вагон - весы?

- Для чего служит литейный двор? Его оборудование и функционирование.

- Какие механизмы применяют для вскрытия и забивки чугунной, а также для закрывания шлаковой лёток? Каковы принципы их работы?

- Как устроены современные воздуходувки и каков принцип их действия?

- Нарисуйте схему воздухонагревателя и покажите ход газов и воздуха при работе воздухонагревателя в режимах нагрева и дутья.

- Охарактеризуйте требования, предъявляемые к огнеупорной насадке воздухонагревателей и опишите устройство насадки современных воздухонагревателей.

- Опишите последовательность операций по переводу воздухонагревателя с «нагрева» на «дутье» и с «дутья» на «нагрев».

- Как регулируется температура горячего дутья?

- Какие принципы положены в основу планировки доменных цехов?

- Назовите достоинства и недостатки блочной и островной планировок доменного цеха.

- Назовите состав задувочной шихты. На какой состав чугуна и шлака рассчитывается задувочная шихты?

- Как зажигается топливо в момент задувки?

- Для чего в чугунную лётку при задувке вставляют трубу?

- По каким показателям судят о нарушении оптимального газодинамического режима работы доменной печи?

- Какие меры применяются для улучшения газораспределения?

- Укажите причины возникновения похолоданий и разогревов печи. Каковы их признаки. Как их предотвращают и ликвидируют?

- В чем состоят отличия технологии выплавки ферромарганца и ферросилиция от технологии выплавки передельного чугуна?

- Перечислите операции по подготовке к выпуску чугуна и шлака.

- Как обнаруживают прогары охладительной арматуры доменной печи?

- Перечислите последовательность операций при кратковременной и длительной остановке доменной печи и последующей задувке.

- Какие работы выполняются при ремонтах І, ІІ и ІІІ разрядов?

- Какая продолжительность ремонтов и межремонтных периодов?

- Когда и как организуется выдувка доменной печи?

- Что такое КИПО? Основные факторы, определяющие его величину.

- От чего зависит производительность доменной печи и каковы перспективы дальнейшей интенсификации плавки?

- Из чего складывается себестоимость чугуна? Каковы резервы снижения себестоимости?

4.2 Задание на контрольную работу

Номер варианта задания соответствует двум последним цифрам номера зачётной книжки студента заочника

Контрольная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А4  или в ученических тетрадях с размещением текста на обеих сторонах листа. Задание выполняется в рукописном виде или, с разрешения деканата заочного факультета, в компьютерном варианте. Схемы, рисунки выполняются вручную или допускается наклеивать ксерокопии, оформленные в соответствии с требованиями Госстандарта

При ответе на вопросы необходимо указывать их нумерацию, какая была в задании. В тексте ответа указываются номера литературных источников (номер помещается в квадратных скобках - [1]),использованных студентом, а после ответа приводится список литературных источников

Номера вариантов заданий контрольной работы и номера вопросов, входящих в задание, приведены в таблице 4.1

## Таблица 4.1 -  Варианты заданий и контрольные  вопросы

| ### Вариант | ### Номера вопросов | ### Вариант | ### Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 00 | 130, 65, 10 | 37 | 37,71,41 |
| 01 | 1, 64, 11 | 38 | 38,72,114 |
| 02 | 2, 63, 12 | 39 | 39,73,124 |
| 03 | 3, 62, 13 | 40 | 40,74,24 |
| 04 | 4, 61, 14 | 41 | 41,75,21 |
| 05 | 5, 60, 130 | 42 | 42,76,12 |
| 06 | 6, 59, 129 | 43 | 43,77,13 |
| 07 | 7, 58, 128 | 44 | 44,78,31 |
| 08 | 8, 57, 127 | 45 | 45,79,130 |
| 09 | 9, 56, 126 | 46 | 46,80,30 |
| 10 | 10, 55, 125 | 47 | 47,81,3 |
| 11 | 11, 54, 124 | 48 | 48,82,4 |
| 12 | 12, 53, 123 | 49 | 49,83,5 |
| 13 | 13, 52, 122 | 50 | 50,84,6 |
| 14 | 14, 51, 121 | 51 | 51,85,7 |
| 15 | 15, 50, 120 | 52 | 52,86,8 |
| 16 | 16, 49, 119 | 53 | 53,87,9 |
| 17 | 17, 48, 118 | 54 | 54,88,10 |
| 18 | 18, 47, 117 | 55 | 55,89,11 |
| 19 | 19, 46, 116 | 56 | 56,90,12 |
| 20 | 20, 45, 115 | 57 | 57,91,13 |
| 21 | 21, 44, 114 | 58 | 58,92,14 |
| 22 | 20, 43, 113 | 59 | 59,93,15 |
| 23 | 23, 42, 112 | 60 | 60, 94, 16 |
| 24 | 24, 41, 111 | 61 | 61, 95, 17 |
| 25 | 25, 40, 110 | 62 | 62, 96, 18 |
| 26 | 26, 39, 109 | 63 | 63, 97, 19 |
| 27 | 27, 38, 108 | 64 | 64, 98, 20 |
| 28 | 28, 37, 107 | 65 | 65, 99, 21 |
| 29 | 29, 36, 106 | 66 | 66, 100, 22 |
| 30 | 30, 35, 105 | 67 | 67, 101, 23 |
| 31 | 31, 34, 104 | 68 | 68, 102, 24 |
| 32 | 32, 66, 103 | 69 | 69, 103, 25 |
| 33 | 33, 67, 102 | 70 | 70, 104, 26 |
| 34 | 34, 68, 101 | 71 | 71, 105, 27 |
| 35 | 35, 69, 100 | 72 | 72, 106, 28 |
| 36 | 36, 70, 99 |  |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | 73, 15, 30 | 88 | 106, 16, 3 |
| 74 | 74, 14, 29 | 89 | 107, 17, 92 |
| 75 | 75, 13, 28 | 90 | 108, 18, 82 |
| 76 | 76, 12, 27 | 91 | 109, 19, 72 |
| 77 | 77, 11, 26 | 92 | 110, 20, 2 |
| 78 | 78, 10, 25 | 93 | 111, 21, 52 |
| 79 | 79, 9, 24 | 94 | 112, 22, 62 |
| 80 | 80, 8, 23 | 95 | 113, 23, 42 |
| 81 | 81, 7, 22 | 96 | 114, 24, 32 |
| 82 | 82, 6, 21 | 97 | 115, 25, 52 |
| 83 | 83, 5, 20 | 98 | 116, 26, 91 |
| 84 | 84, 4, 19 | 99 | 117, 27, 17 |
| 85 | 85, 3, 18 |  |  |
| 86 | 86, 2, 17 |  |  |
| 87 | 87, 1, 16 |  |  |

## Литература

- Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.И. Общая металлургия.

Учебник для вузов, – М.: Академкнига , 2005. - 768 с.

- Полтавец В.В. Доменное производство. - М.: Металлургия, 1981. - 415 с.

- Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металлургия чугуна. - К.: Вища школа, 1988. – 351 с.

- Доменное производство. Справочное издание. В 2-х т. т.1. Подготовка руд и доменный процесс // Под. ред. Вегмана Е.Ф. –М.: Металлургия , 1989. – 496 с.

5. Даньшин В.В., Черноусов П.И. Справочник рабочего доменного цеха.- Челябинск : Металлургия, 1989. - 320 с.

6. Доменный процесс / Ковшов В.Н., Дышлевич И.И., Петренко В.А. и др. –Днепропетровск : Институт технологии, 1998.- 212 с.

7. Плискановский С.Т., Полтавец В.В. Оборудование и эксплуатация доменных печей: Учебник. –Днепропетровск: Пороги, 2004. –495 с.

8. Плискановский С.Т., Полтавец В.В. Неполадки в работе доменных печей: Учебник. - Днепропетровск : Пороги , 2002. - 301 с.

9. Шатоха В.І. Екологічне забезпечення виробництва чавуну: Підручник. – Дніпропетровськ : Пороги, 2001. – 181 с.

10. Бень Т .Г., Майорченко В.А., Плевако В.С. Экономика доменного производства. –М.: Металлургия, 1983. - 136 с.