МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

## РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія

палива і вуглецевих матеріалів

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

## РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія

палива і вуглецевих матеріалів

### Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 662.749.2

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів / Укл. В. Д. Барський, А. С. Коверя. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 18 с.

Наведені загальні методичні вказівки, рекомендована література, перелік тем, що вивчаються, а також загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу, необхідний для виконання курсової роботи з дисципліни “Прогнозування якості коксу”.

Призначена для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів заочної форми навчання.

Укладачі:     В.Д. Барський, д-р техн. наук, проф.

А.С. Коверя, канд. техн. наук, доц.

Національна  металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

З М І С Т

| ВСТУП………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисциплінИ «ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ КОКСУ» …………………... | 6 |
| Рекомендована література ……………………………………………………… | 6 |
| 1. Основні положення, загальні поняття та постановка задачі прогнозування якості коксу………………………………………………….. | 7 |
| 1.1 Основні положення та постановка задачі прогнозування якості коксу……………………………………………………………………….. | 7 |
| 1.2 Завдання курсової роботи………………………………………………… | 8 |
| 1.2.1 Вихідні дані і індивідуальні завдання на курсову роботу……….. | 9 |
| 1.2.2 Позначення………………………………………………………….. | 14 |
| 1.2.3 Показники шихти і прогнозування якості коксу…………………. | 14 |

ВСТУП

Навчальна дисципліна “Прогнозування якості коксу” є дисципліною за вибором ВНЗ і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – отримання знань та придбання навичок, необхідних для підбору вугільних шихт та режиму їх підготовки до коксування з метою отримання коксу необхідної якості.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні основи формування молекулярної та надмолекулярної будови твердого палива;

- фізико-хімічну природу реакційної здатності та міцності коксу;

- стадії формування речовини коксу, явища, що протікають на цих стадіях та їх ознаки;

- теоретичні основи методів прогнозування якості коксу, що використовують різні показники властивостей вуглецю та шихт, умов їх підготовки та коксування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- формувати задачу прогнозування якості коксу для конкретних умов виробництва;

- обирати показники властивостей вугілля та коксу для прогнозування якості вугільних шихт та коксу;

- розраховувати значення показників властивостей шихт за показниками властивостей вугілля та складу шихти;

- вирішувати пряму задачу прогнозування – визначати якість коксу за складом шихти, її властивостям та режимом коксування;

- вирішувати зворотну задачу прогнозування – за заданою якістю коксу визначати склад шихти та параметри режиму коксування.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з завершальних при підготовці спеціалістів за спеціальністю 7.05130105 – “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”. Їй передує вивчення комплексу дисциплін: «Фізика і хімія горючих копалин», «Підготовка твердих горючих копалин до переробки», «Високотемпературне коксування», «Низькотемпературна та енерготехнологічна переробка палив», «Хімічна переробка твердих горючих копалин», «Уловлювання летючих продуктів термічної переробки твердих горючих копалин».

Набуті знання і вміння використовуються студентами при виконанні дипломних робіт та дипломних проектів, а також у науковій діяльності.

В методичних вказівках наводиться найбільш загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу (МПЯК), необхідний для виконання курсової роботи з дисципліни.

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПРоГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ КОКСУ"

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять з дисципліни «Прогнозування якості коксу»

|  |  | Усього | Семестр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХI |
| Усього годин за навчальним планом у тому числі: |  | 72 | 72 |
| - Аудиторні заняття з них: |  | 8 | 8 |
|  | - лекції | 8 | 8 |
|  | - лабораторні заняття | - | - |
|  | - практичні заняття | - | - |
| - Самостійна робота |  | 64 | 64 |
| Контрольна робота |  | - | - |
| Курсовий робота |  | 1 | 1 |
| Підсумковий контроль |  |  | Залік |

Рекомендована література

1) Глущенко И. М. Прогноз качества кокса. – М.: Металлургия, 1976. – 200 с.

2) Скляр М. Г. Интенсификация коксования и качество кокса. – М.: Металлургия. 1976. –256 с.

3) Грязнов Н. С. Основы теории коксования. – М.: Металлургия, 1976. – 311 с.

4) Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей. – М.: Металлургия. 1984. – 200 с.

5) Сысков К. И. Теоретические основы оценки и улучшения качества доменного кокса. – М.: Металлургия. 1984. – 184 с.

6) Грязнов H. С. Пиролиз углей в процессе коксования. – M.: Металлургия, 1983. – 184 с.

7) Глущенко И. М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых: Учеб.пособие для ВУЗов. – М.: Металлургия, 1990. – 296 с.

8) Барский В. Д. Предвидение и прогноз результатов пиролиза угольного вещества // Кокс и Химия. – 1985. – № 8. – С. 26-29.

9) Барский В. Д., Ольшанецкий Л. Г., Мочалова Р. В. и др. О прогнозе качества кокса по свойствам углей и шихт // Кокс и Химия. – 1981. – № 11. – С. 15-18.

###### 1 Основні положення, загальні поняття та постановка задачі прогнозування якості коксу

Теми: Основні положення, загальні поняття та постановка задачі прогнозування якості коксу (ПЯК). Особливості сировини коксохімічного виробництва. Склад та стрій вугільних шихт, режими підготовки вугільних шихт та коксування. Адитивні і неадитивні властивості вугілля. Діаграма «склад-властивості» вугільної шихти. Показники якості коксу. Методи прогнозування якості коксу (МПЯК). Метод ПЯК, який базується на поєднанні основних показників петрографічного, технічного і пластометричного аналізів.

Теми для самостійної роботи: Виробничі задачі, які потребують використання методу прогнозування якості коксу.  Апріорна оцінка сили впливу різних факторів на якість коксу. Прогнозування якості коксу з використанням спеціальних методів. Елементи теорії формування хімічної структури органічної маси вугілля. Усадкові явища – основа коксоутворення та формування гранулометричного складу коксу. Тепловий режим коксування та якість коксу. Прогнозування якості коксу за результатами елементного аналізу вугілля та вугільної шихти. Прогнозування якості коксу за результатами петрографічного аналізу вугілля та вугільної шихти. Прогнозування якості коксу за результатами пластометричного та технічного аналізу вугілля та вугільної шихти. Прогнозування якості коксу за результатами аналізу пластичних властивостей вугілля та вугільної шихти, а також за допомогою комплексних параметрів. Пряма і зворотна задачі, які вирішуються методом ПЯК. Поділення методів ПЯК за використанням лінійних і нелінійних залежностей між показниками властивостей вугілля і шихт.

1.1  Основні положення та постановка задачі прогнозування якості коксу

Як відомо, внесок вугільної сировини в собівартість коксохімічної продукції істотно великий і досягає зараз 85-90 % (ще років 15 тому він знаходився в межах 60-65 %).

У поєднанні з визначальною роллю якості вугільного матеріалу у формуванні рівня якості і виходу металургійного коксу цей факт робить проблему прогнозування якості і виходу коксу найбільш значною з найважливіших у ряді проблем, що стоять перед коксохімічною наукою і практикою.

Щоб знизити витрати на сировину, дороге добреспікливе вугілля коксують в суміші з менш дорогим, але слабоспікливим вугіллям. Природно, що збільшення частки слабоспікливого вугілля в суміші (шихті) знижує якість отримуваного з неї коксу і повинно бути обмежено достатньо точно встановленими величинами.

Таким чином, при підборі шихти для коксування повинні бути знайдені будова і склад (часткова участь в суміші різного індивідуального вугілля), які забезпечували б компроміс між вартістю шихти і якістю отримуваного з неї коксу [на мові теорії оптимізації можна сказати, що склад шихти повинен задовольняти умові мінімакса: min (вартість) × max (якість)].

Необхідність вирішення завдань, пов’язаних зі складанням вугільних шихт, виникає в основному:

1. У поточній роботі КХП у зв’язку з коливаннями в часі кількості і якості вугілля, що поступає на завод (внутрізаводське завдання);

2. При виборі оптимального режиму підготовки і коксування шихт.

Кваліфіковане (тобто обґрунтоване наукою і практикою) вирішення цих завдань можливе тільки за наявності методу прогнозування якості коксу (МПЯК).

1.2 Завдання курсової роботи

Завдання курсової роботи – визначення якості вугільних шихт і прогнозування отримуваного з них коксу. Алгоритм виконання курсової роботи наведений нижче.

Обмеження по складу вугільних шихт для отримання коксу необхідної якості і за самими показниками якості коксу даються при видачі завдання на курсову роботу.

Виконувати розрахунки рекомендується на ЕОМ за допомогою програми Mathcad з пакету прикладних програм MathSoft.

1.2.1 Вихідні дані і індивідуальні завдання на курсову роботу

1. Приймаємо i − номер стовпця в таблиці марочного складу вугільної шихти (i = 1, 2, 3, 4, табл. 1.1). Так як i-тому стовпцю в таблиці 1.1 відповідає (в залежності від варіанта завдання, наведеного в табл. 1.2) одна з марок вугілля (2Ж26, К13, К2, Г6), то величина di є частка цієї марки в шихті (табл. 1.1).

Наприклад, у варіанті завдання 3 (з табл. 1.2) склад шихт в таблиці 1.1 визначається з умови: вміст вугілля марки 2Ж26 змінюється відповідно до стовпця 3 з таблиці 1.1, вміст К13 – відповідно до стовпця 4, К2 – до стовпця 1 і Г6 – до стовпця 2. В результаті в цьому варіанті завдання розглядаються варіанти шихт, які наведені в таблиці 1.3.

2. Властивості індивідуального вугілля різних марок (шихт з 100%-им вмістом однієї марки) наведені в таблиці 1.4 в двох паралельних вимірюваннях.

3. В таблиці 1.5 заносяться розраховані середні значення і середні квадратичні відхилення показників властивостей індивідуального вугілля, які знаходяться за формулами:

Хi=x1i+x2i2                        			   (1.1)

SXi=1nix1i−x2i2                                            (1.2)

Таблиця 1.1 – Варіанти складу шихт

| № варіанта | Вміст марки вугілля в шихті, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 6 | 40,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 |
| 7 | 40,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |
| 12 | 25,0 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |
| 15 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 19 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |
| 22 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |
| 25 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |

Таблиця 1.2 – Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант завдання | Номер стовпця в таблиці 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 |
| 2 | Г6 | 2Ж26 | К13 | К2 |
| 3 | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 |
| 4 | К13 | К2 | Г6 | 2Ж26 |
| 5 | 2Ж26 | К2 | К13 | Г6 |
| 6 | 2Ж26 | Г6 | К13 | К2 |
| 7 | К13 | К2 | 2Ж26 | Г6 |
| 8 | Г6 | 2Ж26 | К2 | К13 |
| 9 | К13 | Г6 | 2Ж26 | К2 |
| 10 | К2 | К13 | Г6 | 2Ж26 |

Таблиця 1.3 – Варіанти складу шихт в завданні 3

| № варіанта | Вміст вугілля марки в шихті, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 |
| 1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 6 | 40,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 |
| 7 | 40,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |
| 12 | 25,0 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |
| 15 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,!8 |
| 19 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |
| 22 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |
| 25 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |

Таблиця 1.4 – Властивості вугілля

| № варіанта | № досліду | Марочний склад, % мас. |  |  |  | Петрографічний склад, % |  |  | Технічний аналіз, % мас. |  |  |  | Пластомет-ричні показники, мм |  | В’язкість, г/см2 | Cпучу-вання, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 | Vt | Sv | F | Ad | Std | Vdaf | Wa | x | y | η | Ив |
| 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,80 | 3,25 | 3,50 | 8,90 | 2,6 | 30,7 | 1,5 | 2 | 31 | 0,8 | 142 |
|  | 2 |  |  |  |  | 86,50 | 3,75 | 3,0 | 9,0 | 2,8 | 30,6 | 1,6 | 11 | 30 | 1,2 | 133 |
| 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37,70 | 28,0 | 29,0 | 8,60 | 4,0 | 19,9 | 1,7 | 38 | 13 | 24,0 | 8 |
|  | 2 |  |  |  |  | 38,20 | 27,37 | 27,90 | 8,77 | 3,8 | 20,7 | 1,8 | 34 | 12 | 19,2 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34,75 | 34,62 | 24,50 | 9,70 | 1,7 | 16,3 | 1,2 | 30 | 9 | 102,4 | 4 |
|  | 2 |  |  |  |  | 33,40 | 35,70 | 25,30 | 9,50 | 1,9 | 16,0 | 1,3 | 27 | 8 | 93,6 | 5 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86,50 | 2,70 | 5,0 | 7,90 | 0,9 | 41,5 | 1,9 | 40 | 14 | 2,6 | 90 |
|  | 2 |  |  |  |  | 85,0 | 2,40 | 6,0 | 8,30 | 1,1 | 40,7 | 2,1 | 38 | 16 | 3,2 | 83 |

Таблиця 1.5 – Середнє значення властивостей вугілля

| № варіанта | Марочний склад, % мас. |  |  |  | Петрографічний склад, % |  |  | Технічний аналіз, % мас. |  |  |  | Пластометричні показники, мм |  | В’язкість, г/см2 | Cпучу-вання, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 | Vt | Sv | F | Ad | Std | Vdaf | Wa | x | y | η | Ив |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SXi | − | − | − | − |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 Позначення

Vt, Sv, F – петрографічний склад вугілля (i) і шихти (“ш”), %;

і  – вихід летких речовин на суху беззольну масу з i-того вугілля і з шихти, % мас.;

і  – зольність i-того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

і  –  сірчистість i-того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

і  –  вологість аналітичної проби i-того вугілля і шихти, % мас.;

Vша – вихід летких речовин з аналітичної проби шихти, % мас.;

yi і yш – товщина пластичного шару вугілля і шихти, мм;

xi і xш – пластометрична усадка i-того вугілля і шихти, мм;

xадд – пластометрична усадка шихти, розрахована за правилом адитивності, мм;

Ивi і Ив(ш) – індекс спучування i-того вугілля і шихти, мм;

Ив(адд) – індекс спучування шихти, розрахований за правилом адитивності, мм;

ηi і ηш – в’язкість i-того вугілля і шихти в пластичному стані, г/см2;

h – висота пластометричного стакана, мм;

γ1 і γ2 – густина вугільного завантаження і твердого залишку, г/см3;

Б1 і Б2 – показник М25, % мас.;

К10-0 – вміст коксу класу крупності 10-0 мм у підбарабанному провалі,    % мас.;

Вк.в. і Вк.м. – вихід коксу валового і металургійного відповідно, % мас.;

– зольність коксу, % мас.;

– сірчистість коксу, % мас.

1.2.3 Показники шихти і прогнозування якості коксу

Використовуючи середні значення показників властивостей вугілля, знаходимо показники відповідності для шихт за наступними формулами:

Vшdaf=i=14Vidaf⋅di                                              (1.3)

yш=i=14yi⋅di                                                (1.4)

Vtш=i=14Vti⋅di                                              (1.5)

Svш=i=14Svi⋅di                                              (1.6)

Fш=i=14Fi⋅di                                                 (1.7)

Aшd=i=14Aid⋅di                                                (1.8)

Sшd=i=14Sid⋅di        		                     (1.9)

Wшa=i=14Wia⋅di                                               (1.10)

Ивадд=i=14Ивi⋅di                                             (1.11)

хадд=i=14хi⋅di                                              (1.12)

Vшa=mm=Vшdaf⋅1−Wша100−Ашd100⋅1−Wша100                       (1.13)

Ив(ш)=b12⋅Vшdafηшb13,                                        (1.14)

де

ηш=i=14ηidi                                               (1.15)

хш=h⋅1−γ1⋅1−Vша100γ4,                                   (1.16)

де

γ4=b9⋅expb10⋅Vшdaf2+b11⋅yш⋅Ив(ш)⋅10−8                (1.17)

Для петрографічно однорідного вугілля:

Z=xшуш⋅ηш⋅1Vшdaf+b7⋅expb8⋅Vшdaf−Vоdaf                 (1.18)

Показники якості коксу:

Б1=b1+b2⋅Z                                             (1.19)

K10−0=b3+b4⋅Z                                           (1.20)

Вк.в.=94,3−0,635⋅Vша1−Wша100                                 (1.21)

Вк.м.=b5+b6⋅ηш⋅Z                                        (1.22)

Aкd=Aшd1−Vшa100                                               (1.23)

Sкd=0,9⋅Sшd                                               (1.24)

В цих рівняннях:

| b1 = 90,0 | b6 = -375×10-4 | b11 = -22959 |
| --- | --- | --- |
| b2 = -2,50 | b7 = 0,03 | b12 = 20,0 |
| b3 = 6,89 | b8 = 0,50 | b13 = 0,94 |
| b4 = 3,1 | b9 = 1,04 | h = 57,50 |
| b5 = 93,0 | b10 = 22272 | Vodaf=29,75 |
|  |  | γ1 = 0,625 |

Для петрографічно неоднорідного вугілля:

Б2=b02⋅Vtш⋅Fшb12⋅exp−b22ηшSvш2+b32Vшdaf2+b42Svш210−7, (3.23)

де

b02 = 33,7

b12 = 0,14364

b22 = 0,57860

b32 = 5125,500 b42 = 3734,200

Результати розрахунків заносяться в таблиці 1.6. Також робляться висновки щодо оптимальних складів вугільних шихт, які забезпечують отримання коксу необхідної якості.

Таблиця 1.6 – Результати розрахунків якості коксу

| № варіанта | Вміст вугілля марки, % мас. |  |  |  | Показник М25, % мас. |  | Вміст коксу в підбара-банному провалі, % мас. | Вихід валового і металургій- ного коксу, % мас. |  | Зольність коксу, % мас. | Сірчистість коксу, % мас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 | Б1 | Б2 | К10-0 | Вк.в. | Вк.м. | Акd | Sкd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25,00 | 40,00 | 10,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 1.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |  |  |  |  |  |  |  |