МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

## РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 8.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

## РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 8.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

### Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 662.749.2

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 8.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів / Укл. А. С. Коверя. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 17 с.

Наведені загальні методичні вказівки, рекомендована література, перелік тем, що вивчаються, а також загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу з дисципліни “Прогнозування якості продукції переробки вугілля”.

Призначена для студентів спеціальності 8.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів заочної форми навчання.

Укладачі:     А.С. Коверя, канд. техн. наук, доц.

Національна  металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

З М І С Т

| ВСТУП………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисциплінИ «ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ» ……………………………………………………………………… | 5 |
| Рекомендована література ……………………………………………………… | 5 |
| 1. Основні положення і загальні поняття прогнозування якості продукції переробки вугілля…………………………………………………………….. | 6 |
| 1.1 Основні положення та постановка задачі прогнозування якості продукції переробки вугілля…………………………………………….. | 6 |
| 1.2 Алгоритм прогнозування якості коксу і індивідуальні завдання……… | 7 |
| 1.2.1 Вихідні дані…………………………………………………………. | 7 |
| 1.2.2 Позначення………………………………………………………….. | 13 |
| 1.2.3 Показники шихти і прогнозування якості коксу…………………. | 13 |

ВСТУП

Навчальна дисципліна “Прогнозування якості продукції переробки вугілля” є дисципліною за вибором ВНЗ і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок для розв’язання завдань по виробництву продукції з урахуванням сучасних технологій, новітніх досягнень науки, техніки та вимог стандартів по переробці вугілля.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: вимоги до показників якості промислової продукції переробки вугілля; методи оцінки якості продукції переробки вугілля; вплив основних технологічних показників вугілля на якісні показники продуктів термічної переробки вугілля (коксу та коксового газу).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: вести пошук і добирати методи підготовки вугілля до переробки; вибирати режими термічної переробки вугілля для виробництва якісного металургійного коксу;  формувати задачу прогнозування якості продукції для конкретних умов виробництва; використовувати сучасні заходи для оцінювання якості продукції переробки вугілля; вирішувати пряму задачу прогнозування – визначати якість продукції за складом шихти, її властивостям та режимом коксування; вирішувати зворотну задачу прогнозування – за заданою якістю продукції визначати склад шихти та параметри режиму коксування.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з завершальних при підготовці спеціалістів за спеціальністю 8.05130105 – “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”. Їй передує вивчення комплексу дисциплін: «Фізика і хімія горючих копалин», «Підготовка твердих горючих копалин до переробки», «Високотемпературне коксування», «Низькотемпературна та енерготехнологічна переробка палив», «Хімічна переробка твердих горючих копалин», «Уловлювання летючих продуктів термічної переробки твердих горючих копалин».

Набуті знання і вміння використовуються студентами при виконанні дипломних робіт, а також у науковій діяльності.

В методичних вказівках наводиться найбільш загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу.

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПРоГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ"

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять з дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля»

|  |  | Усього | Семестр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХI |
| Усього годин за навчальним планом у тому числі: |  | 144 | 144 |
| - Аудиторні заняття з них: |  | 24 | 24 |
|  | - лекції | 16 | 16 |
|  | - лабораторні заняття | - | - |
|  | - практичні заняття | 8 | 8 |
| - Самостійна робота |  | 120 | 120 |
| Контрольна робота |  | - | - |
| Курсовий робота |  | - | - |
| Підсумковий контроль |  |  | Іспит |

Рекомендована література

1) Глущенко И. М. Прогноз качества кокса. – М.: Металлургия, 1976. – 200 с.

2) Скляр М. Г. Интенсификация коксования и качество кокса. – М.: Металлургия. 1976. – 256 с.

3) Грязнов Н. С. Основы теории коксования. – М.: Металлургия, 1976. – 311 с.

4) Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей. – М.: Металлургия. 1984. – 200 с.

5) Сысков К. И. Теоретические основы оценки и улучшения качества доменного кокса. – М.: Металлургия. 1984. – 184 с.

6) Грязнов H. С. Пиролиз углей в процессе коксования. – M.: Металлургия, 1983. – 184 с.

7) Шаповал М. І. Менеджмент якості. – К.: Знання, 2006. – 471 с.

8) Аристов О. В. Управление качеством. – М.: ИНФРА, 2004. – 240 с.

9) Купряков Е. М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 288 с.

10) Боженко Я. І., Гутта О. І. Управління якістю, основи стандартизація та сертифікація продукції. – Львів: Афіша, 2001.

###### 1 Основні положення і загальні поняття прогнозування якості продукції переробки вугілля

Теми: Особливості сировини коксохімічного виробництва. Склад та стрій вугільних шихт, режими підготовки вугільних шихт та коксування. Адитивні і неадитивні властивості вугілля. Діаграма «склад-властивості» вугільної шихти. Показники якості промислової продукції. Методи прогнозування якості продукції. Класифікація промислової продукції. Методи визначення рівня якості. Загальні відомості про оцінювання рівня якості продукції. Системний метод прогнозування якості.

Практичні заняття: Прогнозування якості продукції на основі технологічних показників. Вплив стадії метаморфізму на якість продуктів його переробки. Дослідження закономірності змін властивостей пластичної маси в залежності від складу вугільних сумішей. Дослідження впливу складу вугільних шихт на формування властивостей напівкоксу та коксу. Аналіз впливу на якість різних технологічних факторів. Вплив гасіння коксу на його властивості.

Теми для самостійної роботи: Методологія якості отримання кам’яновугільного пеку. Апріорна оцінка сили впливу різних факторів на якість коксу. Прогнозування якості коксу з використанням спеціальних методів. Тепловий режим коксування та якість коксу. Сертифікація продукції. Основи стандартизації в промисловості. Методи стандартизації. Прогнозування якості коксу за результатами пластометричного та технічного аналізу вугілля та вугільної шихти. Прогнозування якості коксу за результатами аналізу пластичних властивостей вугілля та вугільної шихти, а також за допомогою комплексних параметрів.

1.1  Основні положення та постановка задачі прогнозування якості продукції переробки вугілля

Як відомо, внесок вугільної сировини в собівартість коксохімічної продукції істотно великий і досягає зараз 85-90 % (ще років 15 тому він знаходився в межах 60-65 %).

У поєднанні з визначальною роллю якості вугільного матеріалу у формуванні рівня якості і виходу металургійного коксу цей факт робить проблему прогнозування якості і виходу продуктів переробки вугілля найбільш значною з найважливіших у ряді проблем, що стоять перед коксохімічною наукою і практикою.

Щоб знизити витрати на сировину, дороге добреспікливе вугілля коксують в суміші з менш дорогим, але слабоспікливим вугіллям. Природно, що збільшення частки слабоспікливого вугілля в суміші (шихті) знижує якість отримуваного з неї коксу, а також впливає на якість хімічних продуктів коксування і тому повинно бути обмежено достатньо точно встановленими величинами.

Таким чином, при підборі шихти для коксування повинні бути знайдені будова і склад (часткова участь в суміші різного індивідуального вугілля), які забезпечували б компроміс між вартістю шихти і якістю отримуваної з неї продукції [на мові теорії оптимізації можна сказати, що склад шихти повинен задовольняти умові мінімакса: min (вартість) × max (якість)].

Необхідність вирішення завдань, пов’язаних зі складанням вугільних шихт, виникає в основному:

1. У поточній роботі КХП у зв’язку з коливаннями в часі кількості і якості вугілля, що поступає на завод (внутрізаводське завдання);

2. При виборі оптимального режиму підготовки і коксування шихт.

1.2 Алгоритм прогнозування якості коксу і індивідуальні завдання

Індивідуальним завданням з дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» є визначення якості вугільних шихт і прогнозування отримуваного з них коксу. Алгоритм виконання контрольної роботи наведений нижче.

Обмеження по складу вугільних шихт для отримання коксу необхідної якості і за самими показниками якості коксу даються при видачі завдання на. Виконувати розрахунки рекомендується на ЕОМ за допомогою програми Mathcad з пакету прикладних програм MathSoft.

1.2.1 Вихідні дані

1. Приймаємо i − номер стовпця в таблиці марочного складу вугільної шихти (i = 1, 2, 3, 4, табл. 1.1). Так як i-тому стовпцю в таблиці 1.1 відповідає (в залежності від варіанта завдання, наведеного в табл. 1.2) одна з марок вугілля (2Ж26, К13, К2, Г6), то величина di є частка цієї марки в шихті (табл. 1.1).

Наприклад, у варіанті завдання 3 (з табл. 1.2) склад шихт в таблиці 1.1 визначається з умови: вміст вугілля марки 2Ж26 змінюється відповідно до стовпця 3 з таблиці 1.1, вміст К13 – відповідно до стовпця 4, К2 – до стовпця 1 і Г6 – до стовпця 2. В результаті в цьому варіанті завдання розглядаються варіанти шихт, які наведені в таблиці 1.3.

2. Властивості індивідуального вугілля різних марок (шихт з 100%-им вмістом однієї марки) наведені в таблиці 1.4 в двох паралельних вимірюваннях.

3. В таблиці 1.5 заносяться розраховані середні значення і середні квадратичні відхилення показників властивостей індивідуального вугілля, які знаходяться за формулами:

Хi=x1i+x2i2                        			   (1.1)

SXi=1nix1i−x2i2                                            (1.2)

Таблиця 1.1 – Варіанти складу шихт

| № варіанта | Вміст марки вугілля в шихті, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 6 | 40,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 |
| 7 | 40,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |
| 12 | 25,0 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 19 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |
| 22 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |
| 25 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |

Таблиця 1.2 – Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант завдання | Номер стовпця в таблиці 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 |
| 2 | Г6 | 2Ж26 | К13 | К2 |
| 3 | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 |
| 4 | К13 | К2 | Г6 | 2Ж26 |
| 5 | 2Ж26 | К2 | К13 | Г6 |
| 6 | 2Ж26 | Г6 | К13 | К2 |
| 7 | К13 | К2 | 2Ж26 | Г6 |
| 8 | Г6 | 2Ж26 | К2 | К13 |
| 9 | К13 | Г6 | 2Ж26 | К2 |
| 10 | К2 | К13 | Г6 | 2Ж26 |

Таблиця 1.3 – Варіанти складу шихт в завданні 3

| № варіанта | Вміст вугілля марки в шихті, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 |
| 1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 6 | 40,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 |
| 7 | 40,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |
| 12 | 25,0 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |
| 15 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 40,0 |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,!8 |
| 19 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |
| 22 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |
| 25 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |

Таблиця 1.4 – Властивості вугілля

| № варіанта | № досліду | Марочний склад, % мас. |  |  |  | Петрографічний склад, % |  |  | Технічний аналіз, % мас. |  |  |  | Пластомет-ричні показники, мм |  | В’язкість, г/см2 | Cпучу-вання, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 | Vt | Sv | F | Ad | Std | Vdaf | Wa | x | y | η | Ив |
| 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87,80 | 3,25 | 3,50 | 8,90 | 2,6 | 30,7 | 1,5 | 2 | 31 | 0,8 | 142 |
|  | 2 |  |  |  |  | 86,50 | 3,75 | 3,0 | 9,0 | 2,8 | 30,6 | 1,6 | 11 | 30 | 1,2 | 133 |
| 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37,70 | 28,0 | 29,0 | 8,60 | 4,0 | 19,9 | 1,7 | 38 | 13 | 24,0 | 8 |
|  | 2 |  |  |  |  | 38,20 | 27,37 | 27,90 | 8,77 | 3,8 | 20,7 | 1,8 | 34 | 12 | 19,2 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34,75 | 34,62 | 24,50 | 9,70 | 1,7 | 16,3 | 1,2 | 30 | 9 | 102,4 | 4 |
|  | 2 |  |  |  |  | 33,40 | 35,70 | 25,30 | 9,50 | 1,9 | 16,0 | 1,3 | 27 | 8 | 93,6 | 5 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86,50 | 2,70 | 5,0 | 7,90 | 0,9 | 41,5 | 1,9 | 40 | 14 | 2,6 | 90 |
|  | 2 |  |  |  |  | 85,0 | 2,40 | 6,0 | 8,30 | 1,1 | 40,7 | 2,1 | 38 | 16 | 3,2 | 83 |

Таблиця 1.5 – Середнє значення властивостей вугілля

| № варіанта | Марочний склад, % мас. |  |  |  | Петрографічний склад, % |  |  | Технічний аналіз, % мас. |  |  |  | Пластометричні показники, мм |  | В’язкість, г/см2 | Cпучу-вання, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2Ж26 | К13 | К2 | Г6 | Vt | Sv | F | Ad | Std | Vdaf | Wa | x | y | η | Ив |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SXi | − | − | − | − |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 Позначення

Vt, Sv, F – петрографічний склад вугілля (i) і шихти (“ш”), %;

і  – вихід летких речовин на суху беззольну масу з i-того вугілля і з шихти, % мас.;

і  – зольність i-того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

і  –  сірчистість i-того вугілля і шихти на суху масу, % мас.;

і  –  вологість аналітичної проби i-того вугілля і шихти, % мас.;

Vша – вихід летких речовин з аналітичної проби шихти, % мас.;

yi і yш – товщина пластичного шару вугілля і шихти, мм;

xi і xш – пластометрична усадка i-того вугілля і шихти, мм;

xадд – пластометрична усадка шихти, розрахована за правилом адитивності, мм;

Ивi і Ив(ш) – індекс спучування i-того вугілля і шихти, мм;

Ив(адд) – індекс спучування шихти, розрахований за правилом адитивності, мм;

ηi і ηш – в’язкість i-того вугілля і шихти в пластичному стані, г/см2;

h – висота пластометричного стакана, мм;

γ1 і γ2 – густина вугільного завантаження і твердого залишку, г/см3;

Б1 і Б2 – показник М25, % мас.;

К10-0 – вміст коксу класу крупності 10-0 мм у підбарабанному провалі,    % мас.;

Вк.в. і Вк.м. – вихід коксу валового і металургійного відповідно, % мас.;

– зольність коксу, % мас.;

– сірчистість коксу, % мас.

1.2.3 Показники шихти і прогнозування якості коксу

Використовуючи середні значення показників властивостей вугілля, знаходимо показники відповідності для шихт за наступними формулами:

Vшdaf=i=14Vidaf⋅di                                              (1.3)

yш=i=14yi⋅di                                                (1.4)

Vtш=i=14Vti⋅di                                              (1.5)

Svш=i=14Svi⋅di                                              (1.6)

Fш=i=14Fi⋅di                                                 (1.7)

Aшd=i=14Aid⋅di                                                (1.8)

Sшd=i=14Sid⋅di        		                     (1.9)

Wшa=i=14Wia⋅di                                               (1.10)

Ивадд=i=14Ивi⋅di                                             (1.11)

хадд=i=14хi⋅di                                              (1.12)

Vшa=mm=Vшdaf⋅1−Wша100−Ашd100⋅1−Wша100                       (1.13)

Ив(ш)=b12⋅Vшdafηшb13,                                        (1.14)

де

ηш=i=14ηidi                                               (1.15)

хш=h⋅1−γ1⋅1−Vша100γ4,                                   (1.16)

де

γ4=b9⋅expb10⋅Vшdaf2+b11⋅yш⋅Ив(ш)⋅10−8                (1.17)

Для петрографічно однорідного вугілля:

Z=xшуш⋅ηш⋅1Vшdaf+b7⋅expb8⋅Vшdaf−Vоdaf                 (1.18)

Показники якості коксу:

Б1=b1+b2⋅Z                                             (1.19)

K10−0=b3+b4⋅Z                                           (1.20)

Вк.в.=94,3−0,635⋅Vша1−Wша100                                 (1.21)

Вк.м.=b5+b6⋅ηш⋅Z                                        (1.22)

Aкd=Aшd1−Vшa100                                               (1.23)

Sкd=0,9⋅Sшd                                               (1.24)

В цих рівняннях:

| b1 = 90,0 | b6 = -375×10-4 | b11 = -22959 |
| --- | --- | --- |
| b2 = -2,50 | b7 = 0,03 | b12 = 20,0 |
| b3 = 6,89 | b8 = 0,50 | b13 = 0,94 |
| b4 = 3,1 | b9 = 1,04 | h = 57,50 |
| b5 = 93,0 | b10 = 22272 | Vodaf=29,75 |
|  |  | γ1 = 0,625 |

Для петрографічно неоднорідного вугілля:

Б2=b02⋅Vtш⋅Fшb12⋅exp−b22ηшSvш2+b32Vшdaf2+b42Svш210−7, (3.23)

де

b02 = 33,7

b12 = 0,14364

b22 = 0,57860

b32 = 5125,500 b42 = 3734,200

Результати розрахунків заносяться в таблиці 1.6. Також робляться висновки щодо оптимальних складів вугільних шихт, які забезпечують отримання коксу необхідної якості.

Таблиця 1.6 – Результати розрахунків якості коксу

| № варіанта | Вміст вугілля марки, % мас. |  |  |  | Показник М25, % мас. |  | Вміст коксу в підбара-банному провалі, % мас. | Вихід валового і металургій- ного коксу, % мас. |  | Зольність коксу, % мас. | Сірчистість коксу, % мас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К2 | Г6 | 2Ж26 | К13 | Б1 | Б2 | К10-0 | Вк.в. | Вк.м. | Акd | Sкd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 27,59 | 27,59 | 17,23 | 27,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | 30,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 30,77 | 19,23 | 30,77 | 19,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 47,07 | 11,76 | 29,41 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 57,14 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19,23 | 30,77 | 30,77 | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21,74 | 34,78 | 21,74 | 34,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25,00 | 40,00 | 10,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 19,23 | 19,23 | 30,77 | 30,77 |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 1.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 34,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 29,42 | 11,76 | 47,06 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 35,71 | 14,29 | 35,71 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 45,45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11,76 | 47,06 | 29,41 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11,77 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14,29 | 35,71 | 14,29 | 35,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11,76 | 11,76 | 29,42 | 47,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 57,14 |  |  |  |  |  |  |  |