МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство

Дніпропетровськ  НМетАУ  2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1  від 30.01.2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 620.192.3 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму 6.050403  –  інженерне матеріалознавство /Укл.: О.В. Власова, О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 44 с.

Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.

Укладачі:      О.В. Власова, канд. техн. наук, доц.

О.М. Левко, канд. техн. наук, доц.

Відповідальна за випуск      С.Й. Пінчук, д-р техн. наук, проф.

Рецензент        Т.Л. Карасик, канд. техн. наук, доц.  (НМетАУ)

Підписано до друку  15.02.2012.  Формат 60х84 1/16.  Папір друк.  Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,58.  Умов. друк. арк. 2,56.  Тираж  100 пр. Замовлення №

# Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

# Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

# ВСТУП

Навчальна дисципліна "Неметалеві матеріали" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – опанування основних закономірностей, які визначають будову, властивості та використання неметалевих матеріалів на основі органічних та неорганічних полімерів: різних видів пластмас, композиційних матеріалів, каучуків, гум та матеріалів, що утворюють плівку – клеїв та герметиків, а також скла й ситалів.

Результатом вивчення студентом дисципліни має бути:

знання:

- будови, властивостей та класифікації полімерів;

- складу, класифікації, властивостей та галузей застосування різновидів термопластичних, термореактивних та газонаповнених пластмас, гум, клеїв, герметиків, скла та ситалів;

- методики визначення властивостей неорганічного скла розрахунковим методом;

- будови композиційних матеріалів, різновидів композитів з неметалевою матрицею, фізико-механічних, хімічних властивостей та галузей їх використання.

вміння:

- визначати властивості неорганічного скла розрахунковим  методом;

- здійснити правильний вибір матеріалу для виробів відповідно до їх призначення з урахуванням експлуатаційних умов використання.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні індивідуального та практичного завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуальних  завдань, які є вхідною інформацією для виконання контрольної роботи, захист практичного завдання.

Зв’язок з іншими дисциплінами – є однією з перших теоретичних дисциплін при підготовці бакалаврів напряму – інженерне матеріалознавство. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з загальної, органічної та фізичної хімії, фізики.

Придбані знання й вміння використовуються при вивченні базових дисциплін напряму – інженерне матеріалознавство.

- Робоча програма дисципліни «НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ»

|  | Усього | Семестр |
| --- | --- | --- |
| Усього годин за навчальним планом у тому числі: | 108 | 9 |
| аудиторні заняття з них: | 16 | 16 |
| лекції | 12 | 12 |
| практичні заняття | 4 | 4 |
| Самостійна робота, усього | 92 | 92 |
| Контрольна робота | 1 | 1 |
| Підсумковий контроль | залік | залік |

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

# Теми, зміст лекцій та питання для самоконтролю

  - . ЛЕКЦІЇ (12 годин)

# Тема 1.  Неметалеві матеріали. Вступ. Полімери (2 години)

Задачі і основи дисципліни. Загальні відомості про неметалеві матеріали природні та штучні, які використовують в народному господарстві. Полімери, їх класифікація. Особливості будови та властивостей полімерних матеріалів.

Література [1, С. 434 – 474], [2, С. 330 – 357], [3, С. 300 – 313], [4 – 9], [10, С. 6 – 200], [11, С. 87 – 115; 123 – 145; 198 – 239].

Питання для самоконтролю

1. Які матеріали належать до неметалевих?

2. Які переваги мають неметалеві матеріали у порівнянні з металами та сплавами?

3. В чому полягає відзнака трьох головних видів синтезу полімерів, що застосовують у виробництві пластмас?

4. Які чинники впливають на фізико-механічні та хімічні властивості полімерів?

5. Опишіть сутність процесу релаксації полімерів.

6. Що таке термомеханічна крива і який вона має вигляд для полімерів з різною структурою?

7. У чому полягає сутність процесів деструкції та структурування полімерних матеріалів за умов їх старіння?

8. Поясніть, що таке адгезія та абляція полімерів.

Тема 2. Пластмаси (2 години)

Пластмаси. Склад і їх класифікація. Неполярні термопластичні пластмаси: поліетилен, поліпропилен, полістирол, фторопласт-4. Полярні термопластичні пластмаси: фторопласт-3, оргскло, полівінілхлориди, поліаміди, полікарбонати. Термостійкі пластики. Термопласти з наповнювачами. Термореактивні пластмаси, їх класифікація та загальна характеристика. Газонаповнені пластмаси (піно –, сото – і поропласти), особливості їх структури, властивостей та використання.

Література [1, С. 434 – 474], [2, С. 330 – 357], [3, С. 300 – 313],[4 – 9], [10, С. 6 – 200], [11, С. 87 – 115; 123 – 145; 198 – 239].

Питання для самоконтролю

1. Назвіть термореактивні пластмаси з органічними наповнювачами. Які їх властивості?

2. Назвіть головні термопластичні пластмаси, їх склад та застосування.

3. Наведіть приклади ефективності застосування пластмас.

4. Чим відрізняються структури піно –, поро – та сотопластів?

5. Де застосовують піно –, поро – та сотопласти?

Тема 3. Гумові матеріали (2 години)

Загальні відомості про гуми, склад та їх класифікація. Гуми загального та спеціального призначення. Їх склад, властивості, види та призначення. Види гумованих покриттів, які застосовують для захисту хімічного обладнання від корозії. Ебоніт, склад, властивості та його застосування. Вулканізація та її вплив на властивості каучуків. Основні види вулканізатів. Будова й властивості натурального каучуку.

Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].

Питання для самоконтролю

1. Назвіть головні властивості гуми як технічного матеріалу.

2. Чим відрізняються між собою гумові матеріали з різним вмістом сірки, що отримані шляхом вулканізації?

3. Вкажіть види добавок та наповнювачів гуми.

4. Порівняйте властивості гум загального та спеціального призначення.

5. Дайте характеристику електротехнічних гум.

6. Які Ви знаєте групи гумових виробів, що застосовують в машинобудуванні?

7. У чому полягає вплив чинників експлуатації на властивості гум?

8. Наведіть приклади гум, що мають стійкість проти впливу гідравлічної рідини.

9. Наведіть приклади застосування гумованих покриттів для захисту металургійного обладнання від корозії.

10. Які види гумованих покриттів застосовують на виробництві?

Тема 4. Клеї та герметики (2 години)

Загальні відомості, класифікація, склад та властивості клеїв. Основні види конструкційних, смоляних, гумових, високотемпературних клеїв, їх властивості та застосування. Вплив молекулярної маси та структури полімерів на клейові здібності. Неорганічні клеї.

Герметики, їх характеристика та призначення. Фізико-механічні властивості основних видів герметиків.

Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].

Питання для самоконтролю

1. Вкажіть переваги та недоліки клейових з’єднань.

2. Що таке адгезія?

3. Наведіть головні вимоги до герметиків.

4. Наведіть види класифікації клеїв.

5. Які Ви знаєте теплостійкі клеї?

6. Що таке тіоколові герметики?

7. Які клеї відносять до високотемпературних?

8. Які герметики виготовляють на основі поліакрилатів?

9. З якою метою використовують елатосіл?

Тема 5. Композиційні матеріали на неметалевих матрицях (2 години)

Загальні відомості, класифікація, склад та властивості композиційних матеріалів. Головні чинники, які впливають на властивості композиційних матеріалів. Фізико-хімічні властивості одномірних композиційних матеріалів з полімерною матрицею. Волокнисті композиційні матеріали. Різноманітні типи неметалевих волокон: борні, вуглецеві, карбідні. Неорієнтовані та орієнтовані композиційні скломатеріали. Використання волокнистих композитів (карбо –, боро –, скло – та органоволокнітів).

Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].

Питання для самоконтролю

1. За якими ознаками класифікують композиційні матеріали з немета-левою матрицею?

2. Наведіть способи укладки наповнювачів в композиційних матеріалах і яким чином вони впливають на їх властивості.

3. Що таке карбоволокніти, їх склад, види, властивості, умови застосу-вання?

4. Дайте характеристику бороволокнітів.

5. Дайте характеристику органоволокнітів.

6. Що таке скловолокніти?

7. Наведіть приклади застосування скловолкнітів.

Тема 6. Неорганічні матеріали. Скло. Ситали (2 години)

Загальні відомості, класифікація, способи отримання, склад, структура, властивості та галузі застосування скла та ситалів.

Література [1, С. 504 – 520], [2, С. 361 – 366], [3, С. 321 – 324].

Питання для самоконтролю

1. Назвіть види скла. Опишіть склад та структуру неорганічного скла різ-них видів.

2. Наведіть конкретні приклади використання технічного скла.

3. У чому подібність й відмінність ситалів й неорганічного скла за хіміч-ним складом, структурою тощо?

4. Як впливає хімічний склад неорганічного скла на його властивості?

5. Наведіть способи підвищення якості неорганічного скла різних видів.

6. Що є основою неорганічних матеріалів? Назвіть їх різновиди.

7. Дайте визначення склокристалічним матеріалам, вкажіть способи їх отримання.

8. Опишіть різновиди ситалів, наведіть приклади їх застосування.

2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (4години)

Властивості неорганічного скла та їх визначення розрахунковим методом.

- ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  - . Зміст і структура завдання. Критерії оцінки

Дисципліна «Неметалеві матеріали» включає теми, що містять відомості про полімери, пластмаси, гуми, клеї, герметики, композиційні матеріали, неорганічне скло та ситали.

Індивідуальні завдання за змістом охоплюють всі розділи теоретичного курсу дисципліни і відповідають робочій програмі. Варіанти індивідуальних завдань містять питання, що згруповані за темами:

1 – полімери;

2 – пластмаси;

3 – гума;

4 – клеї та герметики;

5 – композиційні матеріали;

6 – неорганічне скло і ситали.

Кожна тема містить питання різного рівня складності та виду: тестові різної форми та описового характеру. Питання кожної теми нумеруються самостійно і послідовно, починаючи з першого, у залежності від їх кількості.

До складу кожного варіанта індивідуального завдання входить 28 питань, які наведені в розділі 3.2 (Тематична частина), і відповідають трьом рівням складності. Перший рівень складності включає 9 тестових питань. Сума балів за виконаний перший рівень дорівнює 3,5 бала. Другий рівень складності включає 11 питань у вигляді відкритих тестів, які потребують від студента знання основного програмного матеріалу. Загальна оцінка виконаного рівня дорівнює 4,5 бала. Третій рівень складності включає 8 теоретичних питань, які потребують від студента розширеного знання основного програмного матеріалу, здатності його творчого осмислення. Загальна оцінка виконаного третього рівня дорівнює 4 балам. Оцінка варіанта індивідуального завдання визначається як середнє арифметичне загальних оцінок усіх трьох рівнів з округленням до найближчого цілого числа.

Кожен студент при виконанні контрольної роботи отримує індивідуальне завдання, варіант якого визначається останніми цифрами шифру студента (№ залікової книжки або студентського квитка). Наприклад, студент, шифр якого закінчується на 01, виконує варіант1, на 21 – варіант 21. Для тих студентів, у яких останні дві цифри більше 21 (22, 23 і т.д.) при визначенні варіанта береться сума двох останніх цифр. Наприклад, якщо дві останні цифри 22, то виконується варіант 4, а якщо 23, то варіант – 5.

3.2. Рекомендації до вибору варіантів та виконання індивідуального завдання

Для вибору варіанта та номерів тематичних питань користуйтеся таблицею 3.1, що наведена нижче. Перші верхні номери відповідають тестовим питанням. Описові питання по темі розташовані під номерами тестових питань та написані курсивом. За цими номерами знайдіть питання у відповідній темі і дайте відповідь. При цьому зверніть увагу на наступне уточнення. При оформленні роботи над індивідуальним завданням складіть таблицю (аналогічну таблиці 3.1 методичних вказівок), в яку занесіть номери тематичних питань вашого варіанта. Окремо дайте на нього відповідь, вказавши назву, номер теми та питання. У відповідях на тестові питання (1 рівень) можна обмежитися буквою, під якою в тестах, на вашу думку, записана правильна відповідь, але краще вказати словами. Відповіді на всі описові питання             (3 рівень) повинні бути достатньо повними, супроводжуватися поясненнями і з зазначенням переліку використаної літератури або сайтів мережі Інтернет. Список зазначеної літератури та сайтів мережі Інтернет повинні бути наведені в кінці роботи. Для питань другого рівня, які представлені у вигляді відкритих тестів, достатньо, у залежності від характеру питання, короткої відповіді одним або кількома словами, або реченням. Наприклад, питання: «Проста пластмаса – це ...? Відповідь: полімерний термопластичний або термореактивний матеріал».

Робота над індивідуальним завданням виконується письмово. При оформленні можна використовувати: а) окремий зошит (рукописний варіант), б) аркуші паперу формату А4 (при використанні комп'ютера: шрифт Times New Roman, кегль 12-14, інтервал 1,5). При цьому на кожній сторінці роботи повинні бути поля для зауважень викладача, внесення виправлень (якщо вони знадобляться) і місце для повторного рішення неправильно виконаних завдань.

У разі повернення роботи студент зобов'язаний розібрати і виправити зауваження викладача в цьому ж зошиті та зберігати при цьому всі раніше зроблені помилкові записи.

Таблиця 3.1

Варіанти індивідуальних завдань

|  | Назва та номери тем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полімери тема 1 |  | Пластмаси тема 2 | Гума тема 3 | Клеї та герметики тема 4 | Композити тема 5 | Скло й ситали тема 6 |  |
| номер варіантів | номери питань |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1, 21, 41, 61, 64, 73 | 1, 21, 26, 44, 65, 78 |  | 1, 21, 29, 49, 60 | 1, 12, 32 | 1, 15, 35, 44 |  | 1, 15, 35, 55 |
| 2 | 2, 22, 42, 62, 65, 72 | 2, 22, 27, 45, 66, 77 |  | 2, 23, 30, 50, 61 | 2, 13, 33 | 2, 16, 36, 45 |  | 2, 16, 36, 56 |
| 3 | 3, 23, 43, 44, 66, 71 | 3, 23, 28, 46, 67, 76 |  | 3, 22, 31, 52, 62 | 3, 14, 34 | 3, 17, 37,46 |  | 3, 17, 37, 57 |
| 4 | 4, 24, 47, 63, 67, 70 | 4, 25, 29, 47, 68, 75 |  | 4, 25, 32, 53, 63 | 4, 15 , 35 | 4, 18, 38, 47 |  | 4, 18, 38, 58 |
| 5 | 5, 25, 45, 48, 68, 69 | 5, 24, 30, 49, 69, 74 |  | 5, 24, 33, 51, 64 | 5, 16, 36 | 5, 19, 39, 48 |  | 5, 19, 39, 59 |
| 6 | 6, 26, 46, 50, 64, 66 | 6, 20, 31, 51, 70, 82 |  | 6, 26, 34, 54, 65 | 6, 17, 37 | 6, 20, 40, 49 |  | 6, 20, 40, 60 |
| 7 | 7, 27, 49, 51, 65, 70 | 7, 15, 32, 48, 71, 81 |  | 7, 27, 35, 55, 66 | 7, 18, 38 | 7, 21, 41, 50 |  | 7, 21, 41, 61 |
| 8 | 8, 28, 52, 53, 67, 71 | 8, 16, 33, 50, 72, 80 |  | 8, 28, 36, 56, 67 | 8, 19, 39 | 8, 22, 42, 51 |  | 8, 22, 42, 62 |
| 9 | 9, 29, 54, 56, 68, 72 | 9, 17, 34, 52, 73, 79 |  | 9, 1, 37, 57, 68 | 9, 20, 40 | 9, 23, 43, 52 |  | 9, 23, 43, 63 |
| 10 | 10, 32, 55, 57, 69, 73 | 10, 18, 35, 53, 74, 65 |  | 10, 4, 38, 58, 69 | 10, 21, 41 | 10, 24, 15, 53 |  | 10, 24, 44, 64 |
| 11 | 11, 33, 58, 60, 66, 65 | 11, 19, 36, 54, 75, 66 |  | 11, 5, 39, 59, 70 | 11, 22, 42 | 11, 25, 16, 44 |  | 11, 25, 45, 65 |
| 12 | 12, 31, 59, 47, 64, 72 | 12, 13, 37, 55, 76, 68 |  | 12, 6, 40, 29, 71 | 1, 23, 43 | 12, 26, 20, 48 |  | 12, 26, 46, 66 |
| 13 | 13, 30, 60, 47, 65, 73 | 13, 1, 38, 64, 77, 68 |  | 13, 7,41, 33, 72 | 2, 24, 44 | 13, 27, 17, 40 |  | 13, 27, 47, 67 |
| 14 | 14, 34, 61, 57, 67, 69 | 14, 2, 39, 56, 78, 70 |  | 14, 2, 42, 32, 66 | 3, 25, 45 | 14, 28, 19, 45 |  | 14, 28, 48, 68 |
| 15 | 15, 35, 41, 44, 65, 68 | 15, 23, 40, 57, 79, 71 |  | 15, 8, 43, 34, 62 | 4, 26, 46 | 1, 29, 20, 49 |  | 13, 29, 49, 69 |
| 16 | 16, 36, 45, 62, 66, 72 | 16, 25, 41, 59, 80, 69 |  | 16, 3, 44, 37, 67 | 5, 27, 47 | 5, 30, 18, 46 |  | 5, 30, 50, 70 |
| 17 | 17, 37, 42, 53, 69, 64 | 17, 3, 42, 60, 81, 72 |  | 17, 22, 45, 35, 71 | 6, 28, 48 | 7, 31, 21, 44 |  | 1, 31, 51, 71 |
| 18 | 18, 38, 43, 50, 68, 70 | 18, 4, 43, 58, 82, 74 |  | 18, 24, 46, 31, 70 | 7, 29, 49 | 9, 32, 24, 53 |  | 7, 32, 52, 72 |
| 19 | 19, 39, 46, 56, 71, 72 | 19, 5, 61, 62, 65, 81 |  | 19, 25, 47, 38, 72 | 8, 30, 50 | 12, 33, 22, 47 |  | 9, 33, 53, 73 |
| 20 | 20, 40, 52, 51, 73, 66 | 20, 14, 45, 63, 66, 72 |  | 20, 26, 48, 30, 63 | 9, 31, 51 | 13, 34, 26, 51 |  | 4, 34, 54, 74 |

3.3. Тематична частина (питання)

ТЕМА 1. Полімери

Перший рівень

1. Полімерами називають речовини, які мають:

а) елементарну кристалічну структуру;

б) макромолекули, що складаються з численних елементарних кілець однакової структури;

в) макромолекули, що складаються з численних елементарних кілець різної структури;

г) складну аморфну структуру.

2. Молекулярна маса полімерів становить:

а) 10 г/моль – 500 г/моль;

б) 500 г/моль – 1000 г/моль;

в) 1000 г/моль – 5000 г/моль;

г) 5000 – 1000000 г/моль.

3. Відмінною особливістю макромолекули полімеру є:

а) гнучкість;

б) крихкість;

в) в'язкість;

г) міцність.

4. Енергія хімічного зв'язку основного ланцюга макромолекули полімерів дорів-нює:

а) 3– 5 кДж/моль;

б) 40–400 кДж/моль;

в) 330 – 360 кДж/моль;

г) 5 – 40 кДж/моль.

5. Зчеплення молекул матеріалів, що приведені в контакт за рахунок сил тяжіння, називається:

а) абляцією;

б) адгезією;

в) когезією;

г) змочуванням.

6. Який з наведених нижче матеріалів є природним полімером?

а) азбест;

б) пластмаса;

в) гума;

г) поліетилен.

7. За складом полімери поділяють на:

а) прості, складні, елементарні;

б) фізичні, хімічні, органічні;

в) молекулярні, низькомолекулярні, високомолекулярні;

г) органічні, елементоорганічні і неорганічні.

8. Як називають вид органічних полімерів, основний молекулярний ланцюг яких утворено тільки вуглецевими атомами:

а) карболанцюговими;

б) гетероланцюговими;

в) ланцюговими;

г) вуглецевими.

9. До неорганічних полімерів відносять:

а) силікатне скло;

б) герметики;

в) пластмаси;

г) гуму.

10. За формою макромолекули полімери не бувають:

а) круглі;

б) квадратні;

в) розгалужені;

г) пірамідальні.

11. Структури полімеру, що виникають в результаті різного укладання молекул, називають:

а) надмолекулярними;

б) молекулярними;

в) полімолекулярними;

г) псевдомолекулярними.

12. За полярністю полімери поділяють на:

а) атомні й молекулярні;

б) полярні й неполярні;

в) позитивні й негативні;

г) органічні й неорганічні.

13. Яку властивість полімеру забезпечує полярність зв'язків у його молекулі:

а) крихкість;

б) в'язкість;

г) теплостійкість;

д) електропровідність.

14. До неметалевих матеріалів не відносять:

а) латунь;

б) органічне скло;

в) термоситали;

г) целюлозу.

15. Поєднання яких властивостей відповідає визначенню «неметалеві матері-али»:

а) значна жорсткість та пластичність при малій щільності;

б) велика щільність й питома міцність;

в) висока хімічна стійкість й теплопровідність;

г) значні зносостійкість й електропровідність.

16. Основою неметалевих матеріалів є:

а) низькомолекулярні хімічні сполуки;

б) лакофарбові матеріали;

в) аморфні сплави;

г) синтетичні полімери.

17. У якому фізичному стані можуть перебувати полімери:

а) рідкому;

б) твердому;

в) склоподібному;

г) газоподібному.

18. Полімер у склоподібному стані – це тіло:

а) тверде;

б) рідке;

в) газоподібне;

г) аморфне.

19. Полімер у в'язкоплинному стані – це:

а) рідина;

б) газ;

в) в'язке тіло;

г) тверде тіло.

20. Графічна залежність деформації полімеру, що розвивається за певний час при заданій напрузі від температури, називається:

а) механотермічна крива;

б) термодинамічна крива;

в) термомеханічна крива;

г) термохімічна крива.

21. Деформація, що виникає при дії великих навантажень в склоподібних полімерах, називається:

а) пружною;

б) вимушеною;

в) вимушено-еластичною;

г) пружньо-еластичною.

22. Механічні властивості полімерів залежать від:

а) часу дії і швидкості прикладання навантажень;

б) температури;

в) способу отримання;

г) структури макромолекули.

23. Старіння полімерів відбувається за наявністю:

а) кисню;

б) повітря;

в) вологості;

г) навантажень.

24. Старіння полімерів спричиняє:

а) тривале використання;

б) багаторазову деформацію;

в) зміну умов;

г) вологість повітря.

25. Які дії проводять задля уповільнення процесів старіння полімерів:

а) додають стабілізатори;

б) покращують умови зберігання або використання;

в) обробляють спеціальними розчинами;

г) усувають чинники старіння.

26. Радіаційна стійкість полімерів виражається:

а) дозою випромінювання, що поглинається;

б) дозою радіації;

в) дозою руйнування;

г) кількістю доданого стабілізатора.

27. Абляція полімерних матеріалів – це:

а) відновлення;

б) зміцнення;

в) руйнування;

г) покращення.

28. Адгезія – це здатність полімерів до:

а) змішування,

б) руйнування;

в) злипання;

г) змочування.

29. Міцність хімічних зв'язків в макромолекулах і структура полімерів визначають їх:

а) теплостійкість,

б) холодостійкість;

в) міцність;

г) пружність.

30. За формою макромолекул полімери бувають:

а) аморфні, кристалічні, стрічкові;

б) лінійні, плоскі, стрічкові;

в) аморфні, плоскі, лінійні;

г) кристалічні, стрічкові, лінійні.

31. За фізичним станом полімери бувають:

а) склотвірні, кристалічні,

б) склотвірні, тверді;

в) аморфні, тверді;

г) аморфні, кристалічні.

32. Вакуумстійкість полімерів оцінюється:

а) газопроникністю;

б) кількістю добавок, що виділяються;

в) газопоглинанням;

г) газовиділенням.

33. Полімери класифікують за:

а) складом;

б) видом наповнювача;

в) плівкотвірною речовиною;

г) умовами твердіння.

34. Основний ланцюг органічних гетероланцюгових полімерів складається з:

а) атомів тільки вуглецю;

б) атомів інших елементів;

в) атомів вуглецю і неорганічних елементів;

г) радикалів і неорганічних елементів.

35. Виберіть чинники, що впливають на вакуумстійкість полімерів:

а) міцність;

б) склад;

в) природа газу;

г) температура газу.

36. Виберіть опис процесів, що відображають сутність деструкції, яка протікає в полімері при його старінні:

а) розм'якшення, видалення летких речовин;

б) підвищення твердості, крихкості, втрата еластичності;

в) деполімеризація полімеру;

г)накопичення залишкової деформації та релаксаційних напруг, зменшення працездатності.

37. Які процеси відбуваються при структуруванні полімерів:

а) підвищуються твердість, крихкість, спостерігається втрата еластичності;

б) збільшується молекулярна маса, підвищується теплостійкість і механічні властивості;

в) відбувається розм'якшення матеріалу і виділення летких речовин;

г) утворюються радикали, руйнуються хімічні зв'язки.

38. Використання полімерів, як плівкотвірних матеріалів засновано на їх здат-ності до:

а) абляції;

б) адгезії;

в) деструкції;

г) структурування.

39. За складом полімери бувають:

а) органічні карболанцюгові;

б) органічні гетероланцюгові;

в) елементоорганічні;

г) неорганічні.

40. Старіння полімерів це:

а) необоротна зміна найважливіших технічних характеристик в ході експлуатації та зберігання матеріалів;

б) необоротна зміна найважливіших технічних характеристик в результаті фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем;

в) руйнування матеріалу, що супроводжується винесенням його маси при дії гарячого газового потоку;

г) оборотна зміна найважливіших технічних характеристик, як результат складних хімічних і фізичних процесів.

Другий рівень

41. Орієнтація полімерів – це …

42. Процеси деструкції і структурування полімерного матеріалу супроводжу-ються ...

43. Старіння полімерів – це…

44. За фазовим станом полімери бувають …

45. Абляція – це …

46. Стійкість полімерів до абляції залежить від ...

47. Всі полімери за складом класифікують …

48. Релаксаційні властивості полімерів – це ...

49. Полярність полімерів – це …

50. За формою макромолекули полімери ділять на ...

51. Аморфні полімери – це ...

52. Полярність полімерів – це …

53. Природними полімерами є ...

54. Підвищена стійкість полістиролу до радіації пояснюється ...

55. Принциповою відмінністю в процесах кристалізації полімерів і металів є…

56. Фізичними станами полімерного матеріалу є …

57. Орієнтація полімерів і орієнтаційне зміцнення – це ...

58. Термомеханічна крива і температури переходів – це ...

59. Використання полімерів як плівкотвірних матеріалів пояснюється здатністю до ...

60. Сутність процесу старіння полімерних матеріалів полягає у ...

61. Характер зв'язків між частинками в полімерному тілі наступний ...

62. Полярність зв'язків у молекулі полімеру визначається наявністю ...

63. Умовами полярності полімеру є ...

Третій рівень

64. Які матеріали відносять до неметалевих. Які їх переваги у порівнянні із металами і сплавами?

65. Яким чином впливає форма макромолекул полімерів на їх фізико-меха-нічні властивості?

66. За якими ознаками класифікують полімерні матеріали за походженням, по відношенню до нагрівання, полярності?

67. Які полімери називаються термопластичними, а які термореактивними? Наведіть приклади.

68. Які температурні залежності характеристик міцності термопластичних і термореактивних полімерів?

69. Що називається термомеханічною кривою і яка вона для полімерів із різною структурою?

70. У чому полягає сутність старіння полімерних матеріалів?

71. Поясніть процес деструкції при старінні полімерів, у чому полягає сут-ність цього явища, його особливості. Ставлення до термодеструкції полімерів з високою теплотою полімеризації?

72. Дайте характеристику процесів, що протікають в полімерах під дією іоні-зуючих випромінювань.

73. Який вплив має структура полімерів на їх стійкість до абляції?

74. Наведіть та опишіть теорії, що пояснюють фізико-хімічну сутність адге-зійних явищ полімерних матеріалів.

Тема 2. Пластмаси

Перший рівень

1. Пластмасами називають:

а) штучні матеріали, отримані на основі органічних полімерних зв'язуючих речовин;

б) натуральні матеріали, отримані на основі органічних полімерних зв'язуючих речовин;

в) штучні матеріали, отримані на основі неорганічних полімерних зв'язуючих речовин;

г) матеріали, отримані без зв'язуючих речовин.

2. Під дією іонізуючого випромінювання поліетилен стає:

а) твердим;

б) рідким;

в) пластичним;

г) розсипчастим.

3. Поліпропілен – це:

а) аморфно-кристалічний полімер;

б) аморфний полімер;

в) аморфний термопласт;

г) полімер трифторетілену.

4. Прозорий аморфний термопласт на основі складних ефірів акрилової та мета-крилової кислот – це:

а) фторопласт–3;

б) органічне скло;

в) поліетилен;

г) фторопласт–4.

5. Недоліки полістиролу:

а) невисока теплостійкість, схильність до старіння, утворення тріщин;

б) холодоплинність, виділення токсичного фтору при високій темпера-турі;

в) труднощі переробки;

г) розм'якшення при нагріванні.

6. Зв'язуючими речовинами в термореактивних пластмасах є:

а) смоли;

б) поліаміди;

в) поліфториди;

г) поропласти.

7. Яке полімерне зв’язуюче в залежності від структури може бути термопласти-ним або термореактивним:

а) поліаміди;

б) полістирол;

в) поліуретан;

г) пентапласт.

8. До групи пластмас з назвами: капрон, нейлон відносяться:

а) поліаміди;

б) полівінілхлориди;

в) поліетилени;

г) фторопласт-4.

9. Складним поліефіром вугільної кислоти під назвою діфлон є:

а) полікарбонат;

б) поліамід;

в) поліфторид;

г) поліпропілен.

10. Пластмаси із комірчастою структурою і газоподібними наповнювачами називають:

а) поропласти;

б) сотопласти;

в) пінопласти;

г) поліпропілен.

11. Водопоглинання поропласту ТПВФ за 2 години становить:

а) 400 – 700%;

б) 100 – 200% ;

в) 250 – 500 %;

г) більше 1000 % .

12. Поліетилен, поліпропілен, полістирол, фторопласт - 4 – це пластмаси:

а) неполярні термореактивні;

б) неполярні термопластичні;

в) полярні термопластичні;

г) полярні термореактивні.

13. Для теплоізоляції кабін, контейнерів і т.д. застосовують пластмаси:

а) газонаповнені;

б) термореактивні;

в) термостійкі;

г) термопластичні.

14. Назвіть ознаки, за якими не класифікують пластмаси:

а) за умовами твердіння;

б) за типом наповнювача;

в) за плівкотвірною речовиною;

г) по відношенню до нагрівання.

15.Текстоліт – це термореактивна пластмаса з наповнювачем:

а) волокнистим;

б) порошковим;

в) листовим;

г) газовим.

16. Фторопласт-3, органічне скло, поліаміди, полівінілхлорид – це пластмаси:

а) термореактивні;

б) термопластичні;

в) полярні термопластичні;

г) неполярні термопластичні.

17. Проста пластмаса складається з:

а) зв’язуючого матеріалу на основі термопластичних або термореактив-них полімерів;

б) зв’язуючого матеріалу і наповнювача;

в) зв’язуючого матеріалу і затверджувача;

г) пластифікатора і наповнювача.

18. Найбільш стійкою пластмасою до радіації є:

а) поліетилен;

б) поліефір;

в) полістирол;

г) формальдегід.

19. Для підвищення еластичності і полегшення обробки до пластмас додають:

а) олеїнову кислоту, стеарин;

б) перекисні сполуки;

в) аміни, феноли;

г) реагент, білу сажу.

20. Гетинакс – це термореактивна пластмаса з наповнювачем:

а) порошковим;

б) волокнистим;

в) листовим;

г) газовим.

21. Недоліком поліпропілену є низька:

а) термостійкість;

б) морозостійкість;

в) міцність;

г) еластичність.

22. Гетинакс і текстоліт – це:

а) прості пластмаси;

б) шаруваті пластики;

в) гумові матеріали;

г) газонаповнені пластмаси.

23. Перехід відформованої маси в твердий стан відбувається при подальшому її нагріванні для пластмас на основі:

а) термореактивних полімерів;

б) термопластичних полімерів;

в) феноло-формальдегідних зв’язуючих матеріалів;

г) кремнійорганічних композицій.

24. Неполярний термопласт з високими антифрикційними властивостями – це:

а) полівінілхлорид;

б) поліетилен;

в) фторопласт-4;

г) фторопласт-3.

25. Чим вище щільність та кристалічність поліетилену, тим вище його:

а) міцність;

б) теплостійкість;

в) морозостійкість;

г) хімічна стійкість.

Другий рівень

26. Пластмаси з волокнистими наповнювачами – це…

27. Поропласти – це …, їх застосовують …

28. Полісульфон та гетероциклічні полімери – це …

29. Термостійкі пластики – це …

30. Термопласти з армуючими наповнювачами – це ...

31. Гетинакс – це ...

32. Особливостями і недоліками пластмас є ...

33. Полікарбонат – це ...

34. Пластмаси класифікують за ...

35. Зв’язуючими матеріалами та наповнювачами термореактивних пластмас є ...

36. Газонаповнені пластмаси складаються із ...

37.Термореактивні пластмаси мають такі властивості: ...

38. Поліетилени бувають...

39. Пластмаси, що виготовлені на основі ароматичних гетероланцюгових полі-мерів – це ...

40. Підвищена стійкість до радіації полістиролу пояснюється ...

41. Пластмаси мають такі властивості...

42. Мінеральні наповнювачі надають пластмасам ...

43. Залежно від виду наповнювача термореактивні пластмаси бувають ...

44. Шаруваті пластики – це ...

45. До складу пластмас входять ...

46. Термопласти з наповнювачами – це ...

47. Поліетилен – це ...

48. Пластмаси з порошковими наповнювачами – це ...

49. Полярність впливає на ряд властивостей термопластичних пластмас наступ-ним чином ...

50. Газонаповнені пластмаси – це … Їх застосовують у …

51. Склопластики складаються з ...

52. Скломатеріали – це ...

53. Водопоглинання поропластів становить ...

54. Поліаміди – це ...

55. Полівінілхлорид – це ...

56. Органічне скло має такі властивості ...

57. Орієнтовані скловолокніти характеризуються ...

58. Неорієнтовані скловолокніти складаються з ...

59. Теплостійкість склопластиків на основі різних зв’язуючих матеріалів стано-вить ...

60. Текстоліт – це ...

61. Проста пластмаса – це ...

62. Найбільш розповсюдженими термопластичними пенопластами є …

63. Водопоглинення поліамідів залежить від…

64. Пластифікований полівінілхлорид використовують…

Третій рівень

65. Дайте визначення пластмасам. Назвіть їх склад і загальні властивості.

66. Наведіть класифікацію пластмас за зв’язуючою речовиною та наповню-вачем.

67. Дайте порівняльну характеристику властивостям пластмас у залежності від виду зв’язуючої речовини.

68. Дайте визначення термореактивним пластмасам з органічними наповню-вачами. Які їх властивості.

69. Дайте визначення склопластикам. Назвіть їх склад, властивості та засто-сування.

70. Опишіть, як впливає вид наповнювача та зв’язуючої речовини на фізико-механічні властивості склопластиків.

71. Дайте визначення термостійким пластикам. Назвіть їх різновиди та власти-вості.

72. Опишіть види і властивості шаруватих пластиків.

73. Дайте порівняльну характеристику фізичної структури піно –, поро – та сотопластів.

74. Опишіть властивості і застосування різних видів пінопластів.

75. Дайте визначення поропластам. Опишіть їх структури та властивості.

76. Наведіть особливості будови, властивості та застосування сотопластів.

77. Назвіть властивості органічного скла та способи підвищення його якості.

78. Опишіть властивості і галузі застосування групи пластмас з відомими наз-вами: капрон, нейлон.

79. Опишіть властивості і застосування полівінілхлориду різного виду.

80. Дайте визначення діфлону. Визначте в чому полягає своєрідність власти-востей діфлону. Наведіть, які види виробів виготовляють із діфлону і області їх застосування.

81. Назвіть вид зв’язуючої речовини, властивості і застосування лавсану.

82. Назвіть види і призначення простих пластмас на основі поліефірів.

Тема 3. Гума

Перший рівень

1. Продукт спеціальної обробки суміші каучуку і сірки з добавками, назива-ється:

а) герметик;

б) гума;

в) скло;

г) клей.

2. Вкажіть неактивні наповнювачі гуми:

а) оксид цинку, барію;

б) парафін, віск;

в) вуглецева сажа, біла сажа;

г) крейда, тальк.

3. Міцність натурального каучуку складає:

а) σв = 1,0 – 1,5 МПа;

б) σв = 3 – 4,5 МПа;

в) σв = 14 – 16 МПа;

г) σв = 7 – 8 МПа.

4. Гума – це продукт вулканізації каучуку і:

а) О2;

б) Н2О;

в) Н2;

г) S2.

5. Які гуми отримують на основі каучуків хлоропренового, СКН і тіоколу:

а) мастилобензостійкі;

б) зносостійкі;

в) світлоозоностійкі;

г) електротехнічні.

6. Які гуми отримують на основі каучуку СКТ:

а) теплостійкі;

б) зносостійкі;

в) електротехнічні;

г) мастилобензостійкі.

7. Які гуми отримують на основі каучуку СКУ:

а) теплостійкі;

б) зносостійкі;

в) електротехнічні;

г) мастилобензостійкі.

8. Які гуми виробляють на основі насичених каучуків – фторовмісних, СКЕП, бутилкаучуку:

а) морозостійкі;

б) зносостійкі;

в) теплостійкі;

г) світлоозоностійкі.

9. До групи гум якого призначення відносять вулканізати неполярних каучуків – НК, СКБ, СКС, СКІ:

а) морозостійких;

б) зносостійких;

в) спеціальних;

г) загальних.

10. Працездатність, довговічність гум при динамічному навантаженні визнача-ється:

а) стійкістю;

б) міцністю;

в) втомною міцністю;

г) термічною стійкістю.

11. Вулканізуючі речовини – це:

а) альдоль, неозон Д, парафін, тіурами;

б) парафін, вазелін, стеаринова кислота;

в) сірка, селен, альдоль, неозон Д;

г) сірка, селен, перекиси, тіурами.

12.Об'єм світового споживання натурального каучуку складає:

а) 3 %;

б) 30 %;

в) 0,3 %;

г) 50 %.

13. Існують протистарителі:

а) активні і неактивні;

б) хімічної та механічної дії;

в) хімічної та фізичної дії;

г) механічної та фізичної дії.

14. Які гуми отримують на основі фторовмісних каучуків:

а) теплостійкі;

б) зносостійкі;

в) світлоозоностійкі;

г) електротехнічні.

15. Ебоніт – це каучук з вмістом сірки приблизно:

а) 3 %;

б) 30 %;

в) 5 %;

г) 50 %.

16.Тіокол використовується для отримання гум:

а) мастилобензостійких;

б) світлоозоностійких;

в) зносостійких;

г) морозостійких.

17. Виберіть каучук, що має високу газонепроникненість:

а) натуральний;

б) тіоколовий;

в) кремнійорганічний;

г) ізопреновий.

18. Виберіть каучук, що має високу теплостійкість:

а) тіоколовий;

б) кремнійорганічний;

в) фторовмісний;

г) ізопреновий.

19. Каучуки СКБ, СКС, СКІ:

а) неполярні;

б) полярні;

в) термопластичні;

г) синтетичні.

20. У складі гуми сірка, селен, перекис, тіурами – це:

а) наповнювачі;

б) активатори;

в) вулканізатори;

г) пом’якшувачі.

21. Зносостійкі гуми створюють на основі каучуків:

а) поліуретанових;

б) тіоколових;

в) кремнійорганічних;

г) фторовмісних.

22. Добавки парафіну, вазеліну, стеаринової кислоти в гуму виконують роль:

а) наповнювачів;

б) активаторів;

в) вулканізаторів;

г) пом’якшувачів.

23. Які гуми отримують на основі полісульфідного та акрилатного каучуків:

а) теплостійкі;

б) зносостійкі;

в) світлоозоностійкі;

г) мастилобензостійкі.

24. Регенерат – продукт переробки старих гумових виробів та відходів, що вводять до складу гумової суміші як:

а) протистаритель;

б) пом’якшувач;

в) наповнювач;

г) вулканізатор.

25. До складу гуми вуглецева і біла сажі входять у якості:

а) наповнювачів;

б) протистарителів;

в) пом’якшувачів;

г) пластифікаторів.

26. Визначте, яку речовину вводять до гуми для зниження її вартості:

а) білу сажу;

б) оксид цинку;

в) парафін;

г) барит.

27. Прискорювачі процесу вулканізації – це:

а) оксиди, метали;

б) полісульфіди, оксиди свинцю, магнію;

в) стеаринова кислота, вазелін;

г) селен, сірка.

28. Вкажіть, для якого каучуку вулканізація проводиться термічною обробкою (без участі сірки):

а) тіоколового;

б) хлоропренового;

в) акрилатного;

г) ізопренового.

Другий рівень

29. Поліуретанові каучуки володіють...

30. Протистарителі уповільнюють процес ...

31. До складу гум входять ….

32. Перехід каучуку в процесі вулканізації в термостабільний стан відбуваєть-ся…

33. Гума, як технічний матеріал, відрізняється від інших матеріалів ...

34. Особливостями гум є ...

35. Особливостями будови макромолекули природнього каучуку є.....

36. Інгредієнти, що входять до складу гуми, – це ...

37. Наірит, тіокол – це ...

38. Основою гуми є ...

39. Процес вулканізації гуми супроводжується ...

40. Вулканізуючі речовини – це ...

41. Існують протистарителі ...

42. Пом’якшувачі призначені для ...

43. Наповнювачі поділяють за ...

44. Для здешевлення гуми вводять ...

45. Вулканізація – це ...

46. Перехід молекули каучуку в термостабільний стан відбувається в результа-ті...

47. При вулканізації змінюється ...

48. За призначенням гуми бувають ...

49. До властивостей природнього каучуку відносять...

50. Бутадієнстирольний каучук – це...

51. Спеціальні гуми бувають ...

52. Перевагою акрилатних гум є...

53. Мастилобензостійка гума на основі полісульфідного каучуку має властивос-ті ...

54. Каучук ізопреновий – це...

55. До характеристик канчуків, на основі яких виробляють світлоозоностійкі гу-ми, відносяться ...

56. На основі каучуків, що мають низькі температури склування, виготов-ляють…

57. Поліуретанові каучуки призначені для виготовлення ...

58. До властивостей гум, виготовлених на основі поліуретанових канчуків, від-носяться …

59. Електротехнічні гуми – це...

60. Гумами, стійкими до дії гідравлічних рідин, є ...

Третий рівень

61. Виберіть вид каучуку для мастилобензостійкої гуми. Опишіть його власти-вості та умови вулканізації.

62. Запропонуйте гуму для роботи в розчині слабких кислот при температурах 35 – 130 °С. Опишіть її властивості.

63. Назвіть властивості та застосування гум на основі фторовмісних каучуків.

64. Визначте, в чому полягає сутність процесу вулканізації. Опишіть, як зміню-ються властивості гуми після вулканізації.

65. Назвіть основні синтетичні каучуки, їх склад та області застосування гум на їх основі.

66. Назвіть основні фізико-механічні властивості різних гумових матеріалів та їх застосування.

67. Наведіть, в чому полягає сутність процесів старіння гуми. Якими способами захищають гуму і гумові деталі від старіння.

68. Опишіть властивості природного каучуку.

69. Опишіть, як змінюються властивості гум під дією озону та радіації.

70. Опишіть склад та властивості теплостійкої гуми.

71. Дайте визначення гуми. Опишіть склад та призначення інгредієнтів гуми.

72. Назвіть головні синтетичні каучуки, склад та галузі застосування гум на їх основі.

73. Опишіть, як змінюються властивості гум під дією температури та вакууму.

74. Опишіть властивості та призначення різновидів електротехнічних гум.

Тема 4. Клеї. Герметики

Перший рівень

1. Клеї, що мають універсальну адгезію, хорошу вібростійкість, міцність при нерівномірному відриві, стійкість до нафтових палив і олив, токсичність – це:

а) епоксидні;

б) поліуретанові;

в) феноло-формальдегідні;

г) кремнійорганічні.

2. Клеї холодного твердіння, що використовують для склеювання великих вертикальних площин з металів і пластмас з різними коефіцієнтами теплового розширення, – це:

а) кремнійорганічні;

б) поліуретанові;

в) феноло-формальдегідні;

г) епоксидні.

3. Клеї, що використовують для склеювання металів і склопластиків у воді та усунення вм'ятин, раковин, тріщин при ремонті судів, – це:

а) кремнійорганічні;

б) поліуретанові;

в) феноло-формальдегідні;

г) епоксидні.

4. Клеї, що мають стійкість до термоокислювальної деструкції з високою адгезією до різних матеріалів, не викликають корозії металів, застосовуються для склеювання легованих сталей, титанових сплавів, скло- і асбопластиків, графіту, неорганічних матеріалів – це:

а) кремнійорганічні;

б) поліуретанові;

в) феноло-формальдегідні;

г) на основі гетероциклічних полімерів.

5. Клей з універсальною адгезією, хорошою вібростійкістю, міцністю і стій-кістю до нафтових палив і олив – це:

а) поліуретановий;

б) смоляний;

в) гумовий;

г) феноло-кремнійорганічний.

6. Клеями, що склеюють метали і склопластики є:

а) фенолокаучукові;

б) епоксидні;

в) поліуретанові;

г) гумові.

7. Герметик, що знаходить своє основне застосування в автомобільній та авіаційній промисловості, – це:

а) фторокаучуковий;

б) тіоколовий;

в) епоксидний;

г) анаеробний.

8. Клеями, що приклеюють ріжучі частини при виготовленні інструментів, є:

а) фенолокаучукові;

б) епоксидні;

в) поліуретанові;

г) феноло-формальдегідні.

9. Клей-герметик віксінт застосовують для склеювання:

а) гум та скла;

б) титанових сплавів;

в) будь-яких матеріалів;

г) корозійностійких сплавів.

10. Клеї за плівкотвірною речовиною бувають:

а) універсальної та виборчої дії;

б) смоляні та гумові;

в) термореактивні та термопластичні;

г) білкові та неорганічні.

11. Для герметизації мікродефектів у зварних з'єднаннях, виливках, штампо-ваних деталях, болтах та різьбленні, для трубопроводів застосовують герметик:

а) фторокаучуковий;

б) епоксидний;

в) анаеробний;

г) тіоколовий.

Другий рівень

12. До складу клеїв і герметиків входять ...

13. Залежно від призначення плівкотвірні матеріали ділять на ...

14. Клейові з'єднання у порівнянні з іншими (заклепувальними, зварними) ма-ють переваги ...

15. Клеї й герметики – це ...

16.Недоліками клейових з'єднань є ...

17. До чинників, що визначають міцність склеювання, відносять ...

18. Склеювальні властивості полімерів залежать від ...

19. Клеї класифікують за ...

20. Термореактивні смоли надають клеям ...

21. Термопластичні смоли надають клеям ...

22 Основою плівкотвірної речовини гумових клеїв є ...

23. Гумові клеї застосовують ...

24. В авіаційній та автомобільній промисловості застосовують герметик ...

25. Епоксидні герметики застосовують ...

26. Герметик еластосіл застосовують ...

27. Герметик віксінт застосовують ...

28. Смоляні клеї можуть бути ...

29. Смоляні клеї холодного склеювання володіють ...

30. Термостійкі смоляні клеї отримують на основі ...

31. Клеї на основі модифікованих феноло-формальдегідних смол застосову-ють...

32. Властивості й використання неорганічних клеїв…

Третій рівень

33. Укажіть переваги та недоліки клейових з'єднань.

34. Наведіть класифікацію клеїв.

35. Назвіть смоляні клеї для склеювання металів, їх різновиди та властивості.

36. Назвіть теплостійкі клеї, їх властивості та застосування.

37. Опишіть склади та властивості високотемпературних клеїв.

38. Дайте характеристику гумовим клеям.

39. Опишіть властивості і застосування клеїв на епоксидній основі.

40. Дайте характеристику клеїв на основі модифікованих фенолоформальдегід-них смол.

41. Порівняйте властивості і застосування поліуретанових клеїв та модифікова-них карборановмісними сполуками.

42. Опишіть склади і властивості теплостійких клеїв і клеїв, що мають стійкість до термоокислювальної деструкції.

43. Назвіть призначення герметиків та вимоги до них.

44. Назвіть основні види герметиків, їх склад, властивості та застосування.

45. Дайте характеристику анаеробним герметикам.

46. Наведіть класифікацію і назвіть види герметиків.

47. Опишіть склад, властивості та застосування теплостійкого герметика.

48. Опишіть фізико-механічні властивості фторокаучукових і полі-уретанових герметиків та їх застосування.

49. Дайте характеристику герметикам, до групи яких входять віксінт і еласто-сіл.

50. Опишіть властивості і область застосування тіоколових герметиків.

51. Опишіть властивості і застосування епоксидних герметиків.

Тема 5. Композиційні матеріали

Перший рівень

1. Бороволокніти – це:

а) композит;

б) полімер;

в) пластмаса;

г) гума.

2. Властивості, що не характерні для бороволокнітів:

а) висока міцність при стисненні;

б) висока твердість;

в) низька електропровідність;

г) еластичність.

3. Бороволокніти мають:

а) низький опір до втоми;

б) низьку стійкість до радіації;

в) високу теплопровідність;

г) високу еластичність.

4. Вироби з бороволокнітів застосовую в:

а) авіації;

б) чорній металургії;

в) сільському господарстві;

г) харчовій промисловості.

5. Органоволокніти мають:

а) велику масу;

б) високу теплопровідність;

в) стабільність механічних властивостей при різкій зміні температур;

г) пористість 10 – 20 %.

6. В органоволокнітах матриця та зміцнювач мають близькі характеристики по :

а) масі;

б) об’єму;

в) модулю пружності;

г) площі.

7. У зв'язку з поганим змочуванням карбоволокна зв’язучою речовиною, його піддають операції:

а) травлення;

б) старіння;

в) нагрівання;

г) плавлення.

8. Карбоволокніти КМУ-1Л та КМУ-1У використовують при температурі:

а) 100 0С;

б) 200 0С;

в) 300 0С;

г) 500 0С.

9. Карбоволокніти з вуглецевою матрицею отримують із звичайних:

а) органоволокнітів;

б) полімерних карбоволокнітів;

в) бороволокнітів;

г) скловолокнітів.

10. Карбоволокніти переважають спеціальні графіти в 5-10 разів по:

а) міцності;

б) теплопровідності;

в) вартості;

г) технологічності.

11. Карбоволокніти застосовують для захисту від випромінювання:

а) теплового;

б) сонячного;

в) ультразвукового;

г) іонізуючого.

12. Які характеристики у карбоволокнітів вище, ніж у спеціальних графітів:

а) міцність і ударна в'язкість;

б) теплопровідність і термостійкість;

в) адгезійна міцність і стійкість до абляції;

г) стійкість до термоудару та коефіцієнт тертя.

13. Для полімерних карбоволокнітів у якості зв’язуючої речовини застосо-вують:

а) синтетичні полімери,

б) синтетичні полімери, піддані піролізу;

в) вуглець;

г) кокс.

14. Композиційний матеріал має високі механічні властивості, стійкість до термоудару та абляції – це :

а) бороволокніт;

б) органоволокніт;

в) полімерний карбоволокніт;

г) карбоволокніт з вуглецевою матрицею.

Другий рівень

15. В якості неметалевих матриць використовують ...

16. Найбільше поширення з полімерних матриць отримали ...

17. Зміцнювачами композиційних матеріалів з неметалевою матрицею є ...

18. Властивості композиційних матеріалів залежать від ...

19. Зміцнювач композиційних матеріалів може бути у вигляді ...

20. По виду зміцнювача композиційні матеріали ділять на ...

21. В шаруватих матеріалах волокна, нитки, стрічки ...

22. Застосовується укладка зміцнювачів з ...

23. Карбоволокніти – це композиції, що складаються з ...

24. Зв’язуючою речовиною карбоволокнітів є ...

25. У залежності від виду зв’язуючої речовини карбоволокніти бувають ...

26. Карбоволокніти з вуглецевою матрицею отримують ...

27. Карбоволокніти з вуглецевою матрицею переважають спеціальні графіти за значеннями ...

28. Полімерні карбоволокніти використовують ...

29. Карбоволокніти з вуглецевою матрицею застосовують ...

30. Бороволокніти складаються з ...

31. Бороволокніти характеризуються ...

32. Мікроструктура борних волокон ...

33. Комплексні боросклоніти – це ...

34. Для отримання бороволокнітів в якості матриць використовують ...

35. Бороволокніти володіють ...

36. Вироби з бороволокнітів застосовують ...

37. Органоволокніти складаються з ...

38. Органоволокніти володіють ...

39. В органоволокнітах значення модуля пружності і температурних коефіцієн-тів лінійного розширення зміцнювача і матриці ...

40. Пористість органоволокнітів не перевищує ...

41. Органоволокніти застосовують у якості…

42. Бороволокніти стійкі до дії…

43. Бороволкніти володіють підвищеною теплопровідністю та електропровід-ністю тому, що....

Третій рівень

44. Наведіть класифікацію композиційних матеріалів з неметалевою матрицею по виду зміцнювача та матриці.

45. Назвіть способи укладання наповнювача і як це відбивається на властивос-тях матеріалів.

46. Дайте характеристику карбоволокнітів, їх властивості, різновиди та умови застосування.

47. Опишіть бороволокніти, вкажіть їх склад, властивості та застосування.

48. Назвіть достоїнства органоволокнітів, їх властивості та застосування.

49. Дайте характеристику органоволокнітам.

50. Дайте характеристику бороволокнітам.

51. Назвіть види зв’язуючих речовин композиційних матеріалів з неметалевою матрицею.

52. Назвіть види зміцнювачів композиційних матеріалів з неметалевою матрицею.

53. Опишіть властивості бороволокнітів, вказавши причину їх підвищеної теп-лопровідності та електропровідності.

Тема 6. Неорганічне скло. Ситали

Перший рівень

1. Ситали отримують шляхом плавлення шихти, що складається із:

а) неорганічного скла та нуклеаторів;

б) кераміки та неорганічного скла;

в) кераміки та стабілізаторів;

г) нуклеаторів та стабілізаторів.

2. Найважливіші специфічні властивості (світлопрозорість, відбиття, розсіювання, поглинання і заломлення світла) мають матеріали:

а) скло,

б) склокераміка;

в) полімер;

г) скловолокніт.

3. Міцність якого матеріалу залежить від температури, а твердість наближа-ється до твердості загартованої сталі. Це матеріал:

а) склокераміка;

б) скло;

в) пластмаса;

г) композит.

4. Хімічній корозії скла сприяє оксид:

а) SiO2;

б) ZnO;

в) TiO2;

г) Na2O.

5. Нуклеатори в термоситалах – це добавки у вигляді:

а) скла літієвої системи;

б) кераміки;

в) діоксиду титану та сульфіду заліза;

г) доменних шлаків.

6. Твердість скла, що визначена методом дряпання за мінералогічною шкалою Мооса, дорівнює:

а) 3 – 5 од.;

б) 5 – 7 од;

в) 1 од.;

г) 10 од.

7.Твердість ситалів відповідає твердості:

а) скла;

б) алмазу;

в) тальку;

г) загартованої сталі.

8. У залежності від модифікатора скло буває:

а) металеве, неметалеве;

б) хімічне, кварцове;

в) лужне, безлужне;

г) силікатне, модифіковане.

9.Термопан – це скло:

а) двошарове;

б) тришарове;

в) двошарове з полімерною плівкою;

г) тришарове з паперовою плівкою.

10. Для склування транспортних засобів застосовують скло:

а) армоване та загартоване;

б) силікатне та дзеркальне;

в) триплекси та термопани;

г) оптичне та вітринне.

11. Оптичне скло застосовують:

а) в мікроскопах;

б) в інструментах;

в) для виготовлення лабораторного посуду;

г) для склування транспорту.

12. За структурою ситали займають проміжне положення між:

а) склом і металом;

б) склом і пластиком;

в) склом і керамікою;

г) склом і графітом.

13. Ситали не поділяють на:

а) фотоситали,

б) термоситали;

в) оксіситали;

г) шлакоситали.

14. Властивості неорганічного матеріалу ізотропні. Пористість відсутня повністю. Назвіть цей матеріал:

а) кераміка;

б) неорганічне скло;

в) ситали;

г) волокніти.

Другий рівень

15. Неорганічне скло – це ...

16. Внутрішня будова неорганічного скла характеризується ...

17. Склоутворюючий каркас скла являє собою ...

18. Іони лужних і лужноземельних металів у структурній сітці скла розтало-вуються ...

19. Введення модифікаторів розриває …

20. Введення модифікаторів знижує ...

21. Введення модифікаторів полегшує ...

22. Більшість різновидів скла має структуру ...

23. Модифікуючі оксиди змінюють ...

24. До складу неорганічного скла входять оксиди ...

25. Оксиди алюмінію, свинцю, заліза, титану та ін. в структурному каркасі част-ково заміщають ...

26. Оксиди алюмінію, свинцю, заліза, титану та ін. надають склу ...

27. Скло класифікують за ...

28. У залежності від хімічної природи склоутворюючих речовин скло поділя-ють на ...

29. За призначенням скло поділяють ...

30. Щільність скла коливається у межах ...

31. Механічні властивості скла характеризуються …

32. Твердість скла за мінералогічною шкалою Мооса дорівнює ...

33. Специфічними властивостями скла є ...

34. Термостійкість скла характеризує ...

35. Для більшості видів скла термостійкість коливається  у межах ...

36. Високу хімічну стійкість скла забезпечують оксиди ...

37. Хімічній корозії скла сприяють оксиди ...

38. Загартування скла полягає у ...

39. Термохімічне зміцнення скла полягає у ...

40. Для скління транспорту застосовують ...

41. Оптичне скло підрозділяють на ...

42. Теплозвукоізоляційні скловолокнисті матеріали застосовують для ...

43. Ситали отримують із ...

44. Ситали від неорганічного скла відрізняються ...

45. Ситали поділяють на ...

46. Нуклеатори – це ...

47. Структура ситалів складається із …

48. Цінність ситалів полягає у ...

49. Пористість ситалів становить ...

50. Міцність ситалів залежить від ...

51. Ситали – це матеріали, що мають ...

52. Хімічні властивості ситалів характеризуються ...

53. За електричним властивостям ситали відносять до ...

54. Ситали застосовують у ...

55. Твердість ситалів відповідає твердості ...

Третій рівень

56. Дайте характеристику ситалам. Вкажіть спосіб їх отримання та різновиди.

57. Назвіть властивості неорганічного скла.

58. Опишіть загальні властивості та спосіб отримання ситалів.

59. Опишіть види ситалів.

60. Опишіть види неорганічного скла в залежності від хімічної природи склоутворюючих речовин.

61. Опишіть фізико-механічні властивості неорганічного скла.

62. Дайте порівняльну характеристику структурам неорганічного скла і ситалів.

63. Опишіть, що таке шлакоситали.

64. Опишіть оптичні властивості скла різної хімічної природи.

65. Опишіть неорганічне технічне скло, назвіть його склад, різновиди, застосування.

66. Опишіть способи підвищення якості скла.

67. Опишіть різновиди нуклеаторів, які використовують для створення ситалів різного виду.

68. Опишіть структуру та властивості неорганічного скла.

69. Опишіть структуру та властивості ситалів.

70. Опишіть способи зміцнення неорганічного скла.

71. Термоситали, їх властивості та призначення.

72. Кварцеве скло. Отримання, властивості, використання.

73. Склотканина. Отримання, склад, використання.

74. Фотоситали, отримання, властивості, використання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – М.: Ма-шиностроение, 1990. – 528 с.

2. Травин О.В. Материаловедение / О.В. Травин, Н.Т. Травина. – М.: Метал-лургия, 1989. – 384 с.

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение и технология конструкционных мате-риалов / Ю.П. Солнцев, В.А. Веселов, В.П. Демьянцевич. – М.: – МИСиС, 1996. – 576 с.

4. Брацыхин В.А. Переработка пластических масс в изделия / В.А. Брацыхин, С.С. Миндлин, К.Н. Стрельцов. – М.: – Л.: Химия, 1966. – 399 с.

5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров. – М.: Химия, 1978. – 296 с.

6. Мозберг Р.К. Материаловедение. – Таллин: Валгус, 1976. – 554 с.

7. Гуль В.Е. Структура и механические свойства полимеров / В.Е. Гуль,               В.Н. Кулезнев. – М.: Высшая школа, 1976. – 313 с.

8. Миндлин С.С. Технология производства полимеров и пластических масс на их основе. – Л.: Химия, 1979. – 353 с.

9. Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы / Н.П. Богородицкий, Н.И. Пасынков, Б.М. Тареев. – Л.: Энергия, 1981. – 304 с.

10. Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці / Є.О. Джур, Л.Д. Кучма, С.П. Санін та ін. – К.: Вища школа, 2003. – 400 с.

11. Коррозионная стойкость оборудования химических производств: Способы защиты оборудования от коррозии: Справ. изд. / Под ред. Б.В. Строкана,          А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1987. – 280 с.

ЗМІСТ

| ВСТУП…………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Робоча програма дисципліни «НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ»….. | 4 |
| 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ…………………………………………. | 4 |
| 2.1. Лекції …………………………………………………………………. | 4 |
| 2.2. Практичні заняття……………………………………………………. | 8 |
| 3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ……………………………………………… | 8 |
| 3.1. Зміст і структура завдання. Критерії оцінки……………………….. | 8 |
| 3.2.Рекомендації до вибору варіантів та виконання індивідуального завдання……………………………………………………………….. | 9 |
| 3.3. Тематична частина (питання)……………………………………….. | 12 |
| ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….. | 44 |