МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

##### ПРОГРАММА,

# методические указания и контрольные задания

# по дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ»

для студентов специальности

6.050601

## У т в е р ж д е н о

## на заседании Ученого

## совета академии

## Протокол № 1 от 29.02.2000

Днепропетровск, НМетАУ, 2000

### УДК  621.7(075.3)

Программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Технология материалов» для студентов специальности 6.050601 /Сост. В.Д. Антонец, Г.И. Дубовой. - Днепропетровск: НМетАУ, 2000.- 39 с.

В работе изложены основные сведения о технологических методах производства заготовок и о методах обработки материалов резанием, приведены методические указания по изучению разделов и контрольные задания.

Предназначена для студентов специальности:

6.050601 - теплоэнергетика

Составители:   В. Д. Антонец, асс.

Г.И. Дубовой, ст. преп.

##### Ответственный за выпуск:  В.С. Гришин, канд. техн. наук, доц.

##### Рецензент:  В.К. Цапко, докт. техн. наук, проф.

#### ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа содержит основные сведения по технологическим методам производства заготовок и об оборудовании по их получению,  а также основные сведения по методам обработки материалов резанием и технологии машиностроения.

Методические указания позволяют углубить и закрепить теоретические знания по курсу «Технология материалов» и приобрести опыт работы с учебной, справочной и нормативной литературой. В третьем разделе работы даются общие указания и варианты исходных данных для решения задач контрольной работы. Это позволяет закрепить теоретические знания, а также приобрести навыки выполнения некоторых расчетов и схем.

Работа построена на основе многолетнего опыта преподавателей кафедры технологии машиностроения НМетАУ по чтению этой дисциплины.

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК

  - Физико-механические и технологические свойства

материалов заготовок

Кристаллическое строение металлов. Точечные, линейные и поверх-ностные несовершенства. Кристаллизация металлов. Кривые охлаждения.

Зерна металла. Дендриты. Упругая и пластическая деформация. Механические, физико-химические и технологические свойства машиностроительных материалов. Основные сведения о сплавах. Чугун. Классификация и маркировка сталей. Сплавы цветных металлов. Эффективность использования материала.

1.1.1. Методические указания

Необходимо усвоить, что металлы – это кристаллические тела, атомы которых в пространстве образуют атомно-кристаллическую решётку. Типы решёток у различных металлов различны. Реальный кристалл, в отличие от идеального, имеет структурные несовершенства: точечные (вакансии), линейные (дислокации) и поверхностные. Переход металла из жидкого состояния в твёрдое (кристаллическое) называется кристаллизацией. В процессе изучения темы необходимо получить представление о кривых охлаждения при кристаллизации в координатах температура – время, а также о том, что процесс кристаллизации протекает в две стадии: зарождения частиц в центрах кристаллизации и роста кристаллов из этих центров. Выросшие кристаллы, не имеющие правильной геометрической формы, называют зернами. Степень переохлаждения также влияет на форму кристаллов, причём при больших степенях переохлаждения распространена дендритная форма. Не менее важным является изучение деформации заготовки под действием приложенных сил. Различают деформацию упругую, устраняющуюся после снятия действия внешних сил, и пластическую – остающуюся после их прекращения. В результате пластической деформации происходит упрочнение металла. При выборе материала для заготовки исходят из комплекса свойств: механических, физико-химических и технологических. К основным механическим свойствам относят: прочность, пластичность, ударную вязкость, твёрдость, износостойкость и усталостную прочность. К физико-химическим свойствам материалов относят: плотность, температуру плавления, электро- и теплопроводность, коэффициенты линейного и объёмного расширения, антикоррозионные свойства. Технологические свойства сплавов характеризуют их способность поддаваться различным видам горячей и холодной обработки. К основным из них относят литейные свойства, ковкость, свариваемость и обрабатываемость режущим инструментом. Необходимо также ознакомиться с основными свойствами сплавов. Наиболее известными сплавами являются железоуглеродистые: чугуны и стали, а также цветные: сплавы меди, алюминия, титана, магния. Изучая данную тему необходимо ознакомиться с классификацией и маркировкой сталей.

Об эффективности использования материала при изготовлении детали судят по коэффициенту весовой точности, равному отношению массы детали к массе заготовки, по коэффициенту годного, равному отношению массы заготовки к массе всего потраченного материала и по коэффициенту использования материала, равному отношению массы детали к массе всего потраченного материала.

1.1.2. Контрольные вопросы

- Назовите три, наиболее часто встречающихся, типа атомно-кристалличес-кой решетки металлов.

- На какие механические свойства металлов влияют дислокации?

- Какая температура называется равновесной?

- В каких случаях происходит дендритная кристаллизация?

- Что такое наклеп?

- Чем чугун отличается от стали?

- По каким признакам классифицируют стали?

- Расшифруйте обозначения материалов: БСт3кп; 08 кп; У11; 38ХН3МФ; ХВГ.

- Марки каких сталей начинаются с букв А; Ш; Р; Э; Е?

- Что входит в состав латуней, бронз и дуралюминов?

- К какой группе свойств материалов относится твёрдость, а к какой – ковкость?

- Что такое коэффициент весовой точности?

1.2. Процесс изготовления заготовок методом литья

Процесс литья, его сущность. Классификация способов получения литых заготовок. Литейные сплавы и их технологические свойства. Плавка литейных сплавов. Литейная форма, её назначение и разновидности. Стержни. Литниковая система, её элементы, их назначение. Виды литейных дефектов.

1.2.1. Методические указания

Процесс получения литых заготовок, называемый литейным производством, состоит из совокупности технологических операций изготовления литейной формы, плавки металла, заливки в форму, выбивки, очистки и обрубки отливок. Сплавы для литья должны обладать хорошими литейными свойствами, главными из которых являются жидкотекучесть, температура плавления, ликвация сплавов (дендритная и зональная), газопоглощение, усадка и склонность к возникновению напряжений. Плавку литейных сплавов осуществляют в вагранках, дуговых и индукционных электрических печах (тигельных и канальных) или в их комбинации. Необходимо усвоить, что расплавленный металл заливают во внутреннюю полость литейной формы, которая по конфигурации соответствует получаемой отливке. Литейная форма заполняется металлом через совокупность элементов и каналов, называемые литниковой системой, как под действием силы тяжести, так и принудительно. Наружные очертания отливки образуются по модели, а внутренние отверстия и полости – при помощи вставок, называемых стержнями. Стержни устанавливают внутрь литейной формы в процессе её сборки перед заливкой. Стержни и формы могут быть разовыми (литьё в песчано-глинистые формы, в оболочковые формы, литьё по выплавляемым моделям и др.) или многократными (литьё в кокиль, под давлением, центробежное и др.). Область применения этих способов определяется требованиями к отливкам  и

экономической целесообразностью (объём производства и т.д.). Основные виды литейных дефектов можно классифицировать по 4 группам: несоответствие по геометрии; дефекты поверхности; несплошности в теле отливки; включения.

1.2.2. Контрольные вопросы

- Чем отличается дендритная ликвация от зональной?

- К какой группе получения отливок в форме относится литьё в кокиль?

- Опишите конструкцию индукционной тигельной печи.

- Из чего изготавливают неметаллические литейные формы?

- Что такое знаковые части стержня и для чего они предназначены?

- Перечислите и опишите элементы литниковой системы.

- Для чего предназначен выпор?

- Чем литниковая чаша отличается от воронки литниковой системы?

- В чём причина образования усадочных раковин в теле отливки?

1.3. Заготовки, получаемые литьём в разовые формы

Технологический процесс получения отливки в песчано-глинистой форме. Литейная оснастка. Разработка технологии получения отливки. Формовочные и стержневые смеси и их приготовление. Способы изготовления разовых литейных форм и стержней. Ручная и машинная формовка. Литьё в оболочковые формы. Литьё по выплавляемым моделям.

1.3.1. Методические указания

При изучении темы необходимо составить упрощенную технологическую схему процесса получения отливок в песчано-глинистой форме. Изготовление литейной формы – её важнейшее составное звено. Этот процесс выполняется при помощи литейной оснастки: моделей, стержневых ящиков, опок, сушильных плит и т.д. Технология получения отливок включает выбор и обоснование способа изготовления литейной формы, конструирование модели, стержневых ящиков, литниковой системы, разработки операций формовки, сборки форм, очистки и обрубки отливок. При конструировании модели сначала разрабатывают чертёж отливки, на основании которого

изготавливают модель и стержневой ящик. Стержень изготавливают путем уплотнения стержневой смеси в рабочей полости ящика. По модели ручной или машинной формовкой получают литейную форму параллельно с элементами литниковой системы. Для изготовления разовых форм и стержней используются разнообразные формовочные и стержневые смеси, основными компонентами которых являются пески и глины с определенными свойствами,  а также разнообразные добавки. Кроме песчано-глинистых используют также песчано-смоляные, песчано-жидкостекольные и жидкие самотвердеющие смеси. Ручная формовка выполняется путём уплотнения смеси на поверхности модели ручными или пневматическими трамбовками. Машинные способы очень разнообразны: с пневматическим, гидравлическим и комбинированным приводом, прессового и встряхивающего действия, пескодувные, пескострельные и комбинированные машины. Оболочковые формы изготавливаются по нагреваемой до 220-3000С металлической оснастке (модели) подачей отверждающейся смеси на её поверхность. После соединения полученных оболочек в литейную форму их заливают жидким металлом. Отливки по выплавляемым моделям изготавливают, когда необходимо получить готовые детали с большим количеством пазов, отверстий, каналов и выступов. Сущность процесса получения отливок заключается в изготовлении модели из легкоплавкого материала (парафина, воска, канифоли и т.д.), покрытии её огнеупорной обмазкой, а затем в выплавлении её из получившейся оболочки.

1.3.2. Контрольные вопросы

- Что включает литейная оснастка?

- Из чего состоят формовочные и стержневые смеси?

- В какой последовательности изготавливают разовую песчано-глинистую форму?

- В чем преимущество пескострельной формовочной машины перед пескодувной?

- Для чего применяют сушку литейных форм и стержней?

- Для чего применяют добавки к формовочным смесям?

- Для чего после формовки литейная форма многократно прокалывается иглообразной спицей?

- Каким главным свойством должна обладать формовочная смесь при изготовлении оболочковой формы?

- Каким образом удаляется модель при литье по выплавляемым моделям?

1.4. Литьё в постоянные формы. Специальные способы литья

Литье в кокиль, его сущность, достоинства и недостатки. Особенности формирования отливки. Покрытия рабочих поверхностей кокилей. Конструкции кокилей. Стержни и вставки для кокильного литья. Центробежное литье, его сущность. Машины с горизонтальной и вертикальной осью вращения. Их достоинства и недостатки. Литье под давлением, его сущность и преимущества. Разновидности камер прессования для литья под давлением. Огнеупорные литейные формы.

1.4.1. Методические указания

Многократные (постоянные) формы для литья выдерживают заполнение их металлом несколько сот или тысяч раз. Литье в кокиль осуществляют свободной заливкой металла в металлические, многократно используемые, формы. Высокая стоимость изготовления металлических форм окупается при получении большого количества отливок в условиях крупносерийного и массового производств. Кокиль служит для образования наружных очертаний отливок, внутренние полости и отверстия образуются при помощи стержней, в том числе разъемных металлических. Рабочую поверхность кокилей покрывают огнеупорными материалами и красками.

По конструкции кокили могут быть неразъемными (вытряхными) и с несколькими горизонтальными и вертикальными разъемами. Необходимо уяснить, что быстрое охлаждение металла в кокиле способствует возникновению в отливках внутренних напряжений, а на поверхности - отбела, затрудняющего механическую обработку. При изучении темы необходимо ознакомиться с центробежным литьем, когда под действием центробежных сил заливаемый в форму металл оттесняется к ее внутренним стенкам, образуя

пустотелые цилиндрические отливки, и с литьем под давлением, когда наружные очертания отливки образуются поверхностью сомкнутой пресс-формы, а металл подаётся в пресс-форму плунжером (поршнем).

Необходимо иметь представление о принципиальных схемах машин с горизонтальной и вертикальной осью вращения для центробежного литья и о поршневых машинах с холодной и горячей камерах прессования для литья под давлением. Нужно иметь представление об огнеупорных литейных формах, выдерживающих многократное заполнение металлом без разрушения.

1.4.2. Контрольные вопросы

- Каково отличие разовой литейной формы от постоянной (многократной)?

- Что такое кокиль, какова его конструкция?

- Какой материал служит для облицовки рабочих поверхностей кокилей?

- В каких случаях применение кокилей является экономически целесообразным?

- Для чего кокили подогревают перед заливкой расплавленного металла?

- В чем достоинства и недостатки кокильного литья?

- В чем сущность центробежного литья?

- Как осуществляется извлечение готовой отливки из пресс-формы?

- В чем отличие горячей камеры прессования от холодной при литье под давлением?

- Из чего изготавливаются огнеупорные многократные литейные формы?

1.5. Способы производства заготовок пластическим

деформированием

Прокатка, волочение, прессование

Характеристики материала, обеспечивающие возможность обработки металлов давлением. Холодная и горячая пластические деформации. Температура рекристаллизации. Напряжения в металле. Основные способы получения заготовок обработкой металлов давлением. Сущность прокатки, её разновидности. Сортамент изделий, получаемых прокаткой. Прокатные станы, их классификация. Волочение, его сущность, инструмент, получаемые профили. Прессование, его сущность, характеристики и методы выполнения.

1.5.1. Методические указания

Придание металлу требуемой формы и свойств без изменения массы осуществляется обработкой металлов давлением. Она основана на явлении пластической деформации. В общем виде пластическую деформацию делят на холодную (ниже температуры рекристаллизации) и горячую. Следует уяснить себе последовательность способов обработки металлов давлением в зависимости от пластичности материала: прессование, прокатка, свободная ковка, штамповка, волочение. Прокатка - процесс, при котором заготовка втягивается в зазор между вращающимися валками прокатного стана. Основные схемы прокатки, которые надо знать: продольная, поперечная и поперечно-винтовая. Следует также знать сортамент проката (блюмы, слябы, сортовой прокат и специальные профили) и классификацию оборудования для его производства (станы, клети, валки). Процесс протягивания заготовки

через волоку называют волочением, которое выполняют в холодном состоянии. Прессованием называют процесс выдавливания металла заготовки из замкнутой полости контейнера через отверстие матрицы с площадью меньшей, чем поперечное сечение заготовки. Прессование выполняют двумя методами - прямым и обратным.

1.5.2. Контрольные вопросы

1. На чем основан процесс обработки металлов давлением?

2. Перечислить и дать краткую характеристику основным видам обработки металлов  давлением.

3. Какие разновидности прокатки существуют?

4. Какова область применения поперечно-винтовой прокатки?

5. Для чего используются многовалковые клети при прокатке?

6. Что такое блюминг и чем он отличается от слябинга?

7. Что такое волока и каковы её характерные зоны?

8. Почему обратный метод прессования более экономичен, чем прямой?

9. Что такое температура рекристаллизации?

10. Что такое сортовой прокат?

1.6. Производство заготовок методом свободной ковки. Резка

Сущность процесса ковки. Область применения. Основные операции ковки. Оборудование и инструмент для ковки. Составление чертежа поковки. Припуски, допуски и напуски. Резка заготовок для ковки и штамповки.

Кривошипно-шатунные ножницы, хладолом, резка заготовок пилами. Газовая и плазменная резка.

1.6.1. Методические указания

Следует изучить область применения свободной ковки, экономическую целесообразность её применения. Основные операции ковки включают: осадку и высадку, протяжку и раскатку, гибку, скручивание, отрубку, пробивку, прошивку и кузнечную сварку. Следует изучить какое оборудование (молоты, прессы) и инструмент используются при ковке. При составлении чертежа поковки по чертежу детали определяют её размер с припусками и допусками, а иногда и с напусками. Припуск- превышение размеров поковки над номинальными размерами детали под механическую обработку резанием. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами поковки называют допуском. Напуском называют местное увеличение припуска для упрощения формы. Необходимо также ознакомиться с методами разделки

исходных материалов для получения заготовок для ковки и штамповки: резкой на ножницах, пилах, на хладоломе, газовой и плазменной.

1.6.2. Контрольные вопросы

- Каковы размеры поковок, получаемых методом свободной ковки?

- Когда метод свободной ковки экономически целесообразен?

- Перечислите основные операции ковки.

- Чем прошивка отличается от пробивки?

- Какова разница между допуском и припуском?

- За счет чего деформируется металл при ковке на молоте, а за счет чего - на прессе?

- Перечислите основные методы разделки проката на мерные заготовки?

- Какую обязательную операцию осуществляют перед ковкой?

1.7. Объёмная горячая штамповка

Сущность процесса объёмной штамповки. Классификация штамповочных операций. Классификация штампов. Машины для штамповки: молоты, прессы, горизонтально-ковочные машины. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Конструкция открытого штампа и её отличия от закрытого.

Достоинства и недостатки. Многоручьевая штамповка. Технологические переходы горячей штамповки. Отличия штамповки на молотах, прессах и ГКМ. Последовательность составления чертежа поковки.

1.7.1. Методические указания

Следует уяснить, что при объёмной штамповке пластическое течение материала ограничивается полостью штампа, который служит для получения поковки определенной конфигурации. Горячая объёмная штамповка позволяет получать поковку, близкую к готовой детали с большой точностью при высокой производительности. Полость штампа, которую заполняет металл при штамповке, называют ручьем. Технологический цикл изготовления поковок складывается из заготовительных, деформирующих и завершающих операций. Штампы классифицируются по назначению, по видам оборудования, по количеству ручьёв и по конструктивным признакам. Для объёмной штамповки применяют молоты, горячештамповочные кривошипные прессы, горизонтально-ковочные машины, гидравлические прессы, винтовые прессы. Необходимо знать, что горячую объёмную штамповку разделяют на штамповку в открытых и закрытых штампах. Открытыми называют штампы, в которых вдоль всего внешнего контура ручья в плоскости разъёма сделана заусенечная (облойная) канавка. Необходимо усвоить как конструкции штампов, так и преимущества и недостатки процессов открытой и закрытой штамповки. Обработку заготовки в одном ручье называют переходом штамповки. Количество ручьёв в штампе обычно соответствует количеству переходов штамповки. Необходимо также ознакомиться со схемами работы кузнечно-штамповочного оборудования и изучить их технологические возможности. Чертеж поковки составляют по чертежу готовой детали в следующей

последовательности: выбирают поверхность разъёма штампа, по ГОСТ 7505-89 назначают припуски, допуски, напуски, штамповочные уклоны, радиусы закруглений, после расчёта указывают основные размеры на поковку.

1.7.2. Контрольные вопросы

- В чем отличие процесса штамповки от ковки?

- Для чего необходим штамп при объёмной штамповке?

- В чем заключается конструктивное отличие закрытых и открытых штампов?

- В каких случаях экономически выгодна штамповка, а когда - ковка?

- Что такое ГШКП и ГКМ?

- Как штампы классифицируют по назначению?

- Что такое переход при штамповке?

- Опишите конструкцию заусенечной (облойной) канавки.

- Что такое штамповочные уклоны и для чего они предназначены?

- Каковы основные достоинства и недостатки открытой штамповки?

1.8. Производство сварных заготовок. Пайка

Сущность процесса сварки. Классификация способов сварки. Сварка плавлением и сварка давлением. Электрическая дуга и её статическая характеристика. Источники питания дуги и их внешняя вольтамперная характеристика. Оборудование и электроды для ручной дуговой сварки. Покрытие электродов. Флюс и образование шлаковой оболочки. Автоматическая сварка под флюсом. Электрошлаковая сварка. Газовая сварка, её сущность, область применения, используемые газы и оборудование. Контактная сварка, её сущность, виды и схемы. Другие способы сварки давлением. Пайка, её сущность, область применения, виды припоев и флюсов.

1.8.1. Методические указания

Необходимо изучить сущность процесса сварки и уяснить, что при сварке образуется общая кристаллическая решётка в месте соединения за счет межмолекулярных и межатомных сил взаимодействия. При классификации видов сварки, необходимо разделить всё многообразие способов на две основные группы: сварку плавлением и сварку давлением и усвоить отличия в протекании процессов образования сварного соединения в этих группах. В первой группе наиболее распространенной является электрическая дуговая сварка, основным источником теплоты которой является мощный электрический разряд в сильно ионизированной среде. Необходимо уяснить, что газы и пары могут проводить электрический ток только при наличии заряженных частиц — ионов и электронов. Поэтому дуговой промежуток должен быть ионизирован. Для обеспечения устойчивого горения сварочной дуги необходимо, чтобы её ток и напряжение находились в определенной зависимости, называемой статической характеристикой дуги. Пригодность источника тока для питания дуги оценивается внешней вольтамперной характеристикой, представляющей собой зависимость напряжения источника от тока в сварочной цепи. Дуговая сварка может выполняться на переменном или постоянном токе, плавящимся или неплавящимся электродами. Плавящийся электрод для сварки — это металлический стержень со слоем специального покрытия. Покрытие состоит из ионизирующих, газообразующих, шлакообразующих, раскисляющих, легирующих и т. д. компонентов. Другие способы сварки плавлением включают автоматическую сварку под флюсом или в среде защитных газов, электрошлаковую, газовую, лазерную, плазменную, электронно-лучевую и т. д. Контактная сварка - наиболее распространенный способ сварки давлением достигаемый благодаря деформированию металла в месте контакта с подогревом проходящим током до пластического состояния. Она бывает точечной, шовной, стыковой. Другие способы сварки давлением включают диффузионную, ультразвуковую, холодную сварку, сварку трением, взрывом и т.д. Необходимо отличать сварку от пайки — процесса соединения металлов в твердом состоянии, осуществляемой с помощью припоя, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых металлов.

1.8.2. Контрольные вопросы

- В чем сущность процесса сварки и чем сварка отличается от пайки?

- Приведите примеры сварки плавлением.

- Приведите примеры сварки давлением.

- В какой части статической характеристики дуги возможна ручная, а  в какой — автоматическая дуговая сварка?

- С помощью каких технических средств достигается крутопадающий характер внешней вольтамперной характеристики источника сварочного тока?

- Перечислите назначение покрытий электрода для ручной дуговой сварки.

- Объясните физическую сущность процесса контактной сварки.

- В чем отличия ручной и автоматической дуговой сварки?

- В чем сущность электрошлаковой сварки?

- Какие газы используются для газовой сварки?

- Как осуществляется холодная сварка?

- Какие флюсы для пайки вы знаете?

1.9. Производство деталей из металлических порошков

Область применения деталей из металлических порошков. Порошковые материалы. Способы получения металлических порошков. Способы производства металлокерамических деталей. Спекание заготовок. Технологические требования к деталям.

1.9.1. Методические указания

Следует усвоить, что это производство позволяет получать материалы и детали с особыми физико-химическими, механическими и технологическими свойствами, что невозможно достичь другими методами (литья, ОМД). Методы порошковой металлургии позволяют получать материалы и детали, обладающие высокой жаропрочностью, износостойкостью, твердостью, заданными магнитными свойствами. Наиболее известными являются следующие группы металлокерамических материалов: пористые (фильтры, материалы для охлаждения, антифрикционные), фрикционные, магнитные (магнитодиэлектрики, ферриты, магниты), для обработки металлов резанием (быстрорежущие стали, твердые сплавы) и электроконтактные. Следует запомнить, что существует два вида получения металлических порошков: механические и физико-химические, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Производство металлокерамических деталей подразделяется на холодное прессование, гидростатическое прессование, мундштучное прессование и прокатку. Для повышения прочности и плотности изделий после прессования выполняется спекание. Необходимо ознакомиться с требованиями к конструкции деталей, связанными с особенностями порошковых материалов и со спецификой технологии.

1.9.2. Контрольные вопросы

- В чем достоинства деталей, полученных с применением порошковой металлургии?

- Перечислите наиболее известные группы металлокерамических материалов.

- Назовите основные операции при получении порошковых деталей.

- Зачем нужна операция спекания заготовок?

- Опишите достоинства и недостатки механического и физико-химического методов получения металлических порошков.

- Назовите марки порошковых материалов входящих в группы магнитных и твердосплавных металлокерамических материалов.

2. ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Машина - объект машиностроительного производства

Технология машиностроения и её основные задачи. Машина, как объект производства и ее структура. Производственный и технологический процессы. Типы производства и их технологическая характеристика. Технико-экономические показатели изготовления машин.

2.1.1. Методические указания

В настоящей теме необходимо: усвоить основные термины и определения, относящиеся к структуре машины, производственного и технологического процессов и их характеристики; ознакомиться с типами производства и их технологическими характеристиками; разобраться и усвоить основные технико-экономические показатели производственного процесса и их характеристики.

2.1.2. Контрольные вопросы

- Какие задачи решаются на этапах конструирования и производства машин?

- Что такое машина и какова ее структура?

- Что такое производственный и технологический процессы?

- Каковы существуют типы производства при изготовлении машин и чем они характеризуются?

- Что относится к технико-экономическим показателям изготовления машин и чем они характеризуются?

2.2. Качество изделий. Способы оценки качества изделий

Основные показатели, характеризующие качество машин: технический уровень, надежность, технологичность, точность, экономичность и др. Точность обработки. Погрешность - количественный критерий оценки точности. Виды погрешностей и причины их возникновения. Допуск - мера точности.

Нормирование точности изготовления деталей. Качество поверхности детали. Шероховатость, ее параметры и методы оценки.

2.2.1. Методические указания

При изучении этой темы необходимо ознакомиться с основными показателями, характеризующими качество изделии. Усвоить: роль точности, как основного показателя качества машин и приборов; причины, влияющие на точность изготовления деталей; виды погрешностей и методику их учета. Хорошо представлять: что такое допуск и как он нормируется по уровням точности, - квалитетам; что такое шероховатость поверхности детали, какими параметрами оценивается и как влияет на качество изделия.

2.2.2. Контрольные вопросы

- Что такое "качество" и какими показателями оно характеризуется применительно к машинам и приборам?

- Каково значение точности в производстве и эксплуатации машин и что является количественным критерием точности?

- Какие причины влияют на точность изготовления деталей?

- Какие погрешности возникают при механической обработке, как они оцениваются и учитываются?

- Что такое шероховатость и какими параметрами она оценивается?

2.3. Технические измерения. Методы и средства измерении Технические измерения в машиностроении. Точность измерений. Единство измерений. Классификация средств и методов. Инструменты и приборы для измерения длин, углов: штанген-инструменты, микрометрические инструменты, рычажные и рычажно-зубчатые приборы, жесткие угольники и универсальные угломеры. Выбор измерительных средств и метода измерения.

2.3.1. Методические указания.

В процессе изучения этой темы следует ознакомиться с ролью и задачами технических измерений в народном хозяйстве и машиностроительном производстве в частности. Усвоить: значение точности и единства измерений и систему их обеспечения. Ознакомиться с конструкцией, принципом действия и правилами применения некоторых измерительных инструментов и приборов.

2.3.2. Контрольные вопросы

- Какова роль технических измерений в обеспечении качества продукции?

- Что такое единство измерений, какова его роль и как обеспечивается единство?

- Как и по каким признакам классифицируются средства измерений?

- Какие измерительные средства относятся к штанген-инструментам и для чего они применяются?

- Для каких измерений применяются рычажные, рычажно-зубчатые и другие индикаторные приборы?

- По каким признакам и показателям выбираются измерительные средства и метод измерения?

2.4. Базы и погрешности установки заготовок на станках Классификация поверхностей.  Понятия: базы и базирования. Классификация баз и их характеристика. Способы базирования. Погрешности базирования, закрепления, положения.

2.4.1. Методические указания

В результате изучения настоящей темы необходимо: ознакомиться с причинами, вызывающими погрешности размеров и отклонения формы поверхностей деталей; усвоить различие поверхностей заготовок при ориентировании их для обработки; четко представлять, что такое базы и базирование, на какие виды базы подразделяются и чем характеризуются.

2.4.2. Контрольные вопросы

1.Как различаются поверхности заготовки по признакам ориентирования

ее для обработки?

2.Что такое базы и базирование?

- На какие виды базы подразделяются и чем они характеризуются?

- Какие основные способы базирования?

- Что такое погрешности базирования, закрепления, положения и чем они

характеризуются?

2.5. Основные методы обработки изделий.

Металлорежущие станки, инструменты и приспособления,

применяемые для механической обработки заготовок

Обработка деталей на металлорежущих станках. Понятия: металлорежущий станок, приспособление, режущий инструмент. Основные параметры режимов обработки: кинематические, энергосиловые и временные. Классификация металлорежущих станков по видам выполняемых работ, способам обработки, форме обрабатываемой поверхности и применяемым инструментам. Ознакомление с основными узлами и механизмами станков. Понятие о приспособлениях и инструментах, их назначении и разновидностях.

2.5.1. Методические указания

Усвоить: какие способы при обработке резанием являются основными; какими особенностями характеризуется обработка на металлорежущих станках; какие параметры включают в себя режимы обработки, чем они характеризуются и как определяются. По этой теме необходимо: ознакомиться с классификацией металлорежущих станков и уметь отличать группы станков по способам обработки и видам выполняемых работ; усвоить, из каких основных узлов и механизмов состоят станки и каково их назначение; знать что такое технологическое приспособление и режущий инструмент, их назначение и основные разновидности.

2.5.2. Контрольные вопросы

- По каким признакам классифицируются металлорежущие станки?

- На какие основные группы подразделяются металлорежущие станки по способам обработки?

- Как подразделяются станки в зависимости от формы обрабатываемой поверхности детали и применяемого инструмента?

- Из каких основных узлов и механизмов состоит металлорежущий станок?

- Что такое технологическое приспособление, и каково его назначение?

- Что такое режущий инструмент, и каково его назначение?

- Какие параметры включают в себя режимы обработки резанием?

2.6. Обработка заготовок на токарных и сверлильных станках

Ознакомление с общим устройством токарно-винторезного станка и движениями его рабочих органов при формообразовании. Разновидность работ, выполняемых на токарных станках. Ознакомление с общим устройством сверлильного станка, движениями его рабочих органов; инструментами, применяемыми при выполнении работ на сверлильных станках. Виды работ, выполняемых на сверлильных станках.

2.6.1. Методические указания

При изучении этой темы следует: ознакомиться с общим устройством токарно-винторезного и сверлильного станков, их основными узлами и механизмами; усвоить, какие движения рабочих органов осуществляются механизмами при формообразовании поверхностей обрабатываемой детали; знать, какие виды работ выполняются на станках и какие при этом применяются инструменты.

2.6.2. Контрольные вопросы

- Из каких основных узлов и механизмов состоит токарно-винторезный станок и каково их назначение?

- С помощью каких движений осуществляется формообразование поверхности обрабатываемой детали?

- Какие виды работ выполняются на токарно-винторезном станке?

- Какие инструменты для каких видов работ применяются при обработке на сверлильных станках?

2.7. Обработка заготовок на фрезерных, строгальных и долбежных станках

Универсально-фрезерный станок, его основные узлы и движения рабочих органов; режущие инструменты, применяемые для фрезерных работ. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках.

Принципиальная схема строгального и долбежного станков, а также основные движения их рабочих органов при формообразовании.

2.7.Ї. Методические указания

По этой теме следует: ознакомиться с общим устройством универсально-фрезерного и принципиальной схемой строгального и долбежного станков, основными движениями их рабочих органов и принципом формообразования; знать какие типы фрез применяются при выполнении фрезерных работ и какие работы выполняются на фрезерных станках.

2.7.2. Контрольные вопросы

- Из каких основных узлов и механизмов состоит универсально-фрезерный станок?

- С помощью каких рабочих движений осуществляется обработка деталей на фрезерном станке?

- Какие виды работ выполняются на фрезерных станках?

- С помощью каких движений осуществляется обработка заготовок на строгальных и долбежных станках?

- Какие виды работ выполняются на строгальном и долбежном станках?

2.8. Обработка деталей па шлифовальных станках. Электрофизические методы формообразования. Отделочные методы обработки без снятия стружки

Общее устройство и принцип действия шлифовальных станков. Абразивный инструмент. Виды шлифовальных работ. Электроискровая и электроконтактная обработка, сущность способов и область применения. Основные отделочные методы обработки без снятия стружки.

2.8.1.	Методические указания

При изучении этой темы нужно: ознакомиться с принципом действия плоско - и кругло-шлифовальных станков; усвоить какие виды работ выполняются на шлифовальных станках и какие при этом применяются абразивные инструменты; ознакомиться с сущностью процессов электрофизической обработки их особенностью, областью применения и видами работ, выполняемых этими способами; ознакомиться с основными отделочными методами обработки: обкатывание и раскатывание поверхностей, калибрование отверстий и т. д.

2.8.2.	Контрольные вопросы

- Какие инструменты применяются при выполнении шлифовальных работ?

- В чем состоит сущность способа электроискровой обработки и для каких работ он применяется?

- В чем состоит сущность метода электроконтактной обработки?

4.	Какие применяются методы отделочных операций без снятия стружки, в
чем состоит суть этих методов?

2.9. Технологические процессы обработки деталей машин

Технологический контроль чертежа и технических условий. Выбор метода получения заготовки. Выбор технологических баз для установки заготовок. Составление маршрута обработки заготовки. Технический контроль при обработке заготовок. Определение припусков на обработку. Построение операций механической обработки. Установление режимов резания и норм времени на операцию. Документация, фиксирующая технологические разработки.

2.9.1. Методические указания

При изучении этой темы следует: усвоить, какие исходные данные

необходимы для проектирования технологических процессов; ознакомиться

с общей методикой проектирования, выбором способа получения заготовок

и определения технологических баз; знать порядок составления маршрута

обработки заготовки и построения операций механической обработки; усвоить, как определяются припуски на обработку, устанавливаются режимы резания и нормы времени на операцию; ознакомиться с составом документации, фиксирующей технологические разработки.

2.9.2. Контрольные вопросы

- По каким показателям выбирается метод получения заготовки?

- Исходя из каких условий и как выбираются технологические базы для установки заготовок?

- Как составляется маршрут обработки заготовки?

- Что такое припуск на обработку и как он определяется?

- Как строятся операции механической обработки?

- Как устанавливаются режимы резания и нормы времени на операцию?

- Какими документами фиксируются технологические разработки?

2.10. Основные технико-экономические показатели  технологических процессов

Критерии оценки затрат в технологическом процессе: себестоимость, трудоемкость изготовления, коэффициент использования материала, коэффициент основного времени, коэффициент загрузки оборудования и другие.

2.10.1. Методические указания

В результате изучения этой темы необходимо усвоить, что является интегральной (обобщенной) экономической характеристикой изделия; а также усвоить критерии оценки затрат в технологии машиностроения. Знать и уметь определять: технологическую себестоимость изделия, трудоемкость его изготовления; коэффициенты использования материала, основного времени и загрузки оборудования.

2.10.2. Контрольные вопросы

- Что является обобщенной экономической характеристикой изделия?

- Какие составляющие затраты включает в себя себестоимость изготовления изделия и как она определяется?

- Каким показателем оценивается трудоемкость изготовления и как он определяется?

- Каким показателем оценивается рациональное использование материала при изготовлении детали и как он определяется?

- Как определяются коэффициенты основного времени для отдельной операции и для изделия?

3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

3.1. Общие указания

- По объему и содержанию контрольная работа состоит из расчетно-пояснительной записки с иллюстрациями, включающей в себя вопросы по теоретической части дисциплины и задачу по определению основного (технологического) времени, затрачиваемого на выполнение определенной технологической операции при изготовлении детали.

- Задания на контрольную работу по теоретической (описательной) части представлены в 10-ти вариантах, а исходные данные для решения задач - в 50-ти вариантах, которые приведены в табл.3.1. Номер варианта задания по теоретической части выбирается по последней цифре, а для задачи - по двум последним цифрам шифра студента. Например: если шифр 94127; то по теоретической (описательной) части следует выполнять задание по варианту 7, а решение задачи по исходным данным варианта 27 и т.д.

- При оформлении пояснительной записки первым излагается ответ на вопрос по теоретической части и вторым - решение задачи. Перед ответом на вопрос обязательно следует написать текст самого вопроса, а перед решением задачи - исходные данные (условие). Ответы на вопросы должны быть краткими (но полными), достаточно точными, изложены своими словами и, при необходимости, иллюстрированы соответствующими схемами, рисунками. При решении задачи обязательно представляется расчетная схема с соответствующими обозначениями, записываются формулы и подстановки в них исходных числовых величин.

- Контрольная работа выполняется в тетради. Все иллюстрации выполняются в карандаше непосредственно в тетради или на вставках. В конце работы следует привести список литературы, использовавшейся при ее выполнении.

3.1.5.	На обложке тетради должны быть указаны: фамилия, имя и отчество
студента, шифр, курс, группа и дата сдачи работы на кафедру.

3.2. Методические указания по выполнению

контрольной работы

Приступать к выполнению контрольной работы следует после проработки теоретического раздела (пункты I.1 - 1.9). Это позволит кратко и четко ответить на поставленный вопрос и правильно решить практическую задачу.

3.2.1. Варианты теоретических вопросов контрольной работы

- Кратко опишите кристаллическое строение металлов и структурные несовершенства реальных кристаллов, процесс кристаллизации металлов, процессы упругой и пластической деформации, кратко изложите классификацию сплавов чёрных и цветных металлов, приведите их маркировку.

- Кратко опишите литейные сплавы и их технологические свойства, укажите, в чём производят плавку сплавов, изложите этапы изготовления литейной формы, опишите литейную оснастку.

- Кратко опишите технологию изготовления отливок в разовых формах (литьё в песчано-глинистые формы, литьё по выплавляемым моделям, литьё в оболочковые формы), укажите состав формовочных и стержневых смесей, опишите ручную и машинную формовки.

- Кратко изложите этапы технологического процесса изготовления отливок в многократных формах (литьё в кокиль, литьё под давлением, центробежное литьё), укажите, чем покрывают рабочую поверхность кокилей, достоинства и недостатки кокильного литья.

- Кратко опишите технологию получения заготовок методом прокатки, виды сортового и специального проката, укажите разницу между блюмами и слябами, изложите классификацию прокатных станов, их валков и рабочих клетей.

- Кратко изложите основные этапы получения заготовок методом свобод-нон ковки, основные операции ковки, оборудование и область применения, а также кратко опишите сущность процессов волочения и прессования.

- Кратко изложите основные этапы технологического процесса получения заготовок методом горячей объёмной штамповки, типы штампов и оборудования, укажите различия штамповки в открытых и закрытых штампах, а также преимущества и недостатки.

- Кратко опишите способы сварки давлением, объясните за счёт чего достигается соединение деталей при электроконтактной сварке, а за счёт чего -при холодной сварке.

- Кратко опишите способы сварки плавлением, укажите рабочие зоны ручной и автоматической дуговой сварки на диаграмме совмещенных внешних характеристик источников питания дуги и статических (вольтамперных) характеристик дуги, кратко опишите используемые газы и оборудование для газовой сварки.

- Кратко объясните необходимость производства деталей из металлических порошков, изложите способы получения порошков и производства металлокерамических деталей, укажите примеры металлокерамических материалов и область их применения.

3.2.2. Исходные данные для решения задач

Для решения задач по определению основного (технологического) времени на операции при различных видах обработки резанием.

Таблица 3.1

| Обработка наружных поверхностей тел вращения - точением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Диаметр заготовки D, мм | 34 | 66 |  |  | 70 | 11О |  | 100 | 48 |  | 63 |  |  | 100 | 112 |  |  | 85 |
| Диаметр готовой детали d, мм | 30 | 60 |  |  | 64 | 92 |  | 84 | 40 |  | 56 |  |  | 82 | 86 |  |  | 78 |
| Длина готового вала l, мм | 400 | 600 |  |  | 550 | 800 |  | 500 | 700 |  | 450 |  |  | 680 | 720 |  |  | 800 |
| Скорость резания V, м / мин | 57 | 48 |  |  | 37 | 26 |  | 30 | 37 |  | 32 |  |  | 23 | 18 |  |  | 26 |
| Подача S, мм/об | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,25 | 0,8 |  | 0,6 | 0,25 |  | 0,4 |  |  | 1,0 | 1,2 |  |  | 0,8 |
| Глубина резания t, мм | 1,0 | 1,5 |  |  | 1,5 | 2,5 |  | 2,0 | 2,0 |  | 1,5 |  |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 2,5 |
| Угол резца в плане φ ° | 45 | 60 |  |  | 55 | 30 |  | 45 | 65 |  | 75 |  |  | 70 | 60 |  |  | 45 |
| Обработка отверстий (сверление и развертывание сквозных отверстий в чугунной плите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| Диаметр сверления d, мм |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 20 |  |  |
| Диаметр развертывания D, мм |  |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 33,5 |  |  | 23 |  |  |
| Толщина плиты /, мм |  |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 128 |  |  | 120 |  |  |
| Количество отверстий і, шт |  |  |  | 20 |  |  | 26 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 24 |  |  |
| Скорость резания при сверлении Усв, м/мин |  |  |  | 28 |  |  | 32 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  |
| Скорость резания при развертывании Vv, м/мин |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |
| Подача при сверлении Sce,мм/об |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,28 |  |  | 0,36 |  |  | 0,4 |  |  | 0,32 |  |  |
| Подача при развертывании Sp, мм/об |  |  |  | 0,85 |  |  | 1,0 |  |  | 1,4 |  |  | 1,6 |  |  | 1,2 |  |  |
| Угол заточки сверла φ ° |  |  |  | 120 |  |  | 130 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 130 |  |  |
| Угол заборной части развертки φ ° |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 90 |  |  | 30 |  |  |
| Обработка отверстий (сверление и зенкерование сквозных отверстий в стальной плите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |
| Диаметр сверления d , мм |  |  | 14 |  |  |  | 18 |  |  | 16 |  | 25 |  |  |  |  | 32 |  |
| Диаметр зеикерования D, мм |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 18 |  | 28 |  |  |  |  | 35 |  |
| Толщина плиты /, мм |  |  | 55 |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |
| Количество отверстий і, шт |  |  | 10 |  |  |  | 16 |  |  | 20 |  | 18 |  |  |  |  | 24 |  |
| Скорость резания при сверлении Vce , м/мин |  |  | 26 |  |  |  | 20 |  |  | 18 |  | 28 |  |  |  |  | 22 |  |
| Скорость резания при зенкеровании V3, м/мин |  |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  | 22 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |

Продолжение1 табл. 3.1

| Обработка отверстий (сверление и зенкерование сквозных отверстий в стальной плите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Подача при сверлении Scв , мм/об |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Подача при зенкерований, Sу, мм/об |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
| Угол заточки сверла 2φ ° |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 130 |  |  |
| Угол заточки зенкера 2φ ° |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 120 |  |  | 115 |  |  |  |  | 118 |  |  |
| Обработка строганием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| Размеры /, мм | 260 |  |  | 250 |  | 240 |  | 300 |  |  | 230 | 260 |  |  | 320 |  |  | 280 |  | 250 |  | 270 |  |
| заготовки b , мм | 420 |  |  | 500 |  | 440 |  | 500 |  |  | 400 | 480 |  |  | 460 |  |  | 520 |  | 600 |  | 400 |  |
| (/ x b x h3) h3 , мм | 46 |  |  | 56 |  | 68 |  | 50 |  |  | 52 | 47 |  |  | 38 |  |  | 42 |  | 56 |  | 68 |  |
| Размеры /, мм | 260 |  |  | 250 |  | 240 |  | 300 |  |  | 230 | 260 |  |  | 320 |  |  | 280 |  | 250 |  | 270 |  |
| плиты b , мм | 420 |  |  | 500 |  | 440 |  | 500 |  |  | 400 | 480 |  |  | 460 |  |  | 520 |  | 600 |  | 400 |  |
| (l x b x hd) hd,мм | 40 |  |  | 50 |  | 56 |  | 42 |  |  | 44 | 38 |  |  | 32 |  |  | 36 |  | 52 |  | 60 |  |
| Средняя рабочая скорость резца V, м/мин | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 12 |  |  | 10 | 7 |  |  | 9 |  |  | 11 |  | 14 |  | 10 |  |
| Подача S,мм/дв.ход | 1,3 |  |  | 0,38 |  | 0,4 |  | 0,52 |  |  | 0,66 | 0,8 |  |  | 0,75 |  |  | 0,55 |  | 0,45 |  | 0,5 |  |
| Глубина резания t, мм | 2 |  |  | 1,5 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  |
| Угол резца в плане φ ° | 30 |  |  | 45 |  | 35 |  | 50 |  |  | 60 | 55 |  |  | 70 |  |  | 65 |  | 75 |  | 45 |  |
| Обработка фрезерованием цилиндрической фрезой на горизонтально-фрезерном станке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  |  |  |  |
| Размеры заготовки |  | /, |  |  | мм |  | 260 |  |  | 250 |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | 230 |  |  |  |  |
| (1 x h x h3) |  | b , |  |  | мм |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  | 140 |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | hз, |  |  | мм |  | 46 |  |  | 56 |  |  |  | 68 |  |  | 50 |  | 52 |  |  |  |  |
| Размеры готовой плиты |  | 1, мм |  |  |  |  | 260 |  |  | 250 |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | 230 |  |  |  |  |
| (/ х b х bд) |  | b , |  |  | мм |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  | 140 |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | hз, |  |  | мм |  | 40 |  |  | 50 |  |  |  | 56 |  |  | 42 |  | 44 |  |  |  |  |
| Диаметр фрезы D , мм |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |
| Длина фрезы 1ф , мм |  |  |  |  |  |  | !00 |  |  | 120 |  |  |  | 150 |  |  | 160 |  | 140 |  |  |  |  |

Продолжение2 табл. 3.1

| Обработка фрезерованием цилиндрической фрезой на горизонтально - фрезерном станке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  |  |
| Число режущих зубьев z |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 18 |  |  |
| Скорость резания V, м/мин |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 12 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |
| Подача на 1 зуб Sz, мм/зуб |  |  | 0,16 |  |  | 0,25 |  | 0,6 |  |  | 0,28 |  | 0,2 |  |  |
| Глубина резания t, мм |  |  | 2 |  |  | 1,5 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Обработка фрезерованием торцовой фрезой на вертикально - фрезерном станке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 36 |  |  | 37 |  | 38 |  |  | 39 |  | 40 |  |  |
| 1, мм Размеры заготовки . b, мм (1 х b х hз ,) hз,,мм |  |  | 360 |  |  | 420 |  | 380 |  |  | 500 |  | 600 |  |  |
|  |  |  | 70 70 |  |  | 90 |  | 115 |  |  | 150 |  | 190 |  |  |
|  |  |  | 56 |  |  | 68 |  | 50 |  |  | 52 |  | 47 |  |  |
| 1, мм Размеры готовой плиты b, мм (1 х b х hд ,) hД,,мм |  |  | 360 |  |  | 420 |  | 380 |  |  | 500 |  | 600 |  |  |
|  |  |  | 70 70 |  |  | 90 |  | 115 |  |  | 150 |  | 190 |  |  |
|  |  |  | 50 50 |  |  | 56 |  | 42 |  |  | 44 |  | 38 |  |  |
| Диаметр фрезы D, мм |  |  | 80 |  |  | 100 |  | 125 |  |  | 160 |  | 200 |  |  |
| Число режущих зубьев z |  |  | 10 |  |  | 12 |  | 14 |  |  | 16 |  | 20 |  |  |
| Скорость резания V, м/мин |  |  | 40 |  |  | 36 |  | 30 |  |  | 27 |  | 25 |  |  |
| Подача на 1 зуб S г, мм/зуб |  |  | 0,15 |  |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  |
| Глубина резания t, мм |  |  | 1,5 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |
| Обработка шлифованием (наружное шлифование на кругло-шлифовальных станках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 42 |  | 43 | 44 |  | 45 |  | 46 | 47 |  | 48 |  | 49 | 50 |
| Диаметр заготовки d3, мм | 51 | 61,2 |  | 71,2 | 41,2 |  | 81 |  | 81,6 | 76,5 |  | 50,9 |  | 61,5 | 76 |
| Длина заготовки 1, мм | 600 | 800 |  | 580 | 760 |  | 640 |  | 780 | 820 |  | 630 |  | 900 | 850 |
| Диаметр готового вала dfl, мм | 50 | 60 |  | 70 | 40 |  | 80 |  | 80 | 75 |  | 50 |  | 60 | 75 |
| Длина вала 1Д, мм | 600 | 800 |  | 580 | 760 |  | 640 |  | 780 | 820 |  | 630 |  | 900 | 850 |
| Диаметр шлиф, круга D, мм | 200 | 300 |  | 200 | 250 |  | 200 |  | 250 | 300 |  | 200 |  | 300 80 | 300 |
| Ширина круга В , мм | 20 | 80 |  | 20 | 40 |  | 20 |  | 40 | 80 |  | 20 |  | 80 | 80 |
| Скор, вращ. загот., V3,м/мин | 20 | 25 |  | 22 | 25 |  | 20 |  | 30 | 26 |  | 20 |  | 30 | 28 |
| Продольная подача, Sпр, мм/об | 0,2 | 0,3 |  | 0,25 | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,35 |  | 0,15 |  | 0,4 | 0,25 |
| Глубина шлифования на каждый ход стола (поперечная подача) t, мм | 0,17 | 0,2 |  | 0,15 | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,3 | 0,25 |

3.3. Формулы для расчета основного (технологического) времени при изготовлении деталей на металлорежущих станках

3.3.1. Общие положения

Основным (технологическим или машинным) временем называют время, затрачиваемое непосредственно на изменение формы, размеров и качества поверхности обрабатываемой детали.

При обработке на всех металлорежущих станках основное время может быть определено по формуле

T0=LSм⋅i, мм

где   	L - расчетная длина пути инструмента или детали в направлении подачи, мм;

SM - подача за одну минуту, мм/мин;

і - число проходов

Длина пути инструмента или детали в направлении подачи составляет

L = 1 + 11 + 12 , мм,

где 	1 - длина поверхности обработки, мм,

11 - величина пути врезания инструмента, мм;

12 - величина перебега инструмента или детали в направлении

подачи, мм.

Подача за одну минуту выражается формулой

SM = S ∙ n = Sz ·z · n,   мм/мин,

где   	S - подача за один оборот, мм/об;

n - число оборотов (двойных ходов) в минуту, об/мин;

Sz - подача на один зуб, мм/об;

z - число режущих зубьев инструмента.

3.3.2. Дня различных видов (способов) обработки, с учетом специфических особенностей  металлорежущих станков,  основное время определяется  по приведенным ниже формулам.

3.3.2.1. Обработка точением

При продольном точении (см. рис.3.1) основное время определяется по формуле

T0=L⋅iS⋅n=(l+l1+l2)⋅iS⋅n,  мин,

здесь  l - длина обработки, мм,

l1 - величина врезания:   /1 = t · ctgφ;

где    t - глубина резания, мм;

φ - главный угол резца в плане, град;

l2 - величина перебега резца (принимается l2 = 2-5 мм);

S -  подача, мм

n -  частота вращения заготовки, об/мин.

3.3.2.2. Обработка отверстий

При сверлении, зенкеровании и развертывании отверстий (см. рис.3.2)

T0=L⋅iS⋅n=(l+l1+l2)⋅iS⋅n, мин,

где      l - число обрабатываемых отверстий;

S - подача (перемещение инструмента вдоль оси вращения ), мм/об;

п - частота вращения инструмента, об/мин.

Величины l1, врезания и /2 перебега инструмента:

- при сверлении   l1=D2=ctgϕ ; 		     /2 = 2 ÷ 3 мм;

- при зенкеровании и развертывании:

l1=D−d2=ctgϕ;		/2 =2 ÷ 3 мм;

φ - половина угла заточки (или заборной части) инструмента, град.

3.3.2.3.Обработка строганием

При строгании на проход (рис.3.3) основное время определяется _

T0=L⋅iS⋅n=(b+b1+b2)⋅iS⋅n, мин,

где	В - расчетная ширина строгания, мм;

і - число проходов;   b - ширина обработки, мм;

bl - величина пути врезания резца, мм;

bz - величина пути перебега резца, мм;

S - подача за двойной ход, мм/дв.ход;

п - число двойных ходов ползуна в минуту,  дв.ход/мин.

Величина пути врезания

bl = t· ctg φ,

где   	t - глубина резания, мм;

φ - главный угол резца в плане, град.

Величина перебега принимается    	Ь2 = 2÷10 мм.

3.3.2.4. Обработка фрезерованием

При фрезеровании цилиндрической (рис.3.4) и торцевой (рис.3.5) фрезами основное время

T0=L⋅iS⋅z⋅n=(l+l1+l2)⋅iS⋅z⋅n,   мин,

где  	S - подача, мм/зуб;

z - число режущих зубьев фрезы;

n - частота вращения фрезы, об/мин;

i - число проходов;

l - длина обработки (фрезерования), мм;

li - величина пути врезания фрезы:

- при работе цилиндрической фрезой

l1=t(D−t), мм;

- при работе торцевой фрезой

l1=12(D−(D2−B2), мм.

Здесь    D - диаметр фрезы, мм;

t - глубина резания, мм;

B - ширина обрабатываемой поверхности, мм. Величина перебега фрезы принимается    /2 = 2÷5 мм.

3.3.2.5. Обработка шлифованием

При круглом наружном шлифовании методом продольной подачи (рис.3.6) основное время

T0=L⋅iSпр⋅nз⋅K,   мин,

где   L - длина продольного хода стола, мм;

Snp. - продольная подача заготовки за 1 оборот заготовки, мм/об;

п3 - частота вращения заготовки, об/мин;

i - число проходов;

К - поправочный коэффициент на дополнительные проходы

с целью обеспечения точности.

При черновом шлифовании   		К = 1,1÷1,4.

При чистовом шлифовании        	К = 1,3 ÷1,8.

Длина продольного прохода стола:

L = l-(0,2÷0,4) Bкр.,

где

l - длина шлифуемой поверхности, мм;

Вкр. - ширина круга, мм.

3.4. Расчетные схемы

L

Рис. 3.1. Схема для определения длины хода резца при продольном точении

Рис.3.2. Схемы для определения длины хода инструмента при обработке отверстий:

а)	сверление,

б)	зенкерование,

в)	развертывание

Рис. 3.3. Схема для определения расчетной ширины строгания

Рис.3.4. Схема для определения расчетной длины фрезерования

цилиндрической фрезой

Рис.3.5. Схема для определения расчетной длины фрезерования торцевой фрезой

Рис.3.6. Схема для определения длины продольного хода стола

ЛИТЕРАТУРА

1.	 Основы технологии машиностроения/

Под ред. B.C. Корсакова.- М: Машиностроение, 1977,- 416 с.

2. Маталин Л.Л. Технология машиностроения.-

Л.: Машиностроение, 1985,- 496 с.

3.	 Казаков Н.Ф. и др. Технология металлов и других конструкционных
 материалов.- М.: Машиностроение, 1975,- 687 с.

4. Технология металлов и конструкционные материалы/

Под ред. Б. А. Кузьмина.- М.: Машиностроение, 1981,- 351 с.

- Технология конструкционных материалов/

Под ред. A.M. Дальского 2-е изд.- М.: Машиностроение, 1990,- 352 с.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов/

Под ред. Ю.П.Солнцева, 2-е изд.- М.: МИСИС, 1996,- 576 с.